广东省 陆河县

前山矿区xx矿详查报告

广东伟恒矿业有限公司

二〇二四年十二月

广东省 陆河县

前山矿区xx矿详查报告

报告编制单位∶广东省地质局有色地质大队

项目负责人：

技术负责人：

报告编写人∶

报告审查人∶

单位负责人∶

总工程师∶

报告提交单位∶广东伟恒矿业有限公司

法定代表人∶

报告提交日期∶二〇二四年十二月

报　告　摘　要

《广东省陆河县前山矿区xx矿详查报告》由广东伟恒矿业有限公司提交，目的是为探转采提供地质依据。勘查单位为广东省地质局有色地质大队，详查工作时间自2022年1月至2024年10月。勘查区位于陆河县石上镇石上村，面积1.67km2。

矿区位于华夏板块内武夷山隆起带与宁都－于都坳陷结合部位的东北缘，鹰潭－安远深断裂东侧。矿床定位于早志留世侵入的会同岩体与白垩系沉积岩岩间的硅化断裂带内，呈北东走向，xx矿化严格受其控制。

矿区圈定工业矿体2个，矿体总体走向约50°，倾向约320°，倾角约50°～85°，主矿体V1矿石量占资源总量83.49%，延长1045m，延深245m，平均厚度4.36m，平均品位33.48%。矿石自然类型为xx—石英型，工业类型属化工用型普通矿石，通过实验室流程试验，矿石可选性较好，属于易选矿石。矿床属低温热液充填交代型脉状xx矿床，勘查类型属第Ⅱ类。矿区水文地质勘查类型是以裂隙含水层充水为主的第二类中等型；工程地质条件类型为是以层状岩类为主的第四类中等型；地质环境类型为第二类矿区地质环境质量中等，开采地质技术条件研究达到勘探程度；经开发利用项目预可行性研究、矿山投资及经济效果评价，经济效益较好。

矿区探获矿石量154.5万吨，资源量46.3万吨；其中控制的资源量矿石量89.5万吨矿物量30.6万吨；推断的资源量矿石量65万吨，矿物量16.7万吨；控制资源量和推断资源量矿石量占总量比值分别为57.93%和40.89%；矿床平均品位为29.97%。矿床规模属于中型矿床。

关键词：前山矿区  xx矿  地质特征   资源储量

正　文　目　录

1.绪论	1

1.1勘查目的和任务	1

1.2位置与交通	3

1.3自然地理与经济状况	5

1.4矿业权设置及变化情况	6

1.5勘查区与各类自然保护地的关系	9

1.6以往地质工作评述	10

1.7本次工作概况	11

2.区域地质	15

2.1大地构造位置	15

2.2成矿区划及区域矿产	16

2.3区域地质概况	17

3.矿区地质	23

3.1地层	24

3.2构造	26

3.3岩浆岩	32

3.5变质作用和围岩蚀变	35

4.矿体特征	37

4.1矿体特征	38

4.2矿区内其它矿产评价	45

5.矿石特征	47

5.1矿物组成与结构构造	47

5.3矿石类型和品级	52

5.4矿体围岩和夹石	54

6.矿石加工选冶技术性能	55

6.1试验研究的目的	55

6.2采样种类、方法及代表性	55

6.3工艺矿物学研究	56

6.4试验研究方法及结果	60

6.5矿石加工选冶技术性能评价	67

7.矿床开采技术条件	69

7.1水文地质	69

7.2工程地质	87

7.3环境地质	93

7.4其它开采技术条件	96

8.地质勘查工作及质量评述	99

8.1勘查类型及工程间距	99

8.2勘查方法及工程布置	100

8.3地质勘查工作质量评述	102

9.资源储量估算	142

9.1估算对象、范围	142

9.2工业指标	143

9.3估算方法	145

9.4估算参数的确定	145

9.5矿体圈定的原则	151

9.6类型确定	154

9.7估算结果	155

9.8估算的可靠性	156

9.9需要说明的问题	159

10.可行性评价	160

10.1市场分析	160

10.2矿山建设条件	164

10.3开采技术方案	166

10.4矿石加工选冶技术方案	176

10.5技术经济分析与评价	179

10.6评价结论	182

11.结论	184

11.1勘查程度、勘查工程质量及资料报告质量评述	184

11.2矿床成矿规律及远景评价	186

11.3矿区划分与勘探范围建议	190

11.4本次勘查工作存在的主要问题	191

11.5建议	192

附　图　目　录

顺序号  图 号       图        名                 比例尺

1  1  广东省陆河县前山矿区区域地质矿产图       1∶50000

2  2  广东省陆河县前山矿区xx矿地形地质图      1∶2000

3  3  广东省陆河县前山矿区xx矿详查实际材料图  1∶2000

4  4  陆河县前山矿区xx矿00号勘探线剖面图     1∶1000

5  4  陆河县前山矿区xx矿01号勘探线剖面图     1∶1000

6  4  陆河县前山矿区xx矿02号勘探线剖面图     1∶1000

7  4  陆河县前山矿区xx矿03号勘探线剖面图     1∶1000

8  4  陆河县前山矿区xx矿04号勘探线剖面图     1∶1000

9  4  陆河县前山矿区xx矿05号勘探线剖面图     1∶1000

10  4  陆河县前山矿区xx矿06号勘探线剖面图    1∶1000

11  4  陆河县前山矿区xx矿07号勘探线剖面图    1∶1000

12  4  陆河县前山矿区xx矿08号勘探线剖面图    1∶1000

13  4  陆河县前山矿区xx矿09号勘探线剖面图    1∶1000

14  4  陆河县前山矿区xx矿10号勘探线剖面图    1∶1000

15  4  陆河县前山矿区xx矿11号勘探线剖面图    1∶1000

16  4  陆河县前山矿区xx矿12号勘探线剖面图    1∶1000

17  4  陆河县前山矿区xx矿14号勘探线剖面图    1∶1000

18  4  陆河县前山矿区xx矿17号勘探线剖面图    1∶1000

19  5  陆河县前山矿区xx矿238、206米中段坑道叠合图     1∶500

20  6  陆河县前山矿区xx矿264米中段坑道平面图        1∶500

21  6  陆河县前山矿区xx矿238米中段坑道平面图        1∶500

22  6  陆河县前山矿区xx矿206米中段坑道平面图        1∶500

23  7  陆河县前山矿区xx矿V1号矿体资源储量估算垂直纵投影图  1∶1000

24  7  陆河县前山矿区xx矿V2号矿体资源储量估算垂直纵投影图  1∶1000

25  8  陆河县前山xx矿勘查区与资源储量估算范围叠合图  1∶2000

26  9  陆河县前山矿区ZK0001钻孔综合柱状图       1∶200

27  9  陆河县前山矿区ZK0002钻孔综合柱状图       1∶200

28  9  陆河县前山矿区ZK0101钻孔综合柱状图       1∶200

29  9  陆河县前山矿区ZK0102钻孔综合柱状图       1∶200

30  9  陆河县前山矿区ZK0103钻孔综合柱状图       1∶200

31  9  陆河县前山矿区ZK0201钻孔综合柱状图       1∶200

32  9  陆河县前山矿区ZK0202钻孔综合柱状图       1∶200

33  9  陆河县前山矿区ZK0203钻孔综合柱状图       1∶200

34  9  陆河县前山矿区ZK0204钻孔综合柱状图       1∶200

35  9  陆河县前山矿区ZK0302钻孔综合柱状图       1∶200

36  9  陆河县前山矿区ZK0303钻孔综合柱状图       1∶200

37  9  陆河县前山矿区ZK0304钻孔综合柱状图       1∶200

38  9  陆河县前山矿区ZK0401钻孔综合柱状图       1∶200

39  9  陆河县前山矿区ZK0402钻孔综合柱状图       1∶200

40  9  陆河县前山矿区ZK0403钻孔综合柱状图       1∶200

41  9  陆河县前山矿区ZK0404钻孔综合柱状图       1∶200

42  9  陆河县前山矿区ZK0405钻孔综合柱状图       1∶200

43  9  陆河县前山矿区ZK0501钻孔综合柱状图       1∶200

44  9  陆河县前山矿区ZK0502钻孔综合柱状图       1∶200

45  9  陆河县前山矿区ZK0503钻孔综合柱状图       1∶200

46  9  陆河县前山矿区ZK0504钻孔综合柱状图       1∶200

47  9  陆河县前山矿区ZK0505钻孔综合柱状图       1∶200

48  9  陆河县前山矿区ZK0601钻孔综合柱状图       1∶200

49  9  陆河县前山矿区ZK0602钻孔综合柱状图       1∶200

50  9  陆河县前山矿区ZK0603钻孔综合柱状图       1∶200

51  9  陆河县前山矿区ZK0604钻孔综合柱状图       1∶200

52  9  陆河县前山矿区ZK0701钻孔综合柱状图       1∶200

53  9  陆河县前山矿区ZK0702钻孔综合柱状图       1∶200

54  9  陆河县前山矿区ZK0703钻孔综合柱状图       1∶200

55  9  陆河县前山矿区ZK0704钻孔综合柱状图       1∶200

56  9  陆河县前山矿区ZK0705钻孔综合柱状图       1∶200

57  9  陆河县前山矿区ZK0801钻孔综合柱状图       1∶200

58  9  陆河县前山矿区ZK0802钻孔综合柱状图       1∶200

59  9  陆河县前山矿区ZK0803钻孔综合柱状图       1∶200

60  9  陆河县前山矿区ZK0901钻孔综合柱状图       1∶200

61  9  陆河县前山矿区ZK0902钻孔综合柱状图       1∶200

62  9  陆河县前山矿区ZK0903钻孔综合柱状图       1∶200

63  9  陆河县前山矿区ZK1001钻孔综合柱状图       1∶200

64  9  陆河县前山矿区ZK1002钻孔综合柱状图       1∶200

65  9  陆河县前山矿区ZK1003钻孔综合柱状图       1∶200

66  9  陆河县前山矿区ZK1004钻孔综合柱状图       1∶200

67  9  陆河县前山矿区ZK1101钻孔综合柱状图       1∶200

68  9  陆河县前山矿区ZK1201钻孔综合柱状图       1∶200

69  9  陆河县前山矿区ZK1202钻孔综合柱状图       1∶200

70  9  陆河县前山矿区ZK1203钻孔综合柱状图       1∶200

71  9  陆河县前山矿区ZK1401钻孔综合柱状图       1∶200

72  9  陆河县前山矿区ZK1402钻孔综合柱状图       1∶200

73  9  陆河县前山矿区ZK1701钻孔综合柱状图       1∶200

74  9  陆河县前山矿区ZK1702钻孔综合柱状图       1∶200

75  10  陆河县前山矿区xx矿槽探剥土素描图            1∶200

76  10  陆河县前山矿区xx矿XJ-1、PD264坑探素描图      1∶200

77  10  陆河县前山矿区xx矿238米中段坑探素描图       1∶200

78  10  陆河县前山矿区xx矿206米中段坑探素描图       1∶200

79  11  广东省陆河县前山矿区xx矿综合水文地质图     1∶50000

80  12  广东省陆河县前山矿区综合工程、环境地质图     1∶50000

81  13  陆河县前山矿区xx矿238米中段水文、工程地质平面图           1∶500

82  13  陆河县前山矿区xx矿206米、264米中段水文、工程地质平面图     1∶500

83  14  陆河县前山矿区xx矿地表水及地下水动态变化曲线图              /

84  15  陆河县前山矿区xx矿SWZK01孔抽水试验综合成果图             1∶500

附　表　目　录

附表1  工程测量成果表

附表2  钻探工程质量一览表

附表3  矿区样品分析结果表

附表4  矿区样品化学分析内部检查误差统计表

附表5  矿区样品化学分析外部检查误差统计表

附表6  矿石体重湿度测定结果表

附表7  槽探工程矿体平均厚度平均品位计算表

附表8  坑探工程矿体平均厚度平均品位计算表

附表9  钻探工程矿体平均厚度平均品位计算表

附表10  矿体质量点平均厚度及平均品位计算表

附表11  矿体块段平均厚度及平均品位计算表

附表12  矿体块段面积统计表

附表13-1  矿体块段资源量估算表

附表13-2  低品位矿体块段资源量估算表

附表14-1  矿区工业矿体资源量估算汇总表

附表14-2  矿区低品位矿体资源量估算汇总表

附表15  矿体部分断面平均水平厚度平均品位计算表

附表16  矿体部分断面参数统计表

附表17  矿体部分断块资源量估算表

附表18  矿体资源量估算验证对比表

附表19  气象要素统计表

附表20  水质简项分析成果表

附表21  水质全分析成果表

附表22  岩石试验分析成果表

附表23  矿区地面γ总量检测数据表

附表24  矿区平硐γ编录数据表

附表25  矿区钻孔γ编录数据表

附　件　目　录

1、项目委托书

2、探矿权许可证书（复印件）

3、勘查区范围与资源储量估算范围坐标对照表与叠合图

4、测量资质证书（复印件）

5、探矿权人营业执照（复印件）

6、探矿权人承诺书

7、勘查单位承诺书

8、报告初审意见

9、《广东省伟恒矿业有限公司前山矿区xx矿选矿试验研究报告》

10、《广东省陆河县前山矿区xx矿矿床工业指标论证报告》

11、野外验收意见书（复印件）

12、《广东省陆河县前山矿区xx矿测量报告》

1.绪论

1.1勘查目的和任务

《广东省陆河县前山矿区xx矿普查》探矿权人为广东伟恒矿业有限公司取得探矿权后，2020年广东伟恒矿业有限公司进行了股权变更，后于2022年01月委托广东省地质局有色地质大队在矿区开展详查工作，并完成《广东省陆河县前山矿区xx矿详查报告》的编制任务，为下一步矿山探转采提供地质依据。

本次勘查目的是基本查明矿区xx矿的成矿地质特征，矿体特征和资源量情况，主要任务如下：

1、开展 1∶2000 地质测量，基本查明矿区地层、岩浆岩、构造、围岩蚀变等地质特征及其与矿化的关系，矿区成矿地质条件及成矿富集规律。

2、采用槽探、硐探及钻探工程为主要揭露手段，对矿区内主要矿化带进行系统揭露和取样分析，系统收集各种地质参数，基本查明矿（化）体数量、分布、形态、产状、规模等地质特征及其厚度、品位变化情况，基本查明矿体中夹石分布及顶、底板岩性特征。基本查明矿石质量及矿石类型，并研究其有益、有害组分的变化和分布规律，对可供综合利用的共、伴生矿产进行相应的综合评价。

3、采集有代表性的矿石选矿试验样品进行可选性试验，开展矿石的加工技术性能研究。

4、开展 1∶5000 水、工、环地质调查，详细查明矿区水文、工程及环境地质特征等矿床开采技术条件。

5、用工业论证指标圈定矿体范围，估算矿区xx矿资源量，进行矿山开发经济意义概略研究，编制并提交《广东省陆河县前山矿区xx矿详查报告》及相关图件。

6、本次报告编制依据

1）GB/T 13908-2020《固体矿产地质勘查规范总则》；

2）GB/T 17766-2020《固体矿产资源储量分类》；

3）DZ/T 0338.1-2020《固体矿产资源量估算规程》；

4）GB/T 18341-2021《地质矿产勘查测量规范》；

5）GB/T 33444-2016《固体矿产勘查工作规范》；

6）GB/T 12719-2021《矿区水文地质工程地质勘查规范》；

7）DZ/T 0078-2015《固体矿产勘查原始地质编录规程》；

8）DZ/T 0079-2015《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》；

9）DZ/T 0211-2020《矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、xx、硼矿》；

10）DZ/T 0340-2020《矿产勘查矿石加工选冶技术性能试验研究程度要求》；

11）DZ/T 0227-2010《地质岩心钻探规程》；

12）DZ/T 0342-2020《矿坑涌水量预测计算规程》；

13）DZ/T 0399-2022《矿山资源储量管理规范》；

14）DZ/T 0401-2022《矿山地质工作规范》；

15）DZ/T 0033-2020《固体矿产地质勘查报告编写规范》；

16）DZ/T 0429-2023《固体矿产勘查采样规范》；

17）DZ/T 0339-2020《矿床工业指标论证技术要求》；

18）DZ/T 0374-2021《绿色地质勘查工作规范》；

19）本次开展勘查工作形成的地质资料。

1.2位置与交通

勘查区位于陆河县城北东26°方向直线距离18km，属陆河县石上镇行政管辖，其范围北起干头村前山，南至石上村沙子嵊。沿北东向展布，北西至南东宽约0.8km，南北长约2.5km，面积1.67km2。所在图幅号为G50E0009009，地理坐标（2000国家大地坐标系）为：东经116°04′34″～116°06′04″，北纬26°37′20″～26°38′10″；勘查区中心地理坐标（2000国家大地坐标系）为东经116°05′25"，北纬26°37′48"。勘查区拐点坐标（见表1-1）。

| 表1-1 陆河县前山矿区xx矿勘查区拐点坐标表（源自探矿权范围） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |
|  | X | Y | 东经 | 北纬 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 详查区面积 1.67 km2 |  |  |  |  |

图1-1 矿区交通位置图

1、县（市、区）行政中心。 2、镇、乡、街道3、铁路及车站。 4、高速公路。 5、枢

纽、收费站、服务区。 6、国道及编号。7、省道及编号8、县、乡道 。7、国道及编号。

8、省道。 9、县乡道 。10、工作区。

勘查区内交通以公路为主，北侧有广吉高速（G1517），西侧有广宁线（S448）省道经矿区西侧洋蓝过境，从石上镇有5km水泥公路通到矿区。兴泉铁路经过陆河县城，宁都站位于详查区南边，距离30公里路程，属于客货站。详查区离瑞金机场91公里。区位优越，交通便利（见图1-1）。

1.3自然地理与经济状况

1.3.1地形地貌特征

勘查区属于丘陵地区，坡度15～45°，海拔高程为215m～390m之间，相对高差为175m左右，以强风化剥蚀的丘陵地区地貌为主，河谷较少，山坡较陡，地势东南部高，西北部低。

1.3.2气象、水文特征

勘查区隶属我国南方亚热带气候区，温和湿润，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均气温在14至19℃之间，1月平均气温7.2℃，7月份平均气温29.3℃，极端最低气温-6.4℃（1957.01），极端最高气温39.7℃（1984.07），无霜期284天，年降水量在1500至1700mm之间，七月份蒸发量最大，4至6月降水量占年降水量的40～70％，年最大降雨量为2997.1mm（2015）。无霜期多年平均值为279天，最长为319天，最短为224天。

区内水系主要以小溪流为主，流向自东向西，流出矿区汇入梅江，整个水系区域范围均为梅江流域，流域降水量分布自北向南逐渐减少，多年平均径流量67.30bm3。流域暴雨洪水多发生在3～6月，以6月最为集中，梅江汾坑水文站实测最大洪峰流量5470m3每秒（1984年6月2日）。矿区侵蚀基准面为215m。

1.3.3不良地质作用和地质灾害

勘查区处于区内新构造运动弱，处在相对稳定的地块上。矿区内断裂均为非活动性断裂构造，且未发生新构造运动迹象。根据我国地震带的划分，处于河源-邵武地震带西侧，依据《中国地震烈度区划图（GB18306-2015）》，陆河县地震动参数0.05g，地震烈度Ⅵ度。矿区范围内未发生过大于4.75级破坏性地震，区域稳定性较好。

勘查区生态环境良好、周边见有多个村落，人类生产活动频繁，但人为工程破坏活动少。区内沟溪发育，排泄基本通畅。区内植被发育。区内的岩性为一套非可溶性岩系，地下溶洞不发育。地表未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝等地质灾害现象，不存在高陡的人工切坡。综上所述，矿区属地质灾害不易发区。

1.3.4区域经济概况

陆河县2023年末全县户籍总人口为82.37万人，其中城镇人口26.50万人，乡村人口55.87万人。陆河县的产业结构以农业为主，工业和服务业也在快速发展。2023年，三次产业结构为18.6:30.2:51.2，农业方面以水稻、脐橙、三黄鸡、加工型红薯等为主导产业‌。工业方面以轻纺服装、电子信息、锂电新能源等产业为主。电气电力也是陆河县工业的重要组成部分，提供了稳定的能源供应。陆河县是广东省畜牧业十强县之一，畜牧业是其农业经济发展的重要产业之一，主要以黄鸡产业和生猪产业为主，草食动物养殖为辅。宁都是产粮大县，现有耕地80多万亩，年产粮食8亿斤以上，占赣南总产的五分之一，是国家首批商品粮基地县。农作物以水稻为主，其次有莲子、甘薯、烟草、生姜等。矿业主要以花岗岩、铀、莹石、稀土等矿产资源为主‌。‌区内水电资源较丰富，居民点分布较分散。

1.4矿业权设置及变化情况

《广东省陆河县前山矿区xx矿普查》探矿权人为广东伟恒矿业有限公司，探矿权人于2015年8月17日通过网上挂牌出让的方式取得该探矿权，出让人为广东省自然资源厅，证号为T36420151003051868，有效期2015年10月15日至2018年10月15日，勘查面积3.05km2，勘查单位：广东省核工业地质局二六六大队。2018年进行了探矿权第一次变更，证号为T36420151003051868，有效期为2018年10月15日至2020年10月15日，面积2.24 km2。2020年进行了探矿权第二次变更，证号为T3600002015106040051868，有效期为2020年10月16日至2025年10月15日，面积1.67km2。勘查单位：广东省地质局有色地质大队。

现探矿权范围由6个拐点界定，拐点坐标见表1-2。

| 表1-2 探矿权范围及拐点坐标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |  |  |
|  | X | Y | 东经 | 北纬 |
| 1 | 2946159.529 | 39408933.701 | 116°05′08.000″ | 26°37′22.000″ |
| 2 | 2946098.564 | 39408850.267 | 116°05′05.000″ | 26°37′20.000″ |
| 3 | 2946104.732 | 39407992.668 | 116°04′34.000″ | 26°37′20.000″ |
| 4 | 2947632.212 | 39409608.137 | 116°05′32.000″ | 26°38′10.000″ |
| 5 | 2947625.955 | 39410493.291 | 116°06′04.000″ | 26°38′10.000″ |
| 6 | 2947225.822 | 39410490.476 | 116°06′04.000″ | 26°37′57.000″ |
| 探矿权面积 1.67 km2 |  |  |  |  |

本次详查工作范围均在2020年10月广东省自然资源厅批准的探矿许可证标注界限内（见表1-2）（矿权人：广东伟恒矿业有限公司；勘查面积：1.67Km2;有效时间：2020.10.16-2025.10.25）。前山矿区毗邻无其它矿业权，矿权无争议。矿区范围内不存在生态保护红线和城镇开发边界等控制线。永久基本农田均在北部，主要矿体赋存位置均离地表农田50米以上，开采方式为地下开采，对农田基本无影响。

图1-2 矿业权设置图（据陆河县自然资源局，2017）

1、探矿区范围2、采矿区范围3、生态红线4、基本农田、6、xx矿山

“广东省陆河县前山xx矿详查”探矿权及周边探矿权设置情况（见图1-2）。

图1-3 勘查区与自然保护地相对位置图（据广东省林业调查研究院，2013）

勘查区周边生产矿山主要为建筑用砂岩及砖瓦用页岩和xx，均为小型。

1.5勘查区与各类自然保护地的关系

勘查区的西面为国家湿地公园，距离3km（见图1-3），其余自然保护地均距离较远无影响。勘查区内无建设项目压覆区。

1.6以往地质工作评述

1.6.1取得探矿权前地质工作

1973-1978年，广东省地质局区域地质调查大队开展了1:20万吉水幅区域地质调查工作，完成了1:20万吉水幅地质图（G-50-Ⅷ）及区域地质调查报告。之后华东地质勘探局二六二大队在区域内开展了一系列铀矿地表普查及槽探初步揭露工作。

1.6.2取得探矿权后地质工作

2016年至2020年，广东省核工业地质局二六六大队受广东伟恒矿业有限公司的委托， 2016年至2018年，主要开展了1:1万地质简测、钻探和槽探工作，共完成1：1万地质简测3.05km2，槽探300m3，钻探529m，分析测试62件。2019年至2020年，主要开展了钻探和槽探，共完成钻探369m。通过钻探和槽探工程，大致了解普查区的xx成矿地质特征、控矿因素、xx矿化分布范围及分布规律，大致了解了矿体或矿化分布范围、形态、规模、产状等。北东向断裂为主要含矿构造，矿物成分以xx、石英为主，属简单类型，常组成xx型、xx一石英型等主要矿石类型，属易选矿石。

前人地质调查工作从宏观上涵盖了本区的地层、构造、岩浆岩及地质成矿条件的研究，提供了丰富的地质资料，为本次地质勘查工作奠定了基础。

以往广东省核工业地质局二六六大队做的地质工作因业主实物保存不当，槽探钻探均无法利用，本次详查未采用以往地质工程内容。

1.7本次工作概况

2022年1月起，受探矿权人委托，广东省地质局有色地质大队组织专业技术人员，于2022年01月至2023年04月，依据《广东省陆河县前山xx矿详查实施方案》，对矿区进行了详查地质工作，根据工作目的和任务不同，详查分为以下两个阶段：

第一阶段（2022年01月至2024年04月）：在普查工作基础上，对矿区开展了1∶2000地质测量，基本查明了矿区地层、岩浆岩、构造等地质特征及其与矿化的关系，基本查明了xx成矿的地质条件及成矿富集规律；对xx矿（化）体进行槽，硐及钻探工程系统揭露，系统取样分析等，追索矿（化）体，用一般工业指标基本圈定矿体范围，估算矿区xx矿资源量（控制+推断）；对矿区开展了1∶5000水、工、环地质调查，详细查明矿床开采技术条件； 对区内矿体采集了有代表性的矿石组合大样进行选矿试验，开展矿石加工技术性能研究。

第二阶段（2024年04月至2024年10月）：转入室内资料综合整理及分析研究工作；广东省地质局有色地质大队组织专家对项目进行野外资料检查验收工作；项目组相关技术人员根据野外检查验收意见书对各级专家组提出的问题和建议进行了整改完善；协助业主委托单位开展了工业指标论证工作，编写《广东省陆河县前山矿区xx矿详查报告》及相关图件制作。

自取得探矿权以来，矿区勘查工作按实施方案开展施工，基本完成了各项设计工作量，勘查手段合理，达到了详查程度。矿区勘查完成实物工作量见表1-3。

| 表1-3 本次详查完成实物工作量一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 工作量 | 项目 | 单位 | 工作量 |
| 1∶2 千地形测量 | km2 | 5.2 | 岩芯β+γ编录（点距 1m） | m | 120 |  |
| 1∶2 千地质测量 | km2 | 1.67 | 地表捡块样 | 个 | 22 |  |
| 1：5 千水工环地质调查 | km2 | 5.9 | 刻槽取样 | 个/m | 229/297.7 |  |
| 工程点测量 | 个 | 58 | 岩心取样 | 个/m | 1026/1315.9 |  |
| 巷道测量 | km | 1.677 | 基本分析样 | 个 | 1277 |  |
| 1∶1 千勘探线剖面测量 | km | 7.25 | 岩矿鉴定样 | 个 | 5 |  |
| 地质测量路线 | 条 | 9 | 小体重测试样 | 个 | 32 |  |
| 地质观测点 | 个 | 135 | 化学全分析样 | 个 | 2 |  |
| 槽探 | m3 | 461.95 | 组合分析样 | 个 | 5 |  |
| 硐探 | m | 1580.4 | 稀土分析样（SRE2O3） | 个 | 10 |  |
| 地质钻探 | 个/m | 49/7949.52 | 内检样 | 个 | 128 |  |
| 水文钻探 | 个/m | 1/201.6 | 外检样 | 个 | 64 |  |
| 稀土取样钻工程 | 个/m | 2/9.99 | 水质简分析 | 个 | 7 |  |
| 坑道水文、工程地质编录 | m | 1677.8 | 水质全分析 | 个 | 6 |  |
| 钻孔水文、工程地质编录 | m | 8151.12 | 岩石力学试验 | 组 | 8 |  |
| 抽水试验孔 | 个 | 1 | 选矿试验大样 | 件 | 1 |  |
| 地面γ总量剖面测量 | 米/条 | 500/1 | 详查报告 | 份 | 1 |  |
| 地面γ能谱测量 | 点 | 51 |  |  |  |  |
| 硐探工程γ编录（点距 1m） | m | 66 |  |  |  |  |

通过本次勘查取得的主要地质成果有：

1、基本查明了矿区地层、岩浆岩、构造等地质特征及其与矿化的关系，矿区xx成矿地质条件及矿体分布规律。本矿床定位于早志留世侵入的会同岩体与白垩系沉积岩岩间的硅化断裂带内，呈北东走向，xx矿化严格受其控制。

2、基本查明了矿区内矿体的数量、分布、形态、产状、规模等地质特征及围岩蚀变特征。矿区内查明含xx矿带一条，圈定xx工业矿体2个，低品位矿体1个，矿体总体走向约50°，倾向约320°，倾角约50°～85°，矿体总体呈不规则透镜状产出，陡倾角波状延伸，具膨胀收缩现象；主矿体V1矿石量占资源总量83.49%，延长1045m，延深245m，平均厚度4.36m平均品位33.48%。

3、基本查明了矿石质量、风（氧）化特征、矿石类型、围岩蚀变及矿床类型。矿石矿物仅为xx矿，主要脉石矿物为石英，矿石有用成份；矿石结构主要有自形-半自形粒状结构、他形粒状结构及碎粒碎粉结构。矿石构造主要有角砾状构造、脉状构造和浸染状构造，次为条带状或环状构造，少量块状构造；矿石自然类型主要为xx—石英型矿石；矿床成因类型属低温热液充填交代型脉状xx矿床。

4、详细查明了矿区水文地质，工程地质及环境地质特征等矿床开采技术条件。矿区水文地质勘查类型是以裂隙含水层充水为主的第二类中等型；工程地质条件类型为是以层状岩类为主的第四类中等型；地质环境类型为第二类矿区地质环境质量中等。通过选矿流程试验， 矿石中xx可选性能良好。经过矿山开发经济意义概略分析，矿山开采的内部条件中等、外部条件优越，矿山企业可获得较好的经济效益和社会效益。

5、矿区探获矿石量154.5万吨，资源量46.3万吨；其中控制的资源量矿石量89.5万吨，矿物量30.6万吨；推断的资源量矿石量65万吨，矿物量16.7万吨；控制资源量和推断资源量矿石量占总量比值分别为 57.93%和 40.89%；矿床 平均品位为29.97%。矿床规模属于中型矿床。

本次勘查工作已达到详查程度，可为下一步矿山探转采提供地质依据。

2.区域地质

2.1大地构造位置

图2-1 矿区大地位置构造图

本区位于欧亚大陆板块与滨西太平洋板块消减带的内侧华夏板块中，处于华夏板块内武夷山隆起带（Ⅱ3 2）与宁都－于都坳陷（Ⅱ1-3 2）结合部位的东北缘，鹰潭－安远深断裂东侧（见图2-1）。

自中生代以来，受板块与块体的联合作用，挤压隆起和拉张断陷时断时续，造成武夷、罗霄两条规模巨大的北东—北北东向隆起带及兴国—宁都、崇义—会昌、三南—寻乌三条大的具拉张性质的东西向构造—岩浆—成矿带。区内多期次构造活动和岩浆频繁活动为成矿提供了有利条件。

2.2成矿区划及区域矿产

图2-2 赣南兴国-宁都成矿带断裂构造及xx矿床分布图

本区成矿带属于赣南兴国—宁都xx成矿带。该成矿带位于欧亚大陆板块与滨西太平洋板块消减带的内侧华夏板块，地处赣南武夷山西坡xx矿成矿带中NE向武夷山成矿带与EW向兴国—宁都成矿带的交汇复合部位，北侧与江绍断裂相邻，东南部与政和—大埔断裂相邻。区内断裂构造发育，以 NE-NNE 向为主，NW向次之. 区内xx矿床主要受NE-NNE向深大断裂及其次生断裂控制.岩浆活动强烈，其中燕山期岩浆活动最为剧烈，加里东期次之（见图2-2）。

xx是赣南的非金属优势资源，兴国—宁都成矿带xx矿床尤为丰富，目前已发现南坑、楂山里、城岗、隆坪、江背、同达、坳脑等中、大型xx矿床。区域xx矿床主要赋存于硅化断裂破碎带中，赋矿围岩以花岗岩、浅变质岩和白垩系沉积岩为主，从产出状态来看，为单一xx矿床，主要呈脉状、透镜状产出。从矿床成因来看，主要为热液充填型矿床，综上区内xx矿床主要为热液充填型矿床且明显受断裂构造控制。

2.3区域地质概况

勘查区矿区大地构造位置处于华夏板块内武夷山隆起带与宁都－于都坳陷结合部位的东北缘，鹰潭－安远深断裂东侧（见图2-3）。

区域上位于武夷隆起带，陆河县北侧，武夷S型侵入-交代复式花岗岩带中。矿床定位于早志留世侵入的会同岩体与白垩系沉积岩岩间的硅化断裂带内，矿体赋存于北东向断裂带（F1）北东端硅化构造角砾岩带内。区内地层主要为晚元古代变质岩系、古生代海陆交互相碎屑岩、中生代内陆河湖相碎屑岩及新生代松散堆积层；区域内断裂构造活动强烈，岩浆活动频繁，主要形成了早志留世侵入的会同岩体，呈岩基状产出。晚侏罗世二长花岗岩，呈岩瘤状产出。

图2-3 矿区区域地质矿产图

1、白垩系塘边组。2、白垩系河口组。3、白垩系周田组。4、白垩系茅店组。5、寒武系外管坑组。6、南华系洪山组。7、南华系万源岩组。8、南华系上施组。9、青白口系库里组。10、晚侏罗世黄陂岩体。11、中侏罗世寨背岩体。12、早志留世会同岩体。13、地质界线。14、角度不整合界线。15、断层或断裂。16、岩相界线。17、平行不整合界线。18、xx矿山。19、锂辉石矿山。20、矿区范围。

2.3.1地层

区域地层主要是分布在矿区及外围的青白口系南华系、和寒武系浅变质岩，以及白垩系沉积岩层，第四系分布在河床两岸及山间峡谷中。南华～寒武系浅变质岩由一套海相火山碎屑岩为特征的层状有序浅变质岩组成，构成了区内褶皱基底， 由于加里东构造旋回历经多期次的构造岩浆热事件影响，使部分地层遭到混合岩化作用，形成混合岩（见表 2-1）。

| 表2-1 区域地层表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 代 |  |  | 地 层代 号 | 厚度 | 主要岩性 |
| 系 | 统 | 组 |  | （m） |  |
| 白垩系 | 上统 | 塘边组 | K2t | 240 | 紫红色偶夹灰绿色砂岩、粉砂岩、泥岩为主。 |
|  |  | 河口组 | K2h | 2074 | 紫红色偶夹灰绿色砂岩、粉砂岩、泥岩为主体，偶夹砂砾岩、含砾砂岩及石膏层、玄武岩之沉积，与上整合，与下平行不整合接触。 |
|  |  | 周田组 | K2z | 2069 | 紫红色薄层状含钙泥岩、含钙粉砂岩，夹石膏层、盐岩层之沉积与下整合接触。 |
|  |  | 茅店组 | K2m | 1213.07 | 紫红色砾岩、砂砾岩为主，夹少量砂岩、粉砂岩、泥岩之沉积。 |
| 寒武系 | 中下统 | 外管坑组 | ∈1-2w | 683 | 二云片岩、石墨片岩及含石墨石英岩为主，偶夹变余含碳粉砂岩、片麻岩，上未见顶。 |
| 南华系 | 上中统 | 洪山组 | Nh2-Z | 916.4 | 二云片岩、矽线二云片岩、石墨石英片岩、二云变粒岩夹磁铁、黄铁矿二云变粒岩、片岩夹大理岩凸镜体或透辉岩、变余含砾岩等，与上整合接触。 |
|  | 下统 | 万源岩组 | Nh1w | 569.6 | 角闪岩相变质岩。主体岩性为石榴石黑云斜长变粒岩、矽线石斜长变粒岩夹矽线石二云片岩、矽线黑云片岩之变质地层体。与上整合接触。 |
|  |  | 上施组 | Nh1s | 983.26 | 浅灰、灰白色变余细粒凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩、细屑沉凝灰岩组成的地层体。与下整合接触。 |
| 青白口系 | 下统 | 库里组 | Pt1b 3k | 636.4 | 灰绿色偶夹深灰色绢云千枚岩夹硅质绢云千枚岩。 |

2.3.2岩浆岩

区域内岩浆活动强烈且频繁，岩浆岩的演化、展布略具一定规律。周围大致沿南北方向分布早志留世（加里东晚期）侵入的会同岩体，岩性为中粗粒英云闪长岩；西北角出露晚侏罗世黄陂岩体和中侏罗世寨背岩体，岩性分别为二长花岗岩和二长花岗岩、花岗闪长岩。

会同岩体：分布于宁都、石城、广昌三县交界处，出露矿区内及其周围大片地区，为本区域主要的花岗岩体。岩体为呈南北向不规则状花岗岩基。该岩体为早志留世（加里东晚期）侵入体，由主侵入体。岩体化学成份、矿物成份详见表2-2。

| 表2-2 会同岩体矿物成份表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 份（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO | K2O | Na2O | P2O5 | 烧失量 | 合计 |
| 72.65 | 0.44 | 13.3 | 3.31 | 1.38 | 0.79 | 0.08 | 4.45 | 2.33 | 0.12 | 1.18 | 100.03 |

黄陂岩体多呈岩基状产出，岩性构成较复杂，是一套钙碱性侵入杂岩。岩性主体为二长花岗岩。主要矿物是钾长石、斜长石、石英、黑云母等。矿物成份详见表2-3。

| 表2-3 黄陂岩体化学成份表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化 学 成 份（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | MnO | K2O | Na2O | P2O5 | 烧失量 | 合计 |
| 74.19 | 0.11 | 13.47 | 0.044 | 1.04 | 0.057 | 0.3 | 0.87 | 3.72 | 5.07 | 0.027 | 1.26 | 100.16 |

寨背岩体分布于宁都北面，出露江背及东山坝大片区域，岩体为呈南北向不规则状花岗岩基。该岩体为中侏罗世（燕山期）侵入体，岩体化学成份、矿物成份详见表2-4。

表 2-4	寨背岩体化学成份表

| 岩性 | 化 学 成 份（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | MnO | K2O | Na2O | P2O5 | 烧失量 | 合计 |
| 二长花岗岩 | 72.86 | 0.15 | 14.78 | 0.7 | 1.3 | 0.03 | 0.47 | 0.4 | 2.58 | 5.6 | 0.35 | 1.26 | 100.84 |
| 花岗闪长岩 | 64.82 | 0.76 | 15.04 | 0.92 | 5.11 | 0.02 | 1.32 | 2.76 | 3.29 | 4.58 | 0.20 | 0.57 | 99.39 |

2.3.3构造

区域构造以北东、北北东向深大断裂为主，主要有鹰潭－安远深断裂带、F1断裂，断裂长度一般为几十至几百千米，构造宽度一般为几米至几百米。

1、鹰潭－安远深断裂带

位于宁都盆地西侧，与本矿区断裂带F1组成宁都盆地的控盆构造。断裂带在航片上反映甚为清晰。晚古生代及中生代地层的沉积、分布、发育程度受其影响。沿断裂带加里东期侵人岩及早白垩世火山岩均十分发育。

2、F1断裂

该组断裂构造主要分布于宁都盆地东侧，为本矿区内主要断裂构造，属鹰潭-安远深大断裂带的次级断裂，一起组成宁都盆地的控盆构造，该断裂为本区主要的控矿断裂构造，是xx成矿的导矿构造，也是容矿构造；断裂带中部产出陆河县昌华xx矿和宁都石上同达xx矿，北端产出陆河县前山xx矿床（本矿床）。

2.4地球化学特征

xx矿床产于花岗岩的内外接触带上。根据1∶20万水系沉积物异常分布图，从F元素异常分布可以看出，本区F元素丰度值为500－1000ppm，处于宁都－兴国北东向展布的F异常或中高场区域内（见图2－4）。

图2-4 赣南地区氟异常晕圈图

本区xx矿是与花岗岩相关的xx矿床。根据对这类矿床的成矿模式分析，其成矿物质中F元素主要来源于早志留世（加里东晚期）英云闪长岩（γδοSb 1）。

3.矿区地质

图3-1 矿区地质图

- 第四系。2、白垩系上统周田组。3、晚侏罗世细粒二长花岗岩。4、早志留世中粗粒英云

闪长岩。5、硅化-xx矿化构造破碎带。6、勘查区范围

矿区出露地层简单，北东向断裂构造及岩浆活动强烈。矿区北西部出露白垩系上统周田组（K2z）沉积岩地层，东部为早志留世（加里东晚期）侵入的会同岩体（γδοS1 b）中粗粒英云闪长岩，呈岩基状产出；南东部为晚侏罗世（燕山晚期）侵入的前山小岩株（ηγJa 3）细粒二长花岗岩，呈岩瘤状产出；矿区发育一条北东向主干断裂构造（F1）见图3-1。

3.1地层

矿区出露的地层简单，仅出露白垩系上统周田组（K2z）沉积岩地层及第四系（Q4）。

3.1.1白垩系上统周田组（K2z）

大面积出露于矿区北西部，约占矿区面积 12%（约 0.20 km2）。但总体岩层倾向 280°～330°，倾角 20°～40°，局部靠近断裂带部位产状受构造影响不稳定。地层厚2069m，根据岩性组合，总体分为上部和下部岩性段。本次勘查对上下两部岩性段都进行了工程揭露。

上部岩性段：主要为紫红色粉砂岩，糜棱岩化，碳酸盐细脉发育，夹有石膏夹层。

下部岩性段：青灰色含砾长石石英砂岩，发育于断裂带上盘位置，局部受构造影响较为破碎。

主要岩性特征如下：

1、粉砂岩

均为紫红色，粉砂结构，层理构造，层理发育，层理轴夹角60-85°，硬度低，指甲易刻动，主要成分是泥砂质，碎屑物以长石、石英为主，有少量白云母，粒度比较均匀，粒径在0.05-0.25mm。分选性及磨圆度较好，为泥质胶结。局部碳酸盐细脉发育，宽1-5mm。

2、含砾长石石英砂岩

照片3-1  正交偏光  视域直径2.70mm

样品位置：ZK1201b2

青灰色，含砾砂状结构，块状构造，用手抚之具砂感，硬度中等，钢针用力可划动，主要碎屑成分石英、长石，少量白云母碎片。碎屑大小不一，粒度以0.1-0.25mm为主，其中粒径大于2.0mm的碎屑约占10-15%。胶结物泥质为主。岩石后期受多期次构造碎裂。

镜下特征：含砾砂状结构，碎屑成份主要为石英、中-更斜长石、钾微斜长石，少量云母碎片，偶见磷灰石、锆石。碎屑大小不一，粒度以0.1-0.25为主，大于2.0mm及0.05-0.1mm少量，属含砾细砂范围，碎屑物边缘有时有溶蚀。其中石英具波状消光，钾微斜长石碎屑的表面较干净，中-更斜长石的表面略具绢云母化。次棱角状为主，少量次圆状，磨圆度和分选性均一般，定向不明显。胶结物为泥质。后经弱区域变质，泥质胶结物部分已变质为绢云母、少量绿泥石。岩石后期受到弱构造作用形成有规则状裂隙，充填有少量微晶石英脉，局部有明显的褐铁矿化，属沿后期裂隙分布的磁铁矿氧化而来。（见照片3-1）。

3.1.2第四系（Q4）

一般沿沟谷及河床两侧堆积分布，约占矿区面积 62%（约 1.04km2），主要为坡积层、冲积层，由亚粘土、亚砂土及砂砾石等组成，厚度 2-8 m，局部可达 15 m。

3.2构造

矿区内构造发育，多期次活动强烈，主要为断裂和裂隙。

3.2.1断裂

矿区内断裂构造发育，主要有北东向断裂、层间破碎带及裂隙。以北东向断层为主，控制区内中新生代盆地的形成与展布，也控制着区内xx矿的形成与分布。

3.2.1.1北东向断裂

矿区内北东向断裂构造发育，表现明显的主要有一条F1。

1、F1断裂

发育于矿区中部，为北东向主干断裂构造，属鹰潭-安远深大断裂带的次级断裂。分布于矿区沙子嵊-洋蓝-前山一带，贯穿整个矿区，以硅化破碎带形式产出，往北延伸，被F2断裂错切后向东位移，往北延伸至矿区外，在地表05线至00线分支出F1-1和F1-2，02线至04线为汇交部位，在06线至14线分支出F1-1和F1-2，F1-1和F1-2均在深部汇交。宽度1～25m，走向40-60°，倾向南东，倾角65～80°。断裂面较平直，局部呈舒缓坡状，构造岩为硅化构造角砾岩，发育有断层泥。局部填充石英～xx矿脉，地表未见明显xx矿化。即为控盆构造，也为导矿和容矿构造。

该断裂是矿区内重要导矿及容矿断裂构造，xx矿化主要发育于断裂带09线至04线和08线至14线，标高256m至3m区段，上部主要赋存于F1-1断裂带，xx主要呈脉状充填于断裂带内后期发育的北东向断裂中，少量细脉状充填于近东西向裂隙中。依据相邻见矿工程矿体在该断裂带内的相对应产出部位及相同控制断裂或裂隙圈连矿体，其中主矿体V1产于断裂带底部，次要矿体V2产于断裂带顶部，矿体之间以中等偏弱xx矿化段连接，各矿体产状同断裂带产状基本一致，该北东向断裂构造带为矿区内唯一含xx矿带。

该断裂主要表现为硅化构造角砾岩带，硅化较强，主体由次棱角-次圆状角砾岩组成，弱定向（见照片3-2）。角砾成分主要为含砾长石石英砂岩、中粗粒英云闪长岩，填隙物或胶结物为构造岩粉或粘土、硅质或xx等蚀变矿物； 断裂带内蚀变以xx化、硅化、粘土化、碳酸盐化、绢云母化及绿泥石化为特点，xx化强则构成xx矿脉， 0m标高以下硅化强则构成视厚3-5m的硅质脉（见于ZK0405及ZK1003中）；该断裂带多期活动迹象明显，表现为xx角砾化（见照片3-3），硅化角砾岩碎裂化、滑断面碎粉岩泥化等。断裂带内总体硅化较强，多期次活动致使断裂带再碎裂，长石及粘土类矿物泥化。

断裂性质早期以压剪性为主，中、晚期以张性为主。

照片3-2  ZK1203（133m）处硅化构造角砾岩

照片3-3  ZK0704（115m）处xx角砾化

早期是会同花岗岩体侵位后，遭受压剪性应力作用，在岩体与地层接触的软弱带内形成硅化构造角砾岩。

中期是遭受张性应力作用，使原断裂带再碎裂，断裂空间扩张，而后再受张性应力作用，致使原断裂带再次碎裂，断裂空间再次扩张，同时伴有大量含矿热液的充填与交代，大范围的形成脉状充填型浸染状及块状xx矿（化）体。

晚期是再受张性应力作用，致使原断裂带以及初次形成的xx矿（化）体再次碎裂，断裂空间再次扩张，伴有含矿热液的再次充填与交代，致使原形成的xx矿（化）体得到叠加和改造，形成xx呈角砾状、细脉状及条带状或环带状构造的xx矿（化）体。

构造活动的全过程始终伴有粘土化、绿泥石化，中晚期伴有xx化、硅化、碳酸盐化，局部黄铁矿化。该断裂构03线至北端上盘围岩为含砾长石石英砂岩，下盘围岩为中粗粒英云闪长岩，05线至南端上盘围岩为含砾长石石英砂岩，下盘围岩为细粒二长花岗岩，08线至北端F1-2断裂上、下盘围岩均为中粗粒英云闪长岩。

断裂裂隙带内主要构造岩特征如下：

1）硅化构造角砾岩

黄褐色，青灰色，碎裂结构，角砾状构造，角砾成分为砂岩碎块、石英，花岗质，角砾形态次棱角状为主，少数次圆状，角砾一般约为2-10mm，硅化发育。角砾间的充填物有碾得更细的砂岩碎屑及少量的硅质次生物。硅质胶结。

2）xx化硅化构造角砾岩

照片3-4　 碎裂角砾结构　  视域直径2.70mm

正交偏光　  样品位置：ZK0703b1

灰白色，碎裂结构，角砾状构造；角砾成份为砂岩碎块、硅质产物及xx，角砾大小不一，小者2-4 mm，大者可达30mm，棱角-次棱角状；胶结物为xx，无色或浅紫色，后期有较明显的土褐铁矿化，主要矿物成份为xx、石英，少量铁质氧化物。

镜下特征：碎裂角砾结构。主要造岩矿物为石英14%、xx85%，绢云母1%。其中石英有两种成因，一为长英质岩围岩中的石英，保留碎斑、碎粒形状，少量。二为后期沿构造裂隙充填的脉状石英，可分为二期，其中较早者为微晶石英，较晚者为梳状石英脉。xx常成碎斑、角砾状，少量成细晶状分布于碎粒碎粉中。绢云母少量，一般分布于碎粒碎粉中。xx化岩受后期张性构造活动形成碎斑、角砾，其间被碎粒碎粉及后期石英化所充填。（见照片3-4）。

3.2.1.2北西向断裂

矿区内北西向断裂构造表现明显的主要有一条F2。

1、F2断裂

分布于矿区北侧，以硅化破碎带、硅化构造角砾岩带形式产出，区内出露长度约500m，错切F1断裂。宽度一般1～8m，走向105°～130°，倾向南西，倾角60°～75°。该断裂构造表现为硅化构造角砾岩带，硅化中等强度，主体由棱角- 次棱角状角砾岩组成，角砾成分为砂岩碎块及花岗质，填隙物或胶结物为构造岩粉或粘土、硅质等蚀变矿物；构造性质以压性为主，构造面较平直。该断裂发育于花岗岩地层中，错切F1断裂，西端围岩上盘为中粗粒英云闪长岩，下盘为粉砂岩；东端在花岗岩体内。

矿区主要断裂构造特征见表 3-1。

| 表3-1 矿区主要断裂构造特征表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 断裂编号 | 走向（°） | 倾向（°） | 倾角（°） | 长度 （m) | 宽度(m) | 结构面特征 | 裂隙及蚀变特征 | 断裂位置及影响 | 断裂性质 |
| F1 | 40-60 | 310-330 | 65-80 | ＞2500 | 1.5-25 | 结构面较粗糙，呈舒缓波状，泥、硅质胶结、具多次活动特点。 | 不规则裂隙发育。硅化、xx化、赤铁矿化、绿泥石化及碳酸盐化和绢云母化 | 贯穿整个矿区，会同岩体与沉积岩地层接触带中及其附近，即为控盆构造，也为控矿断裂构造。 | 早期压扭性，中晚期张性为主。 |
| F2 | 15-45 | 105-130 | 60-75 | ＞200 | 1-8 | 结构面较平直，泥、硅质胶结。 | 裂隙不发育，蚀变较弱。 | 位于沉积岩与花岗岩接触位置，错切F1。 | 压扭性。 |

3.2.2裂隙

照片3-5  CM238-5处不规则裂隙xx细脉

矿区内裂隙发育无规则，主要为断裂带内及其附近围岩不规则裂隙较发育。

由于断裂带内构造角砾岩强烈破碎，不规则裂隙较发育，238m中段01线至03线之间xx主矿体两侧尤为发育，在矿液沿北东向断裂脉状充填形成石英xx大脉过程中，同时矿液充填石英xx大脉两侧的不规则裂隙而形成细网脉状xx矿化体（见照片3-5）。

此外，xx矿（化）体内部及围岩中，不规则微细裂隙发育，多呈微细网脉状产出，其间充填微晶石英及碳酸盐微细脉。

3.2.3断裂构造与xx矿的关系

xx矿体产于北东向断裂构造带（F1）内的硅化构造角砾中，北东向断裂构造带（F1）在空间上、成因上与xx矿关系密切，为xx成矿提供了重要的导矿和容矿空间。

3.3岩浆岩

矿区岩浆活动强烈，地表主要出露早志留世（加里东晚期）侵入的会同岩体（γδοS1 b）中粗粒英云闪长岩和晚侏罗世（燕山晚期）侵入的前山小岩株（ηγJa 3）细粒二长花岗岩。

3.3.1中粗粒英云闪长岩（γδοS1 b）

出露于矿区东部，约占矿区面积16%（约0.26km2），呈岩基状产出，属会同岩体西北部的边缘部分，为早志留世（加里东晚期）侵入体。南部与晚侏罗世细粒二长花岗岩（ηγJa 3）总体呈侵入接触，局部断裂构造接触，坑道内接触界面较陡，倾角50-75°。

岩性特征：浅灰色或浅肉红色，它形-半自形粒状花岗结构，块状构造；主要由石英（40-50%）、斜长石（18-25%）、钾长石（18-25%）、黑云母（3-5%）及少量角闪石（约1-3%）和白云母（1-3%）等组成。

照片3-6  正交偏光  视域直径2.70mm

样品位置：ZK1201b3

镜下特征：主要造岩矿物有石英、中-更斜长石、微斜（条纹）长石、黑云母、角闪石、白云母。副矿物磷灰石。石英呈不规则它形粒状，波状消光有裂纹，常见次生加大。斜长石为半自形板状中-更长石，表面有较强绢云母化及泥化，有时是细小片状的绢云母化。微斜（条纹）长石呈半自形板状，表面较干净，有少量更长石成补丁状分布于晶体内部。黑云母褐绿色半自形片状，大部分弱绿泥石化，少量褪色化。角闪石褐绿色粒状，常与黑云母密切共生一起。白云母两种成因，一为少量黑云母褪色而成，其晶体较大，二为交代成因，为细小不规则片状微裂隙分布。矿物整体上裂隙裂纹发育，充填有少量细晶石英脉。（见照片3-6）。

3.3.2晚侏罗世细粒二长花岗岩（ηγJa 3）

出露于矿区东南部，约占矿区面积10%（约0.17km2），呈岩瘤状产出，为晚侏罗世（燕山晚期）侵入体。北部与中粗粒英云闪长岩（γδοS b 1）总体呈侵入接触，局部断裂构造接触，坑道内接触界面较陡，倾角50-75°。

岩性特征：灰白色，细粒花岗结构，块状构造。主要由石英（20-25%）、钾长石（30-40%）、斜长石（20-30%）、黑云母（2-5%）等组成。

照片3-7　 变余花岗结构　  视域直径2.70mm

正交偏光　  样品位置：ZK0703b1

镜下特征：变余花岗结构，主要造岩矿物有石英、钾长石、中-更斜长石、黑云母、白云母，副矿物磷灰石、xx。石英呈它形粒状，常见次生加大，偶见蠕石英分布于钾长石晶体。钾长石不规则粒状或板状，见格状双晶，表面较为干净。斜长石呈半自形板状，表面覆盖绢云母，聚片双晶可辨。黑云母呈褐色片状，绝大部分已变质成白云母，有时有少量黑云母残晶。白云母较大的弯曲片状，有时形成断续的线状，部分为黑云母褪色而成，部分为后期弱的云英岩化形成，前者粒度较大，包裹体较多，后者多为细小的片状集合体。磷灰石、xx为不规则浑圆粒状，作为黑云母的包裹体产出，磷灰石较为常见，xx偶见。矿物粒度大者.1.0-1.5mm，小者0.1-1.0mm后者多于前者。原岩为细粒二长花岗岩，后期有较明显的碎裂及糜棱岩化，矿物晶体普遍裂隙发育，部分晶体碎裂，有时具塑性流状构造。（见照片3-7）。

3.5变质作用和围岩蚀变

3.5.1矿区围岩蚀变

由于矿区遭受多期次的构造岩浆热液作用，矿带围岩蚀变强烈且多期次，主要发育硅化、xx化、赤铁矿化、绿泥石化及碳酸盐化和绢云母化等。

xx化主要为北东向，次为近东西向，细脉状多期次发育于各类围岩中。硅化多为不规则细-微细脉状多期次发育于各类围岩中，细晶石英沿裂隙或碎斑间隙充填，蚀变普遍。绢云母化发育于各类围岩中。由斜长石蚀变而成，蚀变普遍。碳酸盐化主要发育在沉积岩中，由普通辉石蚀变而成，也有岩石自变质作用形成的碳酸盐沿裂隙充填，蚀变普遍。绿泥石化主要发育在花岗质围岩中，由黑云母蚀变而成，蚀变普遍。高岭土化主要发育在花岗质围岩中，由长石表面蚀变而成，蚀变较弱。其中硅化、碳酸盐化与xx化共生，同xx成矿关系密切。

3.5.2矿体围岩蚀变

矿（化）体顶、底板围岩主要为硅化构造角砾岩。矿体围岩蚀变较发育，沿断裂两侧广泛发育硅化、xx化、赤铁矿化、绿泥石化及碳酸盐化和绢云母化等蚀变。

1、硅化

分为两期，早期表现为高温硅化作用，形成白色粗晶石英集合体，并且沿构造形成硅化带。晚期硅化活动表现为中、低温硅质脉体形成。硅化活动主要表现为烟灰色石英细脉，一般呈网状，梳状形式，穿插在早期硅质脉中。

2、xx矿化

贯穿于低温热液矿化的全过程，早期与硅化一起，充填交代于断裂带内；中晚期呈细脉状，不均匀地嵌布于脉侧围岩或脉内角砾及夹石之中，常与碳酸盐化伴生在一起，并多次叠加。xx化是矿区内主要的蚀变之一。

3、赤铁矿化

区内断裂和次级裂隙中常见，主要表现为赤铁矿、水针铁矿质点呈云雾状、尘点状对长石的全面浸染造成长石变红的现象，或沿矿物节理裂隙分布，形成微小短脉。多数产于硅化破碎带中，大部分赤铁矿化岩石仍可保持原岩结构。

4、绿泥石化

是一种普遍围岩蚀变。带有区域性，在矿区见到的花岗岩均有不同程度的绿泥石化，只是在成矿破碎带两侧更为强烈。蚀变主要是绿泥石交代花岗岩中的黑云母，偶尔交代斜长石而生成，多呈绿色鳞片状集合体出现。一般蚀变宽度几十米到百余米。

5、碳酸盐化

不普遍，主要以方解石脉形式出现，沿裂隙充填，脉宽一般1-2cm。解理发育，常与xx共生。

6、绢云母化

主要是花岗岩中的斜长石和少量钾长石被次生的绢云母所交代，一般形成鳞片状集合体，近断裂带局部大量聚集，一般含量达10-25%。

4.矿体特征

图4-1 206m中段矿体分布图

1、白垩系上统周田组。2、晚侏罗世细粒二长花岗岩。 3、早志留世会同岩体中粗粒英云闪长

岩。4、xx化硅化构造角砾岩带及编号、产状。 5、矿体及编号 6、钻孔及编号。7、已施

工坑道及编号。8、勘探线及编号

矿区内含xx矿带产于会同岩体与白垩系上统周田组沉积岩地层接触带及其附近的构造破碎带中，分布于矿区沙子嵊-洋蓝-前山一带，严格受北东向断裂（F1）构造控制，主要矿体为隐伏矿体。 矿带总体走向约50°，倾向约320°，陡倾，倾角60°～80°，延长约1.1km，宽约1.5-25m，具膨胀收缩现象，波状延伸（见图4-1）。

4.1矿体特征

矿区内圈定工业矿体2个，编号依次为V1、V2；圈定低品位矿体1个，编号V2d。所有矿体分布于会同岩体与白垩系上统周田组沉积岩地层的接触带附近的构造破碎带中，均赋存于同一条北东向硅化构造角砾岩带内（F1），受北东向断裂构造（F1）控制。其空间分布主要位于09至14勘探线之间，赋存标高256～6m，总体多呈脉状、透镜状产出（见图4-2、图4-3）。

矿体之间大致平行排列，间距约5～15m，矿体之间多为矿化段连接。矿体整体走向约50°，倾向约320°，矿体倾角约50°～85°，矿体总体多呈脉状、透镜状产出，陡倾角波状延伸，具膨胀收缩现象；主矿体V1矿石量占资源总量83.49%，延长1045m，延深245m，平均厚度4.36m， 平均品位33.48%。厚度变化系数为123.15%， 品位变化系数为28.42%。从总体上看，矿体具有厚度一般、品位中等，形态复杂程度中等偏复杂，品位均匀的特点。各矿体的分布、形态、规模、产状及品位等特征分别简述如下（见表4-1）：

图4-3 矿区中段空间分布图

4.1.1 V1号矿体

该矿体为主矿体，其矿石量占矿床总量的83.49%。该矿体上部在05线～14线之间赋存于F1-1断裂带内，在09线～07线之间赋存于F1断裂带内，标高自256至17m范围内，产于F1北东向断裂带内上盘附近，矿体地表未出露，为隐伏矿体，最小埋深为5m，最大埋深为265m。V1号矿体由XJ-1、CM238-1、CM238-2、CM238-4、CM238-5、CM238-6、CM206-1、CM206-2、CM206-7、CM206-8、CM206-9、CM206-10、CM206-11、SM206-2、ZK0001、ZK0101、ZK0102、ZK0103、ZK0201、ZK0202、ZK0203、ZK0302、ZK0402、ZK0403、ZK0404、ZK0504、ZK0701、ZK0703、ZK0704、ZK0803、ZK0902、ZK0903、ZK1001、ZK1002、ZK1004、ZK1201、ZK1202、ZK1401等38个工程控制，控制矿体最大长度1045m，控制最大延深245m，矿体总体走向约50°，倾向北西，倾角63°～83°，呈脉状、透镜状产出。矿体具膨胀收缩现象，膨胀部位主要分布在三个矿段，分别为07线附近、标高180m至66 m矿段，03线至00线（见图4-4）、标高238 m至97m矿段，02线至04线、标高112m至22m矿段。矿体最大水平厚度30.53m，最小水平厚度0.76m，平均水平厚度4.36m，厚度变化系数123.15%，属于不稳定类型，形态复杂程度中等偏复杂（见图4-5）。矿体最高品位 ：77.72%，最低品位 ：13.48%，平均品位 ：33.48%，品位变化系数 ：28.42%，属于均匀类型（见图4-6）。该矿体在走向往北延伸14线尖灭，往南延伸至09线尖灭，在中部06线断开。倾向上的延伸已基本圈闭。

图4-4 03-01-00线联合剖面图

1、白垩系上统周田组。2、晚侏罗世细粒二长花岗岩。 3、早志留世中粗粒英云闪长岩。

4、xx化硅化构造角砾岩带。5、工业矿体及编号 6、低品位矿体及编号。7、探槽及编号。

8、平硐及编号。9、钻孔及孔号。

图4-5  V1号矿体等厚线图

图4-6  V1号矿体等品位线图

4.2.2 V2号矿体

该矿体矿石量占矿床总量的16.51%。矿体分布于矿区03号线至08号线之间，标高自234m～6m范围内，产于F1北东向断裂带内上盘附近，矿体地表未出露，为隐伏矿体。最小埋深为36m，最大埋深为255m。由CM206-1、ZK0101、CM206-7、ZK0103、ZK0203、ZK0204、ZK0302、ZK0303、ZK0401、ZK0801、ZK0802、ZK0803等12个工程控制，控制矿体最大长度384m，控制最大延深221m。矿体总体走向约55°，倾向北西，倾角65°～85°，呈不规则透镜状产出。矿体最大水平厚度8.95m，最小厚度1.06m，平均厚度2.82m，厚度变化系数80.32%，属于不稳定类型，形态复杂程度中等偏复杂。矿体平均品位 ：30.18%，最高品位 ：87.08%，最低品位 ：16.09%，品位变化系数39.32%，属于较均匀类型。该矿体在03号至08号线出露（见图4-4）。

V1和V2矿体矿石量占矿床总矿石量的100%，主要矿体基本特征对比见表4-1。

| 表4-1 矿体基本特征表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体编号 | 赋存范围 |  | 产状形态 |  |  | 延展规模（m） |  | 矿体水平厚度(m) |  | 厚度变化系数（%） | 矿体品位(%) |  | 品位变化系数（%） | 控制工程数（个） |
|  | 勘探线 | 标高区间（m） | 倾向（°） | 倾角（°） | 矿体形态 | 走向长（m） | 倾向 延伸（m） | 厚度范围 | 平均值 |  | 品位范围 | 平均值 |  |  |
| V1 | 09～14 | 256～17 | 298～337 | 63～83 | 脉状、透镜状 | 1045 | 245 | 0.76～30.53 | 4.36 | 123.15 | 13.48～77.72 | 33.48 | 28.42 | 38 |
| V2 | 03～08 | 234～6 | 310～335 | 65～85 | 脉状、透镜状 | 384 | 221 | 1.05～8.95 | 2.82 | 80.32 | 16.09～87.08 | 30.32 | 39.14 | 12 |

4.2矿区内其它矿产评价

区内矿（化）体仅有xx。经矿石化学全分析及组合分析结果表明，xx是区内唯一有用矿物，在矿（化）体内未发现其它共、伴生有用矿产。

同时，对矿区内花岗岩体风化壳进行了稀土调查，共施工取样钻工程2个，采取样品10个，经离子相化学分析，SRE2O3含量均小于0.01%，没有达到边界以上品位，说明矿区内花岗岩体风化壳内仅具离子吸附型稀土矿化，按目前工业指标没有开发利用价值。

5.矿石特征

5.1矿物组成与结构构造

5.1.1矿石成份

1、矿石物质组成

经矿石显微镜下鉴定结果表明，矿石中矿物组成简单，矿石矿物为xx（见照片5-1），主要脉石矿物为石英（占脉石矿物的 90%以上）和长石，

照片5-1 xx晶体与石英晶簇

次要矿物为绢云母，并有少量的方解石、白云母以及微量的褐铁矿、黄铁矿、磷灰石等（见表5-1）。主要特征如下：

| 表5-1 矿区矿石主要矿物成份表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 矿石矿物 | 脉石矿物 |
| 主要矿物 | xx | 石英、长石 |
| 次要矿物 | / | 绢云母 |
| 少量矿物 | / | 方解石、白云母 |
| 微量矿物 | / | 褐铁矿、黄铁矿、磷灰石 |

1）xx

以白色和浅绿～绿色为主，次为浅紫色及无色，玻璃光泽，半自形粒状及他形粒状均常见，在矿石中多表现为碎裂角砾状产出；xx颗粒大小相差很大，从粗到细均有分布，大者可达 10 cm，小的只有 0.025mm 或更小，偏光显微镜下常见的为 0.05—2.5mm。xx在矿石中主要有以下四种嵌布形式：

（1）以角砾的形式产出

角砾一般 2—10mm，部分大者可达 8—10 cm。xx构成角砾的形式主要有三种：

照片5-4　 脉体边部为梳状石英

①尖棱角状xx单体角砾（照片5-3），这类单体xx通常又经后期动力作用发生碎裂，裂隙中又充填晚期石英（照片5-2）。

照片5-3　 尖棱角状xx                     照片5-2　 受构造及热液作用石英化

沿xx碎斑、角砾间分布。

②xx与石英、长石等共同组成角砾，粒径为 0.02—0.5mm。

③xx集合体组成xx角砾，这类xx粒径为 0.2—2mm。

（2）以脉状形式产出

此类型的xx常与硅化石英紧密伴生，石英、xx脉分布于矿石中，脉体由边缘向中央矿物组合通常为犬齿状石英或梳状石英（照片5-4）半自形—他形粒状的xx，脉幅一般为 0.05—0.5mm，大者可达 2mm，xx粒径为 0.025—0.5mm。在xx脉中局部可见少量方解石伴生，方解石呈微细粒状，粒径 0.005—0.05mm。

（3）以杂基的形式产出

此种类型的xx通常与围岩或（硅化）石英共同以填隙物的形式充填于角砾中，常见为棱角状，粒径一般为 0.1—2m，也有部分小于0.05mm。

（4）呈浸染状分布

xx呈浸染状分布于脉石矿物之间，脉石矿物以（硅化）石英为主，其次还有少量长石及绢（白）云母类矿物。此类xx呈他形粒状， 粒径一般为 0.005—0.2mm。

2）石英

石英是矿石中最主要的脉石矿物，乳白色或烟灰色，油脂光泽， 多呈粒状，粒径一般为 0.01—0.5mm。

3）其他矿物

矿石中除xx和石英外，还有部分硅酸盐、铝硅酸盐矿物及少量碳酸盐矿物，如长石、绢云母、白云母、方解石等，其中长石、白云母类多为原岩中的矿物残存，绢云母为后期蚀变产物，方解石为后期次生产物。

5.1.2矿石结构、构造

5.1.2.1矿石结构

矿石结构有自形-半自形粒状结构、他形粒状结构及碎粒碎粉结构。

1、自形-半自形粒状结构：部分xx以自形—半自形粒状产出，嵌布特征以脉状和浸染状产出的xx为主。

2、他形粒状结构：xx、石英及少量原岩主要以角砾状产出， 基质与角砾成份基本一致，xx主要呈他形粒状。

3、碎粒碎粉结构：细小的xx和石英颗粒伴生在一起，充填于角砾之间，xx碎粒大小一般为 0.1—2mm，小者仅有 0.005mm 左右。石英碎粒一般为 0.01—0.25mm。

5.1.2.2矿石构造

矿石构造主要有角砾状构造、脉状构造和浸染状构造，次为条带状或环状构造，少量块状构造。

1、角砾状构造：角砾状构造是矿石的主要构造，角砾的矿物组成以xx和石英为主，少量为原岩中残留的长石、白云母及后期蚀变的绢云母类矿物。角砾多呈棱角状，一般为 2—10mm，最大的有 10cm。杂基的成份与角砾成份基本一致，都是以细小的xx和石英为主（见照片5-6）。

2、脉状构造：脉状构造也是本矿石中的主要构造之一。主要有两种形式：一种为xx及石英共同组成脉，脉幅一般为 0.05—0.5mm，大者可达 2mm， 石英常常分布于脉体两侧，呈梳状或犬齿状，xx常分布于脉体中央， 以半自形—他形粒状为主。另一种为充填xx的石英微细脉，石英以不规则网脉状充填于xx裂缝或xx矿物之间，这类石英脉幅一般为0.05—0.5mm，少量小于 0.05mm（见照片5-5） 。

3、浸染状构造：主要特征为早期形成的xx较均匀散布于由脉石矿物组成的基质中。根据xx的含量，又可以分为稠密浸染状构造（50%—80%）中等浸染状构造（30%—50%）稀疏浸染状构造（10%—30%）星散浸染状构造（小于 10%）。以稠密浸染状构造为主，局部可见星散浸染状和中等浸染状。

4、条带状或环状构造：不同颜色xx与石英脉状相间分布，形成条带状或环状构造，脉幅一般为 5—20mm。

5、块状构造：xx矿物组成块状集合体分布于矿脉中。

照片5-5  矿石脉状构造

照片5-6  矿石角砾状构造

5.2化学成分

矿石主要化学成分为xx、SiO2、CaCO3，其中有益组分为xx，有害组分为SiO2、CaCO3，区内矿石有害成分含量较小。属于高硅低有害组分矿石，少量的有害成分对选矿基本无影响。

经矿石化学全分析、组合分析和基本化学分析结果表明，区内矿体中，矿石化学成份主要为 xx和SiO2。有用组份 xx品位一般为13.48%～87.08%，单样最高品位为87.08%，见于ZK0303号孔内的V2号矿体中；单样最低品位为13.48%，见于ZK0201号孔内的V1号矿体中。

针对矿带中矿体，做了2个样品化学全分析，分析其他化学成份共计24种（见表5-2）。分析结果表明，矿石中其他化学成份含量弱。

| 表5-2 矿区矿石化学全分析结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样号 | SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | Na2O | K2O | MgO | CaO | P2O5 | MnO | TiO2 | F |
|  | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| HQ01 | 29.12 | 1.14 | 1.18 | 0.7 | 0.24 | 0.04 | 39.74 | 0.012 | 0.015 | 0.02 | 24.8 |
| HQ02 | 0.37 | 0.73 | 0.4 | 1.02 | 0.07 | 0.02 | 58.38 | 0.014 | 0.004 | 0.01 | 39.1 |
| 样号 | Sn | WO3 | Au | Ag | As | Ga | Mo | Cd | Cu | Pb | Zn |
|  | % | % | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g | ug/g |
| HQ01 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <2 | 64.2 | 3.94 | 1.98 | 4.49 | 5.99 | 4.78 | 154 |
| HQ02 | <0.01 | <0.01 | <0.1 | <2 | 31.9 | 1.31 | 1.04 | 0.31 | 4.48 | 5.42 | 34.2 |
| 样号 | Bi | In | 烧失量 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | ug/g | ug/g | % | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HQ01 | 1.36 | 0.07 | 13.45 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| HQ02 | 0.22 | 0.01 | 16.07 | / | / | / | / | / | / | / | / |

针对矿带中矿体，在基本分析的基础上，按同一矿体、工程、矿石类型、品级由相邻基本分析样的副样组合了5个组合分析样，分析其他共伴生有用或有害组分共计8种（见表5-3）。分析结果表明，矿石中其他共伴生有用或有害组分含量弱。

| 表5-3 矿石组合分析结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析编号 | 分析结果(10-2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | S | CaO | TiO2 | P2O5 | F |
| K230579-0001 | 3.95 | 2.28 | 56.46 | 0.29 | 17.62 | 0.15 | 0.061 | 13 |
| K230579-0002 | 3.09 | 1.79 | 46.12 | 0.028 | 24.23 | 0.056 | 0.046 | 17.3 |
| K230579-0003 | 1.15 | 1.83 | 51.46 | 0.18 | 20.72 | 0.083 | 0.053 | 15.7 |
| K230579-0004 | 2.26 | 1.61 | 41.55 | 0.19 | 26.85 | 0.077 | 0.037 | 19.9 |
| K230579-0005 | 4.66 | 1.86 | 54 | 0.02 | 19.3 | 0.084 | 0.05 | 14.3 |

5.3矿石类型和品级

5.3.1矿石自然类型

矿区内矿带出露地表，但地表施工槽探工程基本未见矿，仅在02线附近地段施工的BT02槽探工程中。有1个样品达到低品位，矿物有用组份为xx。经槽探、坑探及钻探工程揭露证实，矿区内氧化带发育深度较小，深度仅3-5 m，矿石风（氧）化分带不明显，一般地表风（氧）化较厉害的矿石结构较疏松，局部出现空洞，xx易碎、颜色多呈浅褐色、灰黄色；坑道及钻孔内矿体中有用矿物组分均为原生xx。因此，矿区内矿石自然类型按氧化程度划分属原生氟化物型矿石。

依据矿石的主要矿物组合及矿石的构造特征，又将矿石自然类型划分见表5-4。

| 表5-4 矿石自然类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石自然类型 | 矿物组分 | 结构造 | 构造 | 矿体中位置 |
| 条带状xx型 | xx、石英 | 粒状 | 脉状、环带状 | 底部、顶部 |
| 角砾状xx型 | xx、石英、绢云母 | 粒状、碎斑状 | 角砾状 | 底部 |
| 浸染状xx型 | xx、石英、绢云母 | 粒状、碎斑状 | 角砾状、浸染 | 浅部顶部 |

1、按矿石的矿物组合划分有为石英—xx型矿石、xx—石英型矿石及xx型矿石三种，主要为xx—石英型矿石。

2、按矿石的构造特征划分主要为角砾状矿石、脉状矿石和浸染状矿石，次为条带状或环状矿石，少量块状矿石。

角砾状矿石主要分布于矿体内部和底部，脉状矿石主要分布于矿体上盘边缘部位，浸染状矿石主要分布于矿体中部和浅部边缘上部，条带状矿石主要分布于矿体深部上盘边缘部位。矿石类型分布与矿体产出部位有一定关系，矿体238-35m标高xx矿化强，品位较高，矿石类型主要为块状矿石和脉状矿石；矿体深部xx矿化较弱，品位较低，矿石类型主要为浸染状矿石及角砾状矿石。xx矿体主要产于北东向断裂带中的硅化构造角砾岩内，表明xx矿化与断裂带中的硅化构造角砾岩关系密切。

5.3.2矿石工业类型

依据矿石自然类型特点、矿石加工技术条件及矿石工业用途划分，矿石工业类型属化工用型普通矿石。

5.3.3矿石品级

xx矿石品级指标：

富矿：xx≥65%，S＜1%；贫矿：xx： 20%～65%。

依据矿石品级指标划分，矿区矿石主要为贫矿石，贫矿石大范围分布于矿区矿体中，单工程质量点 xx平均品位13.65%~53.10%。矿区分布有边界工程质量点控制的低品位矿石，但所占比重极小，不足5%。

5.4矿体围岩和夹石

矿区xx工业矿体、低品位矿体均产于矿带内的硅化构造角砾岩中，矿（化）体围岩上盘为层状的砂质岩层，下盘为块状的花岗岩，矿体产于矿带内，其顶板围岩主要为含砾长石石英砂岩，底板围岩主要为中粗粒英云闪长岩和细粒二长花岗岩；矿体顶底板围岩中，xx品位一般0.5%～7%，近矿体围岩xx化较强。

矿体内夹石分布较少，仅在单工程矿体内见有少量夹石（小于2 m的夹石合并为矿体），没有相邻工程同矿体内、同部位可圈连夹石存在。夹石中xx品位一般0.67%～12.93%，平均9.46%。

6.矿石加工选冶技术性能

6.1试验研究的目的

为了研究矿石的加工技术性能，确定矿石选冶加工方法、生产过程和合理的技术经济指标，为今后矿山生产提供最佳的工艺流程，矿石加工技术性能试验委托广东理工大学分析测试中心进行。

试验样品由广东伟恒矿业有限公司在勘查单位广东省地质局有色地质大队技术人员指导下采取，并于2023年10月上旬运抵广东理工大学。

试验时间：2023年10月至2023年12月。

6.2采样种类、方法及代表性

矿区内有2个工业矿体，其中 V1为主矿体，其矿石量占矿床总矿石量83.49%。 V1矿体有238m、206m中段硐探工程揭露，试样采集点在V1的238和206中段坑道工程和钻探工程内采取。而后将所采试样组合而成（混合样）。

采样点布置的原则：试样采集点均匀分布在区内各矿体的各个部位，不过于集中，沿矿体走向在两端和中部、沿倾斜方向在浅部和深部均布置了采样点。各工业品级和类型的矿样不少于3～5个采样点。

矿区内矿石矿物为xx，石英为最主要的脉石矿物，次要矿物为绢云母，并有少量的方解石、白云母以及微量的褐铁矿、黄铁矿、磷灰石等。按矿石的矿物组合划分有为石英—xx型矿石、xx—石英型矿石及xx型矿石三种，主要为xx—石英型矿石。按矿石的构造特征划分主要为角砾状矿石、脉状矿石和浸染状矿石，次为条带状或环状矿石，少量块状矿石。

矿样为混合矿样，共计1件，总计145.25kg。矿样分为2个包装袋，其中XK1样品重63.72kg、XK2样品重89.02kg。

矿样具体采取情况详见表6-1。

| 表6-1 选矿试验样采集情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品号 | 矿体号 | 工程号 | 空间位置（勘探线、标高） | 重量（kg） | 矿样占比 |
| XK1 | V1 | ZK0701 | 07线、123m | 11.56 | 7.96 |  |
|  |  | ZK0704 | 07线、165m | 12.79 | 8.81 |  |
|  |  | ZK0201 | 02线、91m | 15.63 | 10.76 |  |
|  |  | ZK0203 | 02线、36m | 12.51 | 8.61 |  |
|  |  | ZK0803 | 08线、205m | 4.41 | 3.04 |  |
|  |  | ZK1201 | 12线、150m | 6.82 | 4.70 |  |
| 小计 |  |  |  | 63.72 | 43.87 |  |
| XK2 | V1 | CM238-6 | 03线、239m | 15.41 | 10.61 |  |
|  |  | CM206-1 | 03线、207m | 12.35 | 8.50 |  |
|  |  | CM238-2 | 03线、239m | 12.14 | 8.36 |  |
|  |  | CM206-7 | 03线、207m | 18.54 | 12.76 |  |
|  |  | XJ-1 | 00线、241m | 17.84 | 12.28 |  |
|  |  | CM206-9 | 00线、209m | 12.75 | 8.78 |  |
| 小计 |  |  |  | 89.03 | 61.29 |  |
| 合计 |  |  |  | 145.25 | 100 |  |

矿样的采取V1主矿体中各种品级矿石，主要为xx—石英型矿石，并于矿体不同部位、不同标高处采取，空间上均匀分布，具较好代表性。

6.3工艺矿物学研究

6.3.1矿石矿物组成研究

6.3.1.1矿石的矿物成份

选取样块切制光、薄片，进行显微镜下观察、鉴定和研究。

本矿石中矿物组成简单，最具价值的矿物为xx，主要脉石矿物为石英（占脉石矿物的 90%以上）和长石，次要矿物为绢云母，并有少量的方解石、白云母以及微量的褐铁矿、黄铁矿、磷灰石等。

本矿石中主要矿物详见表6-2。

| 表6-2 矿石主要矿物成份表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 矿石矿物 | 脉石矿物 |
| 主要矿物 | xx | 石英、长石 |
| 次要矿物 | / | 绢云母 |
| 少量矿物 | / | 方解石、白云母 |
| 微量矿物 | / | 褐铁矿、黄铁矿、磷灰石 |

1、xx

以白色和浅绿～绿色为主，次为浅紫色及无色，玻璃光泽，半自形粒状及他形粒状均常见，在矿石中多表现为碎裂角砾状产出；xx颗粒大小相差很大，从粗到细均有分布，大者可达10厘米，小的只有0.025mm或更小，偏光显微镜下常见的为0.05-2.5mm。xx在矿石中主要有以下四种嵌布形式：

1）以角砾的形式产出

角砾一般 2-10mm，部分大者可达 8-10 厘米。xx构成角砾的形式主要有三种：

（1）尖棱角状xx单体角砾，这类单体xx通常又经后期动力作用发生碎裂，裂隙中又充填晚期石英。

（2）xx与石英、长石等共同组成角砾，粒径为0.02-0.5mm。

（3）xx集合体组成xx角砾，这类xx粒径为0.2-2mm。

2）以脉状形式产出

此类型的xx常与硅化石英紧密伴生，石英、xx脉分布于矿石中，脉体由边缘向中央矿物组合通常为犬齿状石英或梳状石英、半自形—他形粒状的xx，脉幅一般为0.05-0.5mm，大者可达2mm， xx粒径为0.025-0.5mm。在xx脉中局部可见少量方解石伴生， 方解石呈微细粒状，粒径0.005-0.05mm。

3）以杂基的形式产出

此种类型的xx通常与围岩或（硅化）石英共同以填隙物的形式充填于角砾中，常见为棱角状，粒径一般为0.1-2m，也有部分小于0.05mm。

4）呈浸染状分布

xx呈浸染状分布于脉石矿物之间，脉石矿物以（硅化）石英为主，其次还有少量长石及绢（白）云母类矿物。此类xx呈他形粒状， 粒径一般为0.005-0.2mm。

2、石英

石英是矿石中最主要的脉石矿物，乳白色或烟灰色，油脂光泽， 多呈粒状，粒径一般为 0.01-0.5mm。

3、其他矿物

矿石中除xx和石英外，还有部分硅酸盐、铝硅酸盐矿物及少量碳酸盐矿物，如长石、绢云母、白云母、方解石等，其中长石、白云母类多为原岩中的矿物残存，绢云母为后期蚀变产物，方解石为后期次生产物。

6.3.1.2矿石结构构造特征

1、主要结构特征

矿石结构有自形-半自形粒状结构、他形粒状结构及碎粒碎粉结构。

2、主要构造特征

矿石构造主要有角砾状构造、脉状构造和浸染状构造，次为条带状或环状构造，少量块状构造。

6.3.1.3矿石类型

依据矿石的主要矿物组合及矿石的构造特征，又将矿石类型划分如下：

按矿石的矿物组合划分有为石英-xx型矿石、xx-石英型矿石及xx型矿石三种，主要为石英-xx型矿石。

按矿石的构造特征划分主要为角砾状矿石、脉状矿石和浸染 状矿石，次为条带状或环状矿石，少量块状矿石。

6.3.1.4矿物的嵌布特征

1、xx〔xx〕

以白色和浅绿～绿色为主，次为浅紫色及无色，玻璃光泽，半自形粒状及他形粒状均常见，在矿石中多表现为碎裂角砾状产出；xx颗粒大小相差很大，从粗到细均有分布，大者可达 10 cm，小的只有 0.025mm 或更小，偏光显微镜下常见的为 0.05—2.5mm。

2、石英〔SiO2〕

石英是矿石中最主要的脉石矿物，乳白色或烟灰色，油脂光泽， 多呈粒状，粒径一般为 0.01—0.5mm。

3、其他矿物

矿石中除xx和石英外，还有部分硅酸盐、铝硅酸盐矿物及少量碳酸盐矿物，如长石、绢云母、白云母、方解石等，其中长石、白云母类多为原岩中的矿物残存，绢云母为后期蚀变产物，方解石为后期次生产物。

6.3.2原矿化学分析

1、原矿多元素分析

为了进一步查明矿石中有益有害组分，对原矿中xx、SiO2、CaCO3、S、P、Al2O3、Fe2O3、MgO、K2O、Na2O等组分进行多元素化学分析，结果见表6-3。

| 表6-3 原矿多元素分析结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | xx | SiO2 | CaCO3 | S | P |
| 含量 | 29.24 | 59.89 | 1.33 | 0.036 | 0.022 |
| 元素 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | Na2O |
| 含量 | 4.96 | 1.22 | 0.14 | 0.61 | 0.49 |

由原矿多元素分析结果可看出，原矿xx品位为29.24%，据工业指标论证报告，xx品位已达到最低工业品位要求，是本次选矿试验主要回收对象。

6.4试验研究方法及结果

6.4.1选矿试验方案的选择与确定

从矿物组成研究可知，矿石中矿物组成简单，最具价值的矿物为xx，主要脉石矿物为石英（占脉石矿物的 90%以上）和长石，次要矿物为绢云母，并有少量的方解石、白云母以及微量的褐铁矿、黄铁矿、磷灰石等。由原矿多元素化学分析结果可知，原矿中主要元素为 xx和 SiO2，两个元素含量之和达到了89.13%，印证了矿物组成研究的结果。

以上表明，该矿石中xx是主要选矿回收对象。xx通常是采用浮选法分选，因此矿石分选原则工艺方案为浮选方案。

6.4.2磨矿曲线试验

矿石磨矿细度是矿石选别的重要影响因素，磨矿的任务是为选别作准备。试验室通过控制磨样时间进行试样磨矿细度曲线试验。磨样结束后采用干湿联合筛析法进行筛析。磨矿曲线试验结果见表6-4。

| 表6-4 磨矿曲线试验结果 |  |
| --- | --- |
| 磨矿时间/min | 磨矿细度-0.074mm 含量/% |
| 3 | 63.28 |
| 5 | 78.96 |
| 7 | 89.9 |
| 9 | 95.94 |
| 10 | 97.38 |
| 12 | 99 |

图6-1  磨矿细度曲线图

根据试验结果以磨矿时间为横坐标，磨矿细度为纵坐标绘制曲线如图6-1所示。

从磨矿曲线试验结果可知，该矿石较易磨。

6.4.3来源地不同的药剂对比选择试验

为选择更加适合矿山矿石分选的药剂药方，通过有关途径获取了湖南某矿山、广东某矿山以及自身矿山的xx选矿药剂并进行了对比试验。湖南某矿山、广东某矿山以及自身矿山xx选矿调整剂均为碳酸钠、抑制剂均为水玻璃；广东某矿山及自身矿山的捕收剂为油酸，湖南某矿山的捕收剂为 CYP。试验磨矿细度均为-0.074mm70％。试验的流程及条件如图6-2所示，结果见表6-5。

图6-2  来源地不同的药剂对比选择试验流程图

| 表6-5 来源地不同的药剂对比选择试验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 药剂来源地 | 产品名称 | 产率（%） | xx品位（%） | xx回收率（%） |
| 湖南某矿山 | xx精矿 | 18.47 | 97.12 | 60.67 |
|  | 中矿 1 | 15.82 | 39.20 | 20.98 |
|  | 中矿 2 | 10.16 | 25.14 | 8.64 |
|  | 尾矿 | 55.55 | 5.17 | 9.71 |
|  | 原矿 | 100.00 | 29.56 | 100.00 |
| 广东某矿山 | xx精矿 | 27.67 | 95.16 | 90.77 |
|  | 中矿 1 | 4.15 | 28.38 | 4.06 |
|  | 中矿 2 | 6.89 | 15.96 | 3.79 |
|  | 尾矿 | 61.29 | 0.65 | 1.38 |
|  | 原矿 | 100.00 | 29.01 | 100.00 |
| 自身矿山 | xx精矿 | 27.87 | 95.12 | 90.86 |
|  | 中矿 1 | 4.15 | 28.62 | 4.07 |
|  | 中矿 2 | 6.88 | 15.78 | 3.72 |
|  | 尾矿 | 61.10 | 0.64 | 1.35 |
|  | 原矿 | 100.00 | 29.18 | 100.00 |

比较表6-5结果可得出，采用湖南某矿山药剂方案xx精矿品位较广东某矿山与自身矿山药剂方案更高，但回收率大幅低于广东某矿山与自身矿山药剂方案；自身矿山与广东某矿山药剂方案的精矿品位与选矿回收率指标很接近，自身矿山的综合选矿指标更好，因此，选择自身矿山的药剂方案。即在后面的试验研究中所用药剂均来自矿山本身。

6.4.4xx粗选条件试验

1、xx粗选试验结果

（1）磨矿细度试验结果

通过xx粗选磨矿细度试验，磨矿细度为-0.074mm75%时，粗精矿中矿物 回收率最高，含硅最低（SiO2品位和回收率均最低），因此，磨矿细度选择-0.074mm75%。

（2）xx粗选碳酸钠用量试验结果

通过xx粗选碳酸钠用量试验，碳酸钠用量增加到800g/t时分选指标呈现明显转折点，粗精矿含硅明显降低。碳酸钠用量增加至1000g/t和1200g/t粗精矿含硅虽有进一步降低，但进一步降低幅度不大。因此，选择xx粗选碳酸钠用量为800g/t较合适。

（3）xx粗选水玻璃用量试验结果

通过xx粗选水玻璃用量试验，随着水玻璃用量的增加，粗精矿中 矿物品位呈先增后减趋势，拐点在1000g/t，1200g/t与1000g/t相比矿物回收率降低幅度明显增大；随着水玻璃用量的增加，粗精矿中SiO2品位和回收率均呈下降趋势，但用量1200g/t与1000g/t相比SiO2品位和回收率下降幅度均减小了很多。

综合考虑合适的水玻璃用量为 1000g/t。

（4）xx粗选油酸用量试验结果

通过xx粗选油酸用量试验，随着油酸用量的增加，粗精矿中 矿物品位呈降低趋势， SiO2品位呈上升趋势；粗精矿中矿物 回收率和 SiO2回收率均呈上升趋势。同时也可看出油酸用量为600g/t时粗精矿中矿物回收率达94.02%，结合比较含硅指标，油酸用量为 600g/t 时综合指标最佳，由此得出合适的油酸用量为600g/t。

6.4.5xx精选试验

为使xx精矿含硅等杂质元素达到销售标准要求，xx粗精矿通常采用多次精选获得合格的xx精矿。试验中重点考察了xx精选的药剂条件及精选所需的次数。

1、xx精选试验结果

（1）二次精选碳酸钠用量试验结果

通过二次精选碳酸钠用量试验，碳酸钠用量为600g/t时，xx精矿中矿物品位和回收率均较好，含SiO2也较理想，综合指标最好。因此，选择碳酸钠用量为 600g/t较合适。

（2）二次精水玻璃用量试验结果

通过二次精水玻璃用量试验，水玻璃能有效提高xx精矿的品位，但用量过大对矿物回收率不利。综合比较，选择水玻璃用量为800g/t较合适。

（3）xx精选次数试验结果

| 表6-6 xx精选次数对比试验结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 精选次数 | 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） |  | 回收率（%） |  |
|  |  |  | 矿物 | SiO2 | 矿物 | SiO2 |
| 4 | xx精矿 | 25.51 | 96.71 | 1.82 | 85.06 | 1.09 |
| 5 | xx精矿 | 24.88 | 98.45 | 1.12 | 84.46 | 0.66 |

从表6-6xx精选次数对比试验结果可看出，经过四次精选xx精矿中矿物品位为96.71%，含SiO2 ：1.82%偏高，而再增加一次精选达到五次精选则xx精矿中矿物品位可达98.45%，含SiO2 ：1.12%获得了较理想的xx精矿质量。因此，选择xx精选作业为五次精选。

6.4.6全流程闭路试验

在粗、精选条件试验选优后，开展了全流程闭路选别试验结果见表6-7。闭路试验流程见图6-3。

图6-3  全流程闭路试验流程图

| 表6-7 全流程闭路试验结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） |  | 回收率（%） |  |
|  |  | 矿物 | SiO2 | 矿物 | SiO2 |
| xx精矿 | 26.38 | 97.42 | 1.15 | 88.56 | 0.51 |
| 尾矿 | 73.62 | 4.51 | 80.94 | 11.44 | 99.49 |
| 原矿 | 100 | 29.02 | 64.89 | 100 | 100 |

6.4.7xx精矿中杂质元素检测分析

xx精矿中杂质元素检测结果见表6-8。

| 表6-8 xx精矿多元素检测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素 | 矿物 （%） | SiO2 （%） | CaCO3 （%） | S （%） | P （%） |
| 含量 | 97.42 | 1.15 | 0.62 | 0.008 | 0.015 |

表6-8中数据表明，xx精矿中含硅可控，可达到xx产品销售质量要求，xx精矿中含 CaCO3、S、P 等杂质不高，均达到质量要求。

6.4.8尾矿浸出毒性分析

表6-9中数据表明，浸出液中各元素含量均达标，说明尾矿不具有毒性。

| 表6-9 尾矿浸出毒性分析结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水浸项目（mg/L） | F | Cu | Pb | Zn | Cr | Ni | Cd | As |
|  | 4.42 | 0.002 | 0.004 | 0.078 | ＜0.001 | 0.077 | 0.002 | ＜0.005 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度 | 10 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0.5 |
| 水浸项目（mg/L） | Hg | Ba | V | Sb | Co | Mo | Sr | Be |
|  | ＜0.0001 | 0.063 | ＜0.001 | ＜0.002 | 0.024 | ＜0.001 | 0.025 | 0.003 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | 0.005 |
| 水浸项目（mg/L） | Se | Ag | Bi | Cr6+ | Mn | W | Sn | 氰化物 |
|  | ＜0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 6.07 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.002 |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度 | 0.1 | 0.5 | / | 0.5 | / | / | / | 5 |
| 水浸项目（mg/L） | PH |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度 | 6月9日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 酸浸项目（mg/L） | Cu | Pb | Zn | Cr | Ni | Cd | As | Hg |
|  | 0.35 | 3.03 | 0.39 | 2.89 | 0.26 | 0.01 | 0.006 | ＜0.0001 |
| 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）危害成分浓度限值 | 100 | 5 | 100 | 15 | 5 | 1 | 5 | 0.1 |
| 酸浸项目（mg/L） | Ba | V | Sb | Co | Mo | Sr | Be | Se |
|  | 0.046 | 0.046 | 0.007 | 0.06 | 0.004 | 0.05 | 0.008 | ＜0.002 |
| 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）危害成分浓度限值 | 100 | / | / | / | / | / | 0.02 | 1 |
| 酸浸项目（mg/L） | Ag | Bi | Cr6+ | Mn | W | Sn |  |  |
|  | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 15.3 | ＜0.001 | 0.002 |  |  |
| 《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）危害成分浓度限值 | 5 | / | 5 | / | / | / |  |  |

6.5矿石加工选冶技术性能评价

1、矿物组成研究表明，矿石中矿物组成简单，矿石矿物为xx， 主要脉石矿物为石英（占脉石矿物的 90%以上）和长石，次要矿物为绢云母，并有少量的方解石、白云母以及微量的褐铁矿、黄铁矿、磷灰石等。

2、从矿物组成和矿石多元素化学分析结果可知，xx（矿物）是矿石中最具回收价值的矿物（元素）。

3、矿石中xx颗粒大小相差很大，从粗到细均有分布，大者可达10 cm，小的只有 0.025mm 或更小，偏光显微镜下常见的为0.05—2.5mm。其中，xx与石英、长石等共同组成角砾时，粒径为0	.02—0.5mm。另外，xx呈浸染状分布于脉石矿物之间，此时粒径一般为0.005—0.2mm。这两种情形xx粒度细微，这也使得磨矿细度的控制上要求偏细。

4、磨矿曲线试验结果表明，该矿石较易磨。

5、为选择更加适合矿山矿石选别xx的药剂药方，进行了湖南、广东以及自身矿山的xx选矿药剂对比试验。试验显示，自身矿山的xx选矿药剂组合（碳酸钠、水玻璃、油酸）综合选矿指标最佳。因此，本研究采用的是自身矿山的xx选矿药剂。

6、研究中对粗选作业的磨矿细度，碳酸钠、水玻璃、油酸用量， 二次精选作业碳酸钠、水玻璃用量以及精选作业次数等多个关键作业条件进行了优化试验。在作业条件优化试验后，进行了全流程闭路试验。试验采用的是一段磨矿一次粗选二次扫选五次精选中矿顺序返回的闭路流程。全流程闭路试验指标为：xx精矿产率26.38%，含矿物97.42%、含 SiO2 1.15%， 矿物 回收率88.56%、SiO2回收率0.51%；尾矿产率为73.62%，含矿物4.51%、含SiO280.94%，矿物回收率11.44%、SiO2回收率99.49%。试验取得了较好的xx选别指标。

7、石英是矿石中含量最多的脉石矿物，原矿中 SiO2含量达63.89%，但选矿试验表明，xx精矿中的含硅可控。

8、原矿中CaCO3、S、P等杂质元素含量不高（分别为：1.33%、0.036%、0.022%），且在选矿过程中不会在精矿中富集。检测表明，xx精矿中CaCO3、S、P的含量分别为0.62%、0.008%、0.015%，满足xx产品质量要求。

8、尾矿浸出毒性分析结果表明，浸出液中各元素含量均达标， 说明尾矿不具有毒性。

10、试验采用常规成熟选矿药剂，性能稳定，操作工人容易掌握， 有利环保。

11、选矿试验表明，矿石可选性较好，xx精矿中 矿物回收率达88.56%，不低于国土资源部公告中相应矿种“三率”指标的最低要求。

7.矿床开采技术条件

7.1水文地质

### 7.1.1区域水文地质情况

7.1.1.1气象及水文特征

勘查区属于南方亚热带气候区，温和湿润，雨量充沛，光照充足，四季分明。年平均气温在14至19℃之间， 1月平均气温7.2℃，7月份平均气温29.3℃，极端最低气温-6.4℃（1957.01），极端最高气温39.7℃（1984.07），无霜期284天，年降水量在1500至1700mm之间，七月份蒸发量最大，4至6月降水量占年降水量的40～70％，年最大降雨量为2997.1mm（2015）。无霜期多年平均值为279天，最长为319天，最短为224天。

7.1.1.2地形地貌特征

勘查区属于丘陵地区，坡度15～45°，海拔高程为215m～390m之间，相对高差为175m左右，以强风化剥蚀的丘陵地区地貌为主，河谷较少，山坡较陡，地势东南部高，西北部低，调查区所在水文地质单元最高点位于矿区东北部陈岭，海拔标高449.7m；最低点位于矿区西南角，海拔标高约215m，可视为当地侵蚀基准面。

7.1.1.3区域含水层类型及其水文地质特征

依据地下水的赋存条件及水力特征，区内地下水类型为：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水（风化带网状裂隙水、构造裂隙水）。

1、第四系松散岩类孔隙水

主要分布在梅江及其支流两岸和山间沟谷盆地中。松散岩类孔隙水主要赋存于第四系全新统及中、上更新统中。全新统组成河流Ⅰ级阶地及边滩、心滩，中、上更新统组成河流Ⅱ级阶地。全新统上部为0.5～4m的亚砂土、亚粘土，下部为1.5～5.5m厚的砂砾石，结构松散，透水性好。中、上更新统上部为亚砂土、亚粘土，该层一般厚度3～7m，下部为砂砾石层，厚度2～7m，胶结性差。据区域性地质资料和民井调查，区内松散岩类孔隙水含水层厚度一般0.5～5m，平均厚度为3.75m，渗透系数一般为59～175m/d，平均值66.72m/d。地下水以大气降水补给为主，次为山区基岩裂隙水的侧向补给，季节性变化大，受地形控制，从沟谷低洼处排泄。地下水埋深一般为0.92～10.00m，水量贫乏～丰富。松散岩类孔隙水水质较好，一般属重碳酸钠或重碳酸102钙型水，矿化度为0.031～0.13g/L，总硬度为1.5～2.6德国度，pH值为6～7.5，属低矿化的极软水。

2、碎裂岩类裂隙孔隙水

分布于陆河县石上镇等地，地层岩性为一套紫红色钙质粉砂岩、砂砾岩等。盆地中先期充填于断裂构造及节理裂隙中的钙质，后期被地下水溶蚀，成为地下水储存和运移的良好通道，从而形成了该盆地的孔隙裂隙含水层。地下水类型为重碳酸钾、重碳酸钠钙型水，矿化度0.1-0.5g/L，总硬度0.9-3.16德国度，pH值7.9，为低矿化软水。

3、风化带网状裂隙水

分布于陆河县的会同乡、湛田乡、李家坊等地。含水岩组主要由早志留世、加里东阶段的花岗岩组成。岩性为二长花岗斑岩、石英二长闪长岩等。地下水赋存于风化裂隙中，富水性与岩石的颗粒大小、风化程度有关。主要接受大气降水的补给，地下水的补给排泄均在近距离完成。据区域资料，泉水流量一般较小且都是下降泉，泉流量常见值0.048～0.224L/s，平均值0.075L/s。水质属重碳酸钠或重碳酸硫酸钠型水，矿化度0.025～0.03g/L，总硬度0.3～0.7德国度，pH值5.0～6.5，为低矿化极软水。

4、构造裂隙水

分布于勘查区除第四系中、上更新统及全新统以外的基岩构造裂隙中，含水岩组为青白口系浅变质岩和加里东期岩浆岩以及混合岩。主要接受大气降水的补给，顺坡运移于山前坡麓处排泄。据区域资料，区内构造裂隙水多呈散流形式排泄，且一般泉流量小于0.1L/s。水量大小由裂隙发育程度决定，构造裂隙发育地段，泉流量大。地下水主要类型为重碳酸钠型水，其次为重碳酸氯钠型水，矿化度为0.02～0.06g/L，最大值为0.135g/L，总硬度为0.23～1.74德国度，最大值为8.24德国度，pH值为5.5～6.5，最大值为7.3，为低矿化极软水。

7.1.1.4地下水的补给、径流、排泄条件

区内基岩裂隙水的补给来源主要为大气降水，沿坡向往低处径流，以下降泉或散流状排泄于沟谷、溪流中，构成枯季的溪流。

1、松散岩类孔隙水

地下水除主要接受大气降水补给外，还接受田间渗入水、基岩裂隙水的侧向补给，动态变化受大气降水控制，以泉或渗流的方式排泄地表。

2、基岩裂隙水

基岩裂隙水主要接受大气降水补给，一般而言，地下水分布区即为补给区，径流途径较短，断裂脉状水径流途径较长，地下水多在低洼沟谷处汇集，呈散流或泉的方式排泄地表。基岩裂隙水的动态主要受大气降水控制，水位与流量的峰值一般较降雨滞后5—20天。

### 7.1.2勘查区水文地质条件

7.1.2.1岩（矿）层的富水性

区内出露白垩系上统周田组粉砂岩、含砾长石石英砂岩及第四系的亚粘土、亚砂土与砂砾石沿沟谷、溪流及冲洪积平原分布。古-中生代岩浆活动较频繁，侵入岩为早志留世冲粗粒英云闪长岩（γδοSb 1）及晚侏罗世细粒二长花岗岩（ηγJa 3）岩等。区内断裂构造较发育，以北东、近东西向断裂为主。区内地下水按含水介质和赋存条件、水力特征的不同，可将它们划分为第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水（包括风化网状裂隙水和构造裂隙水两个亚类）及基岩隔水层。区域岩石含水特征如下表（表7-1）所示。

表7-1  前山xx矿区域岩石含水特征表

| 地 层 |  | 岩石含水性简述 |
| --- | --- | --- |
| 第四系Q |  | 主要亚粘土、亚砂土、砂砾石层组成，含孔隙水。 |
| 白垩上统 | 周田组（K2z） | 岩性主要为粉砂岩、含砾长石石英砂岩，其中以石英细砂岩为主，上部为风化网站裂隙水，下部为裂隙孔隙水。 |
| 早志留世 | γδοSb 1 | 岩性主要为中粗粒英云闪长岩。与白垩系红砂岩呈不整合接触或断裂接触。上部为为风化网状裂隙水，下部为相对隔水层。 |
| 晚侏罗世 | ηγJa 3 | 岩性为细粒二长花岗岩，岩株侵入早志留世中粗粒英云闪长岩中，与白垩系上统周田组砂岩呈断裂接触。上部为裂隙构造水，下部为相对隔水层。 |

1、第四系孔隙含水层

该含水层主要包括第四系残坡积层和冲洪积层。残坡积层分布矿区东侧缓坡处及山脚下，主要由亚砂土、亚粘土夹碎石等组成，厚一般0～10m，山脊及山脚下厚度相对较大。冲洪积层主要分布于中部及西测冲洪积平原处，主要由冲洪积由亚黏土、卵石、砂砾石、砂等组成，一般厚1～2.5m。其地下水主要接受大气降水的直接补给，流量不稳定，动态变化受季节影响大。该含水层地下水水位埋深一般小于5m，含水层厚度一般小于10m。根据水化学分析样分析结果（YSQ5），含水层地下水化学类型为氯化物-钠水，溶解总固体性总固体为101mg/L，总硬度为19.22mg/L，pH值为6.65，属淡水、软水。该含水层接受大气降水补给后，很快渗透到下覆基岩裂隙中，或在沟谷底及山坡脚下等低洼地以泉形式排泄，该含水层富水性弱。但与风化带裂隙含水层水力联系密切，矿区广泛分布，位于主采矿体之上，对矿坑充水影响微。

2、风化带网状裂隙含水层

该含水层主要分布于地表浅部，主要岩性有白垩系上统粉砂岩、含砾长石石英砂岩及早志留纪英云闪长岩；英云闪长岩与白垩系红砂岩呈不整合接触或断裂接触。风化带深度一般为4～20m；山脊上、山坡上部岩石风化深度较大，一般为8～20m，部分地段受断裂构造的迭加影响，风化深度相对较深。强风化带大部分透水不含水，地下水主要赋存于中风化带裂隙中，在沟谷中及山坡中下部含水层厚度一般为1～5m，山脊及山坡上部含水层厚度一般为15～20m。此含水层丰水期泉水多见，枯水期多数干涸，在S07泉长观点测得流量，一般平均直为2.593L/s。溶解性总固体为12mg/L总硬度为1.6mg/L，pH值为6.70。含水层地下水化学类型为氯化物硫酸盐-钠水，属淡水、软水。补给来源主要为大气降水，沿坡向往低处径流，以泉或散流状排泄于沟谷、溪流中，构成枯季的溪流。对矿坑充水影响中等。

矿区基岩裂隙发育程度一般，裂面上多见棕褐色、黄褐色铁锰质，岩石裂隙发育率向深部逐渐减小，故基岩裂隙含水层的含导水性均较差。该类型水的水力性质浅部为潜水，在深部具有承压性。

表7-2  矿区钻孔稳定水位统计表

| 序号 | 孔号 | 坐标 |  | 孔口高程（m） | 孔深（m） | 终孔静止水位( m) | 终孔静止标高( m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | ZK0001 | 2946964.042 | 39409404.171 | 239.94 | 150.01 | 0.15 | 240.09 |
| 2 | ZK0002 | 2947021.012 | 39409360.223 | 234.26 | 241.81 | 0.2 | 234.46 |
| 3 | ZK0101 | 2946880.305 | 39409327.98 | 248.91 | 109.03 | 79.45 | 169.46 |
| 4 | ZK0102 | 2946921.664 | 39409297.35 | 238.05 | 185.67 | 2.1 | 235.95 |
| 5 | ZK0103 | 2946898.135 | 39409315.88 | 243.59 | 146.77 | 5 | 238.59 |
| 6 | ZK0201 | 2947032.53 | 39409481.89 | 253.36 | 184.37 | 22.5 | 230.86 |
| 7 | ZK0202 | 2947030.88 | 39409482.15 | 253.35 | 201.58 | 22.5 | 230.85 |
| 8 | ZK0203 | 2947048.626 | 39409447.14 | 244.43 | 238.98 | 20 | 224.43 |
| 9 | ZK0204 | 2947070.972 | 39409437.5 | 241.26 | 254.68 | 23.3 | 217.96 |
| 10 | ZK0302 | 2946845.943 | 39409229.9 | 245.23 | 120.41 | 10.1 | 235.13 |
| 11 | ZK0303 | 2946871.493 | 39409204.85 | 238.3 | 199.88 | 7.8 | 230.5 |
| 12 | ZK0304 | 2946898.221 | 39409182.18 | 234.56 | 254.39 | 5.4 | 229.16 |
| 13 | ZK0401 | 2947133.95 | 39409521.06 | 249.53 | 258.58 | 40.4 | 209.13 |
| 14 | ZK0402 | 2947046.353 | 39409579.86 | 274.61 | 106.76 | 35.1 | 239.51 |
| 15 | ZK0403 | 2947081.882 | 39409555.97 | 264.76 | 174.31 | 23.8 | 240.96 |
| 16 | ZK0404 | 2947103.508 | 39409532.37 | 258.19 | 210.01 | 22.9 | 235.29 |
| 17 | ZK0405 | 2947164.723 | 39409485.82 | 242.9 | 318.08 | 21.8 | 221.1 |
| 18 | ZK0501 | 2946785.133 | 39409154.92 | 248.67 | 119.18 | 31.7 | 216.97 |
| 19 | ZK0502 | 2946799.786 | 39409146.69 | 246.26 | 148.27 | 5.01 | 241.25 |
| 20 | ZK0503 | 2946831.286 | 39409110.23 | 239.91 | 229.08 | 3.2 | 236.71 |
| 21 | ZK0504 | 2946812.694 | 39409127.73 | 242.05 | 181.37 | 0.25 | 242.30 |
| 22 | ZK0505 | 2946749.66 | 39409178.63 | 263.06 | 84.4 | 15.6 | 247.46 |
| 23 | ZK0601 | 2947103.122 | 39409669.71 | 274.24 | 115.76 | 26.4 | 247.84 |
| 24 | ZK0602 | 2947181.393 | 39409593.64 | 255.94 | 211.82 | 24.9 | 231.04 |
| 25 | ZK0603 | 2947124.761 | 39409639.9 | 263.13 | 154.81 | 24.1 | 239.03 |
| 26 | ZK0604 | 2947103.572 | 39409668.76 | 274.24 | 84.5 | 19.8 | 254.44 |
| 27 | ZK0701 | 2946801.461 | 39409028.269 | 242.58 | 199.88 | 2.3 | 240.28 |
| 28 | ZK0702 | 2946802.262 | 39409027.535 | 242.58 | 235.98 | 2.4 | 240.18 |
| 29 | ZK0703 | 2946768.812 | 39409055.597 | 245.57 | 162.88 | 4.7 | 240.87 |
| 30 | ZK0704 | 2946730.363 | 39409069.75 | 255.28 | 122.18 | 41.8 | 213.48 |
| 31 | ZK0705 | 2946685.869 | 39409103.61 | 266.63 | 82.2 | 27.1 | 239.53 |
| 32 | ZK0801 | 2947180.019 | 39409727.79 | 264.81 | 162.31 | 25.2 | 239.61 |
| 33 | ZK0802 | 2947217.351 | 39409700.02 | 256.68 | 169.81 | 44.9 | 211.78 |
| 34 | ZK0803 | 2947167.662 | 39409763.51 | 264.26 | 111.12 | 27.8 | 236.46 |
| 35 | ZK0901 | 2946678.772 | 39408982.56 | 245.25 | 165.48 | 24.4 | 220.85 |
| 36 | ZK0902 | 2946679.706 | 39408981.64 | 245.25 | 215.18 | 24.5 | 220.75 |
| 37 | ZK0903 | 2946659.217 | 39409003.15 | 249.39 | 116.24 | 33.4 | 215.99 |
| 38 | ZK1001 | 2947227.445 | 39409822.3 | 252.22 | 229.81 | 24.8 | 227.42 |
| 39 | ZK1002 | 2947197.259 | 39409847.84 | 261.36 | 140.72 | 21.6 | 239.76 |
| 40 | ZK1003 | 2947227.303 | 39409820.52 | 252.22 | 140.72 | 27.3 | 224.92 |
| 41 | ZK1004 | 2947193.286 | 39409836.34 | 261.54 | 96.18 | 22.6 | 238.94 |
| 42 | ZK1102 | 2946593.359 | 39408931.98 | 246.58 | 189.08 | 31.7 | 214.88 |
| 43 | ZK1201 | 2947323.801 | 39409883.32 | 251.27 | 113.61 | 23 | 228.27 |
| 44 | ZK1202 | 2947288.476 | 39409896.53 | 253 | 79.8 | 25.7 | 227.3 |
| 45 | ZK1203 | 2947349.079 | 39409861.38 | 249.67 | 144.28 | 24.6 | 225.07 |
| 46 | ZK1401 | 2947346.463 | 39409968.8 | 245.51 | 67.12 | 22.4 | 223.11 |
| 47 | ZK1402 | 2947350.206 | 39409944.09 | 245.84 | 80.32 | 23.6 | 222.24 |
| 48 | ZK1701 | 2946370.522 | 39408719.22 | 238.19 | 194.27 | 25.4 | 212.79 |
| 49 | ZK1702 | 2946322.093 | 39408751.27 | 247.45 | 123.18 | 28.4 | 219.05 |
| 50 | SWZK01 | 2946800.503 | 39409215.29 | 249.55 | 201.6 | 9.8 | 239.75 |

3、基岩隔水层

在断裂构造带两侧未受构造影响的未风化岩石，岩性主要为白垩系上统周田组粉砂岩、含砾长石石英砂岩、早志留世冲粗粒英云闪长岩（γδοSb 1）及晚侏罗世细粒二长花岗岩（ηγJa 3），裂隙一般不发育或呈闭合状，岩石致密，呈较坚硬—坚硬状，可视为相对隔水层，阻止了地下水和地表水进入矿坑。

2、构造破碎带的水文地质特征

区内断裂较发育，主要为北东向F1，为矿区导矿和容矿构造。构造裂隙水主要呈脉状、带状赋存于断裂中，富水性不均匀，垂直方向由地表向下含水性逐渐减弱，平面上由构造带向两侧含水性变弱。导水性因断裂性质、充填、胶结程度的差异不同。

F1断层走向35-65°，倾向60-75°断层破碎带宽1～10m，长度约2800余m。被F2断裂错切，断层性质为张扭性。充填断层泥，蚀变具硅化、绿泥石化，见有xx矿化，xx矿呈细脉浸染状、小团块状。在矿区范围内该组断层上见有上升泉出露，流量为2.593L/s，其含导水性一般（局部张性构造裂隙发育处具一定导水性，其断裂分支F1-1断层坑道揭露其富水性弱，涌水量为0.01L/s; F1-2断层坑道揭露涌水量0.028L/s），其富水性弱，其对矿床充水的影响总体不大。

本次详查阶段在3至5勘探线中间施工了SWZ01水文钻孔，并开展了单孔稳定流抽水试验，涌水量为74.3m3/d。另据坑道编录资料，断裂带中岩石裂隙发育，但多被石英及xx矿矿脉充填，且胶结较好，断裂带旁侧岩石往往有碎裂硅化现象。238坑道（平硐）距离地表较近，丰水期有部分地表径流进入构造带，导致坑道涌水量增大；枯水期坑道少量地段为一般性滴水，多数地段呈潮湿状，富水性、导水性均弱。

综上所述，构造裂隙含水带属弱富水含水层，为矿床充水的主要来源，地下水水量受降水影响较大，对未来采矿影响不大。

3、水化学特征

矿区内地表水、地下水化学类型较简单，pH值在5.35～6.50之间，清澈透明，无嗅无味，水质优良（表7-3、7-4）。本次对矿区水质进行了采样分析，从水样分析结果看，地下水水质类型为氯化物硫酸盐-钠型水、硫酸盐-钠型水及氯化物-钠水型水，pH值6.50～6.90，为中性水，总硬度0.80～32.13mg/L，水中主要阳离子为钠离子、钙离子，其含量分别为4.12～22.71mg/L和0.21～13.72mg/L，主要阴离子为氯离子、硫酸根离子，氟离子其含量分别为1.19～37.11mg/L、1.22～42.61mg/L和0.028～7.56mg/L，分析显示：同样的水体，枯水期Ca2+、HCO3-、游离CO2、硬度和总矿化度的值明显高于丰水期的。

| 表7-3 矿区水样质量检测表（简分析） 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 取样地点 | 水源点类型 | 游离CO2 （mg/L） | HCO3 -（mg/L） | PH | 溶解性总固体（mg/l） |
| 1 | SYJ1 | 地表水 | 7.77 | 37.97 | 6.5 | 38 |
| 2 | SYJ2 | 地表水 | 15.55 | 36.71 | 6.69 | 64 |
| 3 | SYJ3 | 地表水 | 6.48 | 35.44 | 6.83 | 41 |
| 4 | SYJ4 | 井水 | 40.16 | 25.32 | 6.55 | 156 |
| 5 | SYJ5 | 井水 | 36.7 | 40.51 | 6.7 | 74 |
| 6 | SYJ6 | 地表水 | 7.77 | 22.15 | 6.85 | 22 |
| 7 | SYJ7 | 地表水 | 7.77 | 22.15 | 6.96 | 19 |

| 表7-4 矿区水样质量检测表（全分析） 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SYQ1 | SYQ2 | SYQ3 | SYQ4 | SYQ5 | SYQ6 | 水质分类评价 |
|  | 泉水 | 地下水 | 地下水 | 地表水 | 井水 | 钻孔水 |  |
| 色度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⅰ类 |
| 嗅和味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Ⅰ类 |
| 浑浊度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ⅰ类 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | Ⅰ类 |
| pH | 6.7 | 6.9 | 6.56 | 6.77 | 6.65 | 6.76 | Ⅰ类 |
| 总硬度 | 1.6 | 0.8 | 5.81 | 1.4 | 19.22 | 32.13 | Ⅰ类 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 12 | 9 | 20 | 11 | 101 | 64 | Ⅰ类 |
| 铁（mg/L） | 0.068 | 0.008 | 0.009 | 0.52 | 0.017 | 0.017 | Ⅰ类 |
| 铜（mg/L） | 0.00024 | 0.00009 | 0.0001 | 0.00039 | 0.00102 | 0.00086 | Ⅰ类 |
| 锌（mg/L） | 0.00083 | 0.00009 | 0.0001 | 0.00039 | 0.00102 | 0.00086 | Ⅰ类 |
| 耗氧量（mg/L） | 1.15 | 0.91 | 0.91 | 2.19 | 1.08 | 1.34 | Ⅲ类 |
| 砷（mg/L） | 0.00015 |  |  | 0.0003 | 0.0015 | 0.00029 | Ⅰ类 |
| 硒（mg/L） |  |  |  |  | 0.00775 |  | Ⅰ类 |
| 鎘（mg/L） |  |  |  |  | 0.00036 |  | Ⅱ类 |
| 亚硝酸盐mg/L） | 1.4 | 0.29 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | Ⅰ类 |
| 水质类型 | Cl·SO4-Na | Cl·SO4-Na | Cl·SO4-Na | Cl·SO4-Na | Cl-Na | SO4-Na |  |

7.1.2.2地表水特征

前山矿区属于低山丘陵地貌，地表水以沟谷径流为主，水流方向由东向西，最终汇入里矿区1500m处的梅江河，矿区西面1500m处见梅江河，属长江支流赣江河源贡水的支流水系，宽50m，多年平均径流量67.30bm3，是当地主要水系、矿区东侧见有2个水库，分别为神仙坡水库及陈玲水库，神仙坡水库；位于矿区东侧790m处，建于1981年，为小（二）型水库，有效灌溉面积400亩，水库水体面积1.58km2。总容积19.63万m3，设计抗洪水位354.59m，正常蓄水位353.1m。陈岭水库；位于矿区东侧1300m处，建于1967年，为小（二）型水库，有效灌溉面积2360亩，水库水体面积1.03km2。总容积102万m3，正常蓄水位392.5m。矿区见6条溪流发育，北部3条发源于陈玲水库及神仙坡水库，水流方向由东向西，途径矿区北部冲洪积层后汇入矿区西部梅江，溪流平均宽度0.5m，深度0.05～0.3m，平均流量0.043m3/S，该溪流为周边农田灌溉用水，受季节影响严重，枯水期水量可下降70%。富水性中等，但为经过矿区主采区，对矿山采用影响较小。中部1溪流发源于东部第四系山坳，水流方向又东向西，横穿F1断层，途径矿区中部冲洪积层后汇入矿区西部梅江，多数山间小溪流向呈西南、西北向，最终汇入梅江河。溪流平均宽度0.3m，深度0.05～0.3m，平均流量0.0047m3/S，该溪流为周边农田灌溉用水，受季节影响严重，枯水期水量可下降70%。经206中段调查；溪流穿过F1断层相应位置。断层胶结较好，测得涌水量；0.1L/S，富水性交弱，对矿山开采影响较小。南部两条发育于F1断层泉点（S07）及南部山坳，途径矿区南部冲洪积层后汇入矿区西部梅江，溪流平均宽度0.3m，深度0.05～0.3m，S07泉测得流量为0.0064m3//S。为农田灌溉用水。富水性弱。切为经过矿区主采区，对矿山开采影响较小

7.1.2.3充水因素分析

前山矿区xx矿体主要赋存于北西向的构造断裂带中，矿化类型有蚀变岩型、硅化断裂带型，矿体赋存标高为+260m～-20m，矿体大多处于当地侵蚀基准面（215m）以下。由上已知，断裂带及其旁侧的碎裂硅化带为中等含水层（带），该含水带北东、南西两侧为基岩隔水边界。

根据矿区水文地质条件，矿床充水因素主要是以断裂构造裂隙水和大气降水为主。至于第四系孔隙潜水，含水性中等，地表水通过断层破碎带间接对矿区补水。

1、断裂构造裂隙水：未来生产坑道主要分布于含矿硅化蚀变破碎带中，第四系孔隙水对其补给，因此在坑道掘进时，需先采用探水设备进行探测，做好抽排水的准备，并对较为破碎的地段进行加固处理。

2、大气降水：大气降水是本矿区地表水、地下水的主要水源，它不仅直接影响到地表水、地下水的动态变化，而且还会影响到未来矿坑涌水量的变化。

3、第四系孔隙潜水：矿化蚀变带位于断层构造带中，第四系在其西测，第四系通过渗入对断层构造带进行补给，但水量极其贫乏，对矿坑充水影响较小。

4.地表水体：矿区地表见6条水系，北部3条流经矿区北部区域，其中1条横穿F1断层，溪流富水性中等，但溪流经过区域不是矿区主要开采区，且F1所在位置未开拓坑道。中部1条横穿F1断层，该条溪流富水性弱，坑道调查相应位置F1断层涌水量为；0.0047m3/S，南部2条富水性弱，发源于F1断层及周边山坳，溪流未经过矿区采场区，为F1断层排泄区用涌水量（S07）为0.0064m3//S。富水性弱，地表水体通过断层间接对坑道井下补给，受季节影响严重，枯水期水量可下降70%。其富水性多为弱，整体看对矿山开采影响较小

5.民窿调查

根据野外调查，周边未发现民窿及露天采坑，对矿山开采没有影响。

7.1.2.4矿坑涌水量预测

1、坑道水文地质特征

前山矿区现有264、238及206三个中段坑道（平硐），各坑道的排水量情况见表7-5。

264中段坑道长88m。该段坑道探矿坑道，掘进较少，岩面裂隙不发育，整体呈干燥状，坑道暂无淋水区、滴水区及淋水区，见少量潮湿区。该中段采用自然排水。

238中段坑道长484.78m，其中，滴水区2处，潮湿区4处，滴水区均受含矿构造及张性裂隙控制，受地表雨水补给为主，次为消耗静储量水，水量小，对矿体开采影响小。该中段采用自然排水，并在窿口设置排水检测点，并编制了矿山抽排水记录。

206中段坑道长1094m，其中，淋水区2处，滴水区4处，潮湿区5处，均受含矿构造及张性裂隙控制，受地表雨水补给为主，次为消耗静储量水，水量小，对矿体开采影响不大，但是坑道流水区应加强矿坑支护及排水。该中段通过YC-100水泵把水抽到238中段蓄水池，通过238中段自然排出，并编制了矿区并编制了矿山抽排水记录。

表7-5  2022.12～2023.12前山矿区xx矿矿坑道排水量表

| 坑道名称 | 单 位 | 枯水季节 |  | 丰水季节 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般 | 最大 | 一般 | 最大 |  |
| 238 | m3/d | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 10.0 |  |
| 206 | m3/d | 6.54 | 17 | 11.96 | 22.5 |  |

（数据来源于看前山xx矿2022-2023年矿井排水检测记录表）

264、238中段位于地下水位线以上半山腰处，大气降水汇水面积小，降水补给极有限。在雨季滴水量的大小与降雨量的大小和降水历时呈正相关关系，一般季节呈潮湿状态，旱季仅局部有零星微弱滴水现象存在。264中段由于掘进较少，为揭露F1-1、F1-2断层，238中段位于F1-2、F1-2断层中间，主要开采矿体位于F1-1断层中，揭露面裂隙发育，裂隙多为闭合状，裂隙面多为潮湿状，未见涌水漏水形象。富水性、导水性均弱。

206位于F1-1、F1-2断层中间，揭露F1-1、F1-2断层，裂隙发育，多为闭合状，少数张开状，裂隙中充填泥质，整体胶结较好，接触大多呈潮湿状，F1-1断层仅有一处漏水点，流量为0.1L/S，F1-2断层也仅有一处漏水点，流量0.28L/S，整体流量较小，但丰水期有部分地表径流进入构造带，导致坑道涌水量增大；枯水期坑道少量地段为一般性滴水，富水性、导水性均弱。

2、模型建立及方法选定

正确预测矿坑涌水量是矿区水文地质工作的关键工作之一。矿区不同的开采阶段，矿坑涌水量值是不同的，而且，随着矿区的持续开采，矿坑涌水量总体会呈现“非减性”特征。本次计算的涌水量是矿区预测开采中段正常涌水量和最大涌水量。

自然状态下，地表分水岭与地下分水岭基本一致，但在地下深处巷道排水的情况下，地下水的运移并不受“地表分水岭”的制约，这种情况下，地下水分水岭会较原来（与地表分水岭基本一致的情形）外移。因而，补给边界与补给面积都很难确定。基于此，前山矿区的矿坑涌水量，不适合采用“入渗系数法”计算。

本矿床xx矿体赋存标高+260m～-20m，为断裂构造控制的含水层直接充水型矿床，开拓方式为平硐—斜井—平硐联合开拓，采用地下开采方式，矿井自然排泄标高在+238m左右，第一期开拓+238、+206m矿体。由于+206矿体现有平硐已经具有了一定规模，也就有了一定的代表性，且实测资料积累程度较高，因此，本段矿坑涌水量计算采用“比拟法”最合适。

3、水文地质现场试验流程及结果

1）抽水试验概况

抽水试验的目的为确定水文孔的涌水量，评价含水层的富水性，确定含水层的地质参数，为评价前山xx矿矿区地下水涌水量提供参数依据。

水文孔布置在3号至5号勘探线中间，编号分别为SW01、抽水水泵型号为150QJ50-60/12，最大抽水能力为5m3/h；水位计采用S-Sc-Ⅱ便携式水位测试仪；流量采用三角堰板测试。

SW01孔钻探工程结束后进行了洗孔，采用连续抽水的试验方法，间隔观测时间为1、3、5、10、30分钟。按以上时间间隔对流量、水温、气温等进行测量，并在现场完成抽水曲线的粗绘，最大降深对应的稳定时间不小于24h。抽水试验过程中随时检查抽水试验设备的工作情况，详细进行了水文地质观测与记录，对抽水试验成果进行室内综合整理，绘制了抽水试验综合成果图（详见附图）。

SW01孔：位于3号至5号勘探线F1、F2断层西侧，为山腰处，孔深201.60m。抽水试验时间为2023年8月29日至8月31日，静止水位9.80m，含水层厚37.30m，抽水水泵放置深度58.60m，最大水位降深37.70m（由静止水位算起），稳定涌水量为74.30m3/d，渗透系数0.0800m/d，水位恢复时间21分钟，最大影响半径134.36m，水温20℃（表7-6）。

表7-6  SW01钻孔抽水试验计算成果表

| 降深代号 | 涌水量Q（m3/d） | 含水层厚度M（m） | 抽水井半径r（m） | 影响半径R（m） | 降深值S（m） | 渗透系数K（m/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3 | 74.30 | 37.70 | 0.0475 | 34.64 | 47.50 | 0.0053 | 0.0068 |
| S2 | 49.25 | 37.70 | 0.0475 | 21.80 | 26.50 | 0.0069 |  |
| S1 | 27.65 | 37.70 | 0.0475 | 12.24 | 13.45 | 0.0083 |  |

根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》GB/T12719-2021附录B含水层富水性分级，可知SW01孔含水层为弱富水性。

4、矿坑涌水量计算

1）矿坑充水水源及其边界条件

含矿断裂带中的裂隙水为矿坑的主要充水水源，呈脉状产出，具有脉状水的特征。其次，大气降水、采坑积水也是矿坑充水水源；第四系孔隙水，部分地表水和水塘积水以及基岩风化裂隙水也是矿坑充水水源。但这些水量很小，只需采取适当的措施，可以将其降到微小的程度，因而本次矿坑涌水量预测对该部分未作计算。因此，计算矿坑的涌水量实质上是预算断裂带中脉状水的地下水涌水量。

2）计算方案的确定

水文地质比拟法

根据矿区的水文地质条件，且呈狭长脉状水的形态。采用水文地质比拟法计算矿坑涌水量是最可行的计算方法，根据矿井涌水量与开采面积成直线关系，而于开采深度则成非直线关系，选取计算公式如下：

Q＝----------（1）

式中:  Q0-生产矿井排水量（m3/d）

F0-生产矿井疏干面积（m2）

S0-生产矿井水位降深（m）

Q-设计矿井排水量（m3/d）

F-设计矿井疏干面积（m2）

S-设计矿井水位降深（m）

3）计算参数的确定

通过2022年8月—2023年12月连续一年观测238m、206m三个中段涌水量资料得知，238m中段正常涌水量为5.5m3/d，最大涌水量10.0m3/d，206m中段正常涌水量11.96m3/d，最大涌水量22.50m3/d，两个矿坑（最低标高206中段）总涌水量观测有可靠的实测资料数据，故采用该中段的矿坑水量为已知水量是合理的；根据当地侵蚀基准面标高，取其值为215m。

4）计算结果

据矿山了解，预测坑道系统形态比206m中段稍大，现有矿井排水有关参数如下:

-100m中段Q0正常=11.96m3/d

Q0最大=22.50m3/d。

F0=2735m2（生产矿井疏干面积）

S0=196m（生产矿井水位降深值）

设计矿井水位降深值S确定：

预测176m标高时    S=20m

预测146m标高时    S=50m

预测116m标高时    S=80m

预测86m标高时     S=110m

预测56m标高时     S=140m

预测26m标高时     S=170m

预测-4m标高时     S=200m

| 表7-7 计算结果表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中段（m） | 设计矿井疏干面积（m2） | 正常涌水量（m3/d） | 最大涌水量（m3/d） |
| 176 | 3200 | 27.98 | 52.65 |
| 146 | 3700 | 80.85 | 151.1 |
| 116 | 4200 | 146.98 | 276.53 |
| 86 | 4700 | 226.04 | 425.25 |
| 56 | 5200 | 318.26 | 598.73 |
| 26 | 5700 | 423.74 | 797.18 |
| -4 | 6200 | 542.27 | 1020.15 |

5）计算结果评述

依据本区水文地质条件，含水空间随深度增加而变化的可能较大，其余测得涌水量会稍有偏大。深部开采时，应注意浅部采空区积水对矿坑冲水的影响。

狭长水平廊道法

公式：Q=BK·（2s-M）·M/R

Qmax=λQ;

式中：Q-矿坑涌水量（m3/d）

λ-坑道水动态变化系数，根据206m坑道长观资料，取1.20；

K-渗透系数，取SW01钻孔抽水试验求得渗透系数；K=0.086

B-集水廊道长度（m），取工业资源储量估算范围边界最大长度，即为矿体走向长度，B=1078m；

s-水位降低值；

M-承压含水层厚度，取值同以上M值；

R-坑道之影响宽度（m），矿体平面至分水岭最大直距，取值R=318m。

静止水位取SW01水头，标高239.75m，计算结果见表7-8。

| 表7-8 计算结果表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中段（m） | 狭长水平坑道法（m3/d） |  | 水位降深值（m） |
|  | 正常涌水量 | 最大涌水量（λ=1.20） |  |
| 176 | 197.18 | 236.62 | 63.75 |
| 146 | 335.3 | 402.35 | 93.75 |
| 116 | 433.73 | 520.48 | 123.75 |
| 86 | 550.55 | 660.66 | 153.75 |
| 56 | 667.36 | 800.83 | 183.75 |
| 26 | 784.18 | 941.01 | 213.75 |
| -4 | 900.99 | 1081.19 | 243.75 |

5、矿坑涌水量预测结果评价

矿区地下水的补给来源来源主要为大气降水，根据降水入渗法计算该部分地下水补给量Q，公式为：Q=2.74*α*F*A，其中α为入渗补给系数，无量纲，根据经验参数取值为0.02-0.25，F为汇水面积，单位为km2，测量为1.22km2，A为年均降雨量，单位为mm/a,根据陆河县气象局收集的陆河县近20年降雨量资料，取近年来最大年降雨量2997.1mm/a，由此计算降水入渗补给地下水量为200.37m3/d-2504.68m3/d。

从补给来源角度考虑，比拟法及狭长水平坑道法计算结果均较合理，从计算方法上看，比拟法是根据206m坑道实测矿坑涌水量计算，而狭长水平坑道法是将矿区水文地质条件概化均质、等厚、各向同性无限含水层进行计算，其与实际水文地质条件相差较大，因此本次矿坑涌水量计算值采用比拟法计算值。

矿坑涌水量计算是一门复杂问题，不仅与查明的水文地质条件有关，也与气候水文及后期人类工程活动相关，目前矿坑涌水量的计算仅根据现阶段水文地质条件进行计算，其计算值仅供设计部门参考使用。

7.1.2.5矿坑排水与供水方向

1、矿坑排水

当地侵蚀基准面标高215m，264及238中段位于侵蚀基准面以上，因此，该段矿体的开采，能够通过合理的巷道，向北西方向自然排水。

206中段位于238中段下部通过斜坡道（XJ-1）连接：排水主要通过自流至206水仓再通过水泵提升至238中段水仓自流排出。

2、矿山供水方向

前山矿区地处丘陵地区，为亚热带湿润季风气候，淡水资源丰富，地形条件也有利于集中利用。本矿区未来开采时的生产生活用水，可就近取用当地的地表水。矿区开采中后期，生产用水可以用巷道涌水。

目前，矿山工人的饮用水水源取自矿区宿舍南侧350处泉水（S07）。另外，前山矿区尚未建选矿厂。

1）工业用水

依据一般标准予以评价，本区选矿用水（未来）拟采用矿区西侧溪水（SYJ2）水质经化验良好，符合工业用水，不含大量的侵蚀性CO2，pH值6.69，总矿化度17.62mg/L，属软水。

2）生活用水

矿山工人的饮用水水源取自矿区宿舍南侧350处泉水（S07）。总体流向由东到西，流量季节性变化明显，但未曾断流。旱季水质清澈，水清见底，暴雨水质稍浑浊。未来矿山将砌建更大容积的蓄水、滤水设施。按水质来看，该山泉水物理性质良好，水质类型为Cl·SO4-Na，溶解度总固体12.0mg/L，pH值6.70，根据地下水质量标准（GB/14848-2017）该水质标准为；II类水，可做生活饮用水。

### 7.1.3水文地质条件类型

1、前山矿区的主矿体赋存于北东向断裂带中，围岩为粉砂岩、含砾长石石英砂岩、中粗粒英云闪长岩及细粒二长花岗岩。矿体及围岩主要赋存构造裂隙水，故矿床水文地质勘查类型为裂隙充水矿床。

2、矿区开采时供水水源：矿山生产用水一是可以储存来自西测溪水，二是收集矿坑涌水，在开拓中段内设置水泵房和水仓、储水水池，使矿区中段排水变为生产用水，实现生产用水闭路循环，上水下用。矿山工人的饮用水水源取自矿区宿舍南侧350m处泉水（S07），属于II类水，水质满足生活饮用水，水量能满足供水需求。

3、现已经详细查明矿区的水文地质条件。根据钻孔单位涌水量分级标准，富水性为0.21L/s·m，根据泉流量富水性分级标准，富水性为2.593L/s，属于中等富水性，且矿区西侧存在神仙坡水库及陈岭水库两个地表大水体，故水文地质条件属中等型。

4、区内水文动态受降雨控制，大面积出露的粉砂岩、花岗岩，基岩裂隙水（断裂构造裂隙水）是区内地下水的主要类型。矿区内裂隙较发育，大气降雨通过地表的残破积层向下渗滤，断裂、裂隙不仅是地下水的良好通道，而且是地下水的主要储存场所。地形条件有利于自然排泄，据现有观测数据资料分析，矿区西测溪水等地表水与矿床充水联系也不密切。

综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—2021）划分，勘查区是以裂隙含水层充水为主（第二类），矿床水文地质条件类型为中等型（第二型）。

7.2工程地质

### 7.2.1工程地质特征

根据钻孔、坑道工程地质编录及地表工程地质调查资料，矿区工程地质岩组划分及特征分述如下：

1、松散、软弱岩组：主要为第四系残坡积层和冲洪积层。残坡积层分布矿区东侧缓坡处及山脚下，主要由亚砂土、亚粘土夹碎石等组成，厚一般0～10m，山脊及山脚下厚度相对较大。冲洪积层主要分布于东侧沟谷中及西测冲洪积平原处，主要由冲洪积由亚黏土、卵石、砂砾石、砂等组成，一般厚1～2.5m。岩体结构松散，含水量较高，稳定性差。

2、较坚硬岩组：粉砂岩及含砾长石石英砂岩，为矿区矿体上盘主要的工程地质岩组，因受构造强烈活动影响，岩石普遍较破碎，钻孔岩心RQD值一般52-80%，完整性差-中等，局部小于20%，岩石质量极劣。本次工作对矿区内岩石进行了采样分析，其饱和抗拉强度1.62～3.59MPa，内聚力0.87～1.62MPa，内摩擦角34.0°～35.9°，抗压强度（天然）45.46～60.04MPa，抗压强度（饱和）25.98～41.20MPa，软化系数0.52～0.69。裂隙透水性一般，抗风化能力较强，岩体完整性及稳定性一般。

3、坚硬岩组：岩性主要为未风化或微风化英云闪长岩及细粒二长花岗岩，为矿体下盘工程地质岩组，岩石结构致密、完整性好，RQD值均在90%以上，力学强度高。本次工作对矿区内岩石进行了采样分析，其饱和抗拉强度2.85～4.11MPa，内聚力1.55～3.26MPa，内摩擦角35.4°～39.1°，抗压强度（天然）56.33～76.16MPa，抗压强度（饱和）30.87～54.92MPa，软化系数0.55～0.73。裂隙透水性弱，抗风化能力强，岩体完整性及稳定性较好。

### 7.2.2结构面特征

1、矿区主要结构面特征

矿区在大地构造位置位置处于华夏板块内武夷山隆起带与宁都－于都坳陷结合部位的东北缘，鹰潭－安远深断裂东侧。

区域上位于武夷隆起带，陆河县北侧，武夷S 型侵入-交代复式花岗岩带中。矿床定位于早志留世侵入的会同岩体与白垩系沉积岩岩间的硅化断裂带内，矿体赋存于北东向断裂带北东端硅化构造角砾岩带内。矿区结构面分级及特征如下：

1）Ⅱ级结构面：主要是矿区的F1断裂带，上盘为含砾长石石英砂岩、下盘为英云闪长岩及细粒二长花岗岩。断裂发育于矿区中部，为北东向主干断裂构造，即F1断裂，属新华夏系构造带的组成部分。属鹰潭-安远深大断裂带的次级断裂。分布于矿区沙子嵊-洋蓝-前山一带，贯穿整个矿区，以硅化破碎带形式产出，往北延伸，被F2断裂错切后向东位移，往北延伸至矿区外，在地表05线至00线分支出F1-1和F1-2，02线至04线为汇交部位，在06线至14线分支出F1-1和F1-2，F1-1和F1-2均在深部汇交。宽度1～25m，走向40-60°，倾向南东，倾角65～80°。断裂面较平直，局部呈舒缓坡状，构造岩为硅化构造角砾岩，发育有断层泥。局部填充石英～xx矿脉，地表未见明显xx矿化。即为控盆构造，也为导矿和容矿构造。据钻孔和坑道编录资料，岩石较破碎，完整性差，岩心多呈碎块状，发育多级结构面，坑道中常见冒顶、片帮现象，且多含水性。

2）Ⅲ级结构面：分布于矿区北侧，以硅化破碎带、硅化构造角砾岩带形式产出，区内出露长度约500m，错切F1断裂。宽度一般1～8m，走向105°～130°，倾向南西，倾角60°～75°。为矿区的控矿构造。该断裂构造表现为硅化构造角砾岩带，硅化中等强度，主体由棱角- 次棱角状角砾岩组成，无xx矿化现象，角砾成分为砂岩碎块及花岗质，填隙物或胶结物为构造岩粉或粘土、硅质等蚀变矿物； 构造性质以压性为主，构造面较平直。该断裂发育于花岗岩地层中，错切F1断裂，围岩上盘为中粗粒英云闪长岩，下盘为粉砂岩。

3）Ⅳ级结构面：主要是一些节理裂隙、层理、片理发育密集带，分布随机，线裂隙率一般为12-15条/m，其发育程度与岩性和构造活动关系密切。

本次调查在238坑道55米处测得坑道侧壁坡向约为331°，坡度约为85°，该点为泥质粉砂岩岩体，测得其三组结构面产状分别为：J1：130∠20，发育密度4条/米，闭合；J2:255∠40，发育密度3条/米，闭合；J3:295∠30，发育密度2条/米，闭合。根据赤平投影图，结构面J2和J3倾向与坑道侧壁坡向较为一致，且倾角小于坑道侧壁坡角，这两组结构面组合使得坑道侧壁处于较不稳定状态。其余结构面组合的交点位于坑道侧壁投影的同一侧，属于较稳定组合（见图7-1）。

图7-1 238中段侧赤平投影

206坑道南594米处测得坑道侧壁坡向约为335°，坡度约为86°，该点为闪长岩岩体，测得其三组结构面产状分别为：J1：75∠47，发育密度3条/米，基本闭合；J2:165∠8，发育密度2条/米，闭合；J3:175∠85，发育密度4条/米，多为闭合，少数张开。根据赤平投影图，三组结构面组合的交点均位于坑道侧壁投影的同一侧，属于较稳定组合，坑道较稳定（见图7-2）。

图7-2  206中段侧赤平投影

2、矿区风化带发育特征

因矿区属温暖潮湿气候区，岩石风化强烈，据49个钻孔资料统计，风化带厚度为2.7-36.5m，平均8.91 m，依据风化作用的强度及风化岩石特征进行分带如下：

1）全-强风化带：厚度2.7-36.5 m，平均8.91 m，岩石强度低，完整性差，遇水易软化。

2）弱风化带：平均发育深度12.68 m，岩石裂隙较多，多为闭合状，裂隙面水质作用较强，线裂隙率一般18-28条/m，因裂隙的分割，岩体完整性较差，整体力学强度低。

3）微风化带：平均发育深度30.66 m，发育少量微裂隙，且多闭合，水蚀作用弱，整体较为完整，力学性质好。

3、坑道工程地质特征

此次详查针对264、238及206 m中段坑道进行了工程地质编录，大部分岩段成拱形,以未支护为主。详见表7-9。

| 表7-9 264-206 m中段坑道支护情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中段 | 中段总长度 | 未支护区 |  | 半支护区 |  | 全支护区 |  |
|  | 长度（m） | 长度（m） | ％ | 长度（m） | ％ | 长度（m） | ％ |
| 264 | 88 | 83 | 94.3 | 0 | 0 | 5 | 5.7 |
| 238 | 484.78 | 476.78 | 98.35 | 0 | 0 | 8 | 1.65 |
| 206 | 1094 | 971 | 88.76 | 123 | 11.24 | 0 | 0 |

据坑道揭露情况，在坑道较为岩体较为破碎地段，已进行支护。矿体或近矿体处岩石只局部相对破碎，但不需要支护，其它围岩段稳固性较好，同样不需要支护。开掘的围岩、矿块岩石块度大多为15～40 cm不等。

总之,根据坑道施工支护情况调查，坑道顶、壁稳固性相对较好。未风化含砾长石石英砂岩及云英闪长岩具备较好掘坑成拱条型，受构造破碎带影响，局部有力学强度较低的围岩，掘进中应予引起高度重视。

### 7.2.3主要矿体（层）顶底板特征

1、岩石的物理力学性质

根据矿区钻孔岩心揭露及坑道工程地质编录情况，矿体围岩主要为层状结构的含砾长石石英砂岩和块状构造的花岗岩，其物理性质见表7-10。

| 表7-10 物理性质测试结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩性 | 干燥密度ρd | 比重Gs | 吸水率ω | 饱和抗剪强度 |  |  | 饱和抗拉强度Rt | 抗压强度平均值 |  | 软化系数 |
|  |  |  |  | 凝聚力C | 内摩擦角φ | 摩擦系数f |  | 干燥Rd | 饱和Rw |  |
|  | （g/cm3） | （-） | （%） | （Mpa） | （°） | （-） | Mpa |  |  | （η） |
| 粉砂岩 | 2.6 | 2.72 | 1.34 | 1.62 | 35.9 | 0.72 | 3.59 | 60.04 | 41.2 | 0.69 |
| 粉砂岩 | 2.54 | 2.68 | 2.01 | 0.87 | 34.5 | 0.69 | 2.92 | 47.96 | 31.47 | 0.66 |
| 含砾长石石英砂岩 | 2.48 | 2.53 | 3.37 | 1.07 | 34 | 0.67 | 1.62 | 45.46 | 25.98 | 0.57 |
| 含xx矿硅化构造角砾岩 | 2.77 | 2.85 | 1.68 | 1.21 | 34.2 | 0.68 | 1.77 | 53.33 | 27.69 | 0.52 |
| 英云闪长岩 | 2.61 | 2.69 | 1.06 | 3.26 | 39.1 | 0.81 | 3.96 | 76.16 | 54.92 | 0.72 |
| 英云闪长岩 | 2.51 | 2.6 | 0.76 | 1.55 | 35.4 | 0.71 | 2.85 | 56.33 | 30.87 | 0.55 |
| 二长花岗岩 | 2.63 | 2.74 | 0.44 | 2.83 | 38.4 | 0.79 | 3.75 | 70.11 | 49.54 | 0.71 |
| 二长花岗岩 | 2.53 | 2.68 | 0.39 | 3.11 | 38.7 | 0.8 | 4.11 | 72.06 | 52.37 | 0.73 |

测试结果按剥离物岩石抗压强度划分，矿体围岩抗压强度均大于15 MPa,力学性质好，属于中硬-坚硬岩类。但需要说明的是，矿体上盘粉砂岩及含砾石英砂岩受构造运动影响，岩石普遍较破碎，其内发育多级结构面，单个岩块强度高，整体完整性稍差，坑道中遇冒顶、片般现象。

2、矿体稳定性

xx矿体分布于会同岩体与白垩系上统周田组沉积岩地层的接触带附近的构造破碎带中，受北东向断裂构造（F1）控制。xx矿矿石表现为浸染状构造、团块状构造，近地表有多孔状构造或蜂巢状构造。矿体饱和抗压强度27.69MPa，属于中等坚硬组，由于样品采集局限性，局部矿体破碎。矿体的赋矿层位大多为良好岩体，岩体结构稳定，整体稳定性好，但局部地段受构造影响岩体破碎，裂隙发育，结构稳定性差。

3、矿体顶底板的稳定性

硅化破碎带xx矿体顶底板围岩为粉砂岩及含砾长石石英砂岩。其中，粉砂岩呈粉砂结构，单轴饱和抗压强度（试验数据）31.47～41.2MPa，属中等坚硬—坚硬岩组。含砾长石石英砂岩，呈含砾砂状结构，单轴饱和抗压强度（试验数据）25.98MPa，属中等坚硬组。因此，矿体直接顶底板稳定性好，但部分地段受断裂构造的影响，岩体破碎，结构稳定性差，遇该类地段应注意加强支护。

4、井巷围岩（地板）稳固性评价

前山矿区矿体围岩以早志留世（加里东晚期）侵入的会同岩体（γδοS1 b）中粗粒英云闪长岩和晚侏罗世（燕山晚期）侵入的前山小岩株（ηγJa 3）细粒二长花岗岩为主，整体稳固性较好。致密块状，质地坚硬。其中粗粒英云闪长岩单轴饱和抗压强度（试验数据）30.87～54.92MPa，属坚硬岩组。细粒二长花岗岩单轴饱和抗压强度（试验数据）49.54～52.37MPa，属坚硬岩组。其等级在IV～III级之间，硬度属难钻进和难爆破性岩石，总体稳固性较好。矿体围岩稳定性好，但部分地段受断裂构造的影响，岩体破碎，结构稳定相应变差，少数断裂破碎带两侧围岩存在一定的破碎地段，可能会造成垮塌现象，在该类地段施工时应注意支护。

此外，前山矿区断裂构造虽然发育，但因断裂活动主要发生在成矿前，成矿后活动微弱，且断层结构面一般较紧闭或构造角砾岩胶结较好，断裂构造只是在一定的程度上影响了岩石的稳固性，没有对坑道施工造成威胁。从已施工的坑道来看，远离坑道入口的大多数地段，围岩并未进行支护，证明围岩还是稳固的。

本次野外对矿区周边进行了详细的调查，矿区及周边部未发现民窿及踩坑。

### 7.2.4主要工程地质问题

矿区经历了反复的构造应力作用，断裂带普遍发育，局部岩石破碎 ，结构疏松。矿区内北东向F1断裂规模大，开采时可能对矿区稳定性造成一定影响。未来随着矿山开采深度增加，地下水水位降低、水量增大，要重视地下水排水工作，以免地下水对岩石软化降低岩石力学性能，同时加强构造破碎带周边围岩防护。

### 7.2.5工程地质条件类型

由于矿体分布于构造破碎带中，围岩主要为半坚硬岩组，各级结构面较发育，岩石完整性差-中等，坑道中冒顶、片帮、塌落等工程地质问题较普遍。

综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—2021）划分，勘查区地层是以层状岩类为主（第四类），工程地质条件类型为中等型。

7.3环境地质

### 7.3.1区域稳定性

区内新构造运动弱，处在相对稳定的地块上。矿区内断裂均为非活动性断裂构造，且未发生新构造运动迹象。根据我国地震带的划分，前山矿区内地表未见因受构造影响的破碎带或由此形成地面塌陷和山体滑坡。本区构造断裂及断层异常活动不显著，地震活动也很少。矿区范围内未发生过大于4.75级破坏性地震，区域稳定性较好。依据《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015），该区地震基本烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度等于0.05g，属地壳基本稳定区域。

### 7.3.2地质环境现状

1、矿区环境现状

前山矿区位于生态环境良好、矿区周边见有多个村落，人类生产活动频繁，但人为工程破坏活动少。矿区沟溪发育，排泄基本通畅。区内植被发育。矿区内的岩性为一套非可溶性岩系，地下溶洞不发育。地表未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地裂缝等地质灾害现象，不存在高陡的人工切坡。综上所述，矿区属地质灾害不易发区。

2、矿区地表水、地下水的环境质量

根据矿区水质分析结果和野外调查资料，地表水、地下水物理性质一般无色、无味，透明。地表水水温15℃～26℃，和季节气温变化一致，pH值在6.50～6.96之间，清彻透明，无嗅无味，水质分析结果显示；矿区水质只要以II类为主，各别水质为Ⅲ类（S04地表水），整体水质优良，满足工业用水标准。除SYQ4外满足饮用水标准，各项指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB/T 5750-2006）。

3、废石堆、尾砂库现状评价

矿区目前为建设阶段，为建设尾砂库，在238中段隆口有少量废石，主要是由坑道掘进产生的，矿山现将废石粉碎后用于高标准农田路面及矿区铺设水泥路面使用。

### 7.3.3地质环境质量

1、采矿对地面建（构）筑物的影响

矿区主要矿体埋深较小、矿脉较厚，适宜采用浅孔留矿法进行开采，采空区空间有限，而矿体底、顶板的新鲜粉砂岩、含砾长石石英砂岩都为半硬岩组，遇水易软化，岩石质量极劣，稳定性一般。对地面建（构）筑物有一定的影响。需对采空区及时回填处理，留足保安矿柱，对坑道松散破碎地段进行有效支护或衬砌防护，科学安排各类采矿工程，确保井巷稳定、安全，以免采空区垮塌波及地面。

2、采矿对含水层及居民聚集区取水工程的影响

矿区部分内三个村落、除洋蓝村外其它连个村落已通自来水，洋蓝村生活用水主要为井水及泉水（S07），其它居民生活用水主要来自集中管网供水，区内分布的井水及泉水点，多为残坡积层或风化裂隙潜水层中的下降泉，主要来源于大气降水，多汇集于山谷洼地形成季节性小溪流，水量一般，因地表水与地下水联系不紧密，采矿活动对区内泉水点影响不大。

3、采选矿对地下水和地表水体及空气的污染

矿区目前为建设阶段，建设选矿厂、为建设尾砂库，据了解矿区投产后采场出的矿石以原矿方式出售，故对水及空气的污染较小。

4、采矿引发崩塌、滑坡的可能性

采矿为地下坑采，扰动岩矿石均为中硬—坚硬工程地质岩组，由采矿活动引发崩塌、滑坡的可能性较小，但因矿区内残坡积层和风化层局部较厚，地面内部运输公路等建设过程中，会出现较高而陡的人工切坡，属土质边坡，具有引发小规模崩塌、滑坡的可能性，应选择合理的边坡坡度，加强防范，必要时进行放缓或加固处理，确保边坡稳定。

5、采矿引发泥石流的可能性

采矿活动将产生一定量的废石。如果废石没能妥善堆放，具有引发泥石流的可能性。因此禁止采矿废石任意倾倒、堆积于沟谷中，确保地表水流畅通。建议选择平缓山谷修建废石堆放场，加固拦挡设施，对采矿废石进行有序安全处置，并由专人严格按有关标准进行管理有监控，减少发生泥石流灾害的可能性。

6、采矿造成植被破坏的可能性

矿山生产活动会造成矿区小范围内植被的毁坏，应本着边开发边治理的原则，做好植被恢复和矿山环境治理工作。

7、地质环境类型

矿区附近无原生地质环境问题，地表水水质良好，地下水水质为Ⅲ类标准，矿石和废石不易分解出有害组分。综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—2021）划分，矿区地质环境类型为二类矿区地质环境质量中等。

7.4其它开采技术条件

1、其它开采技术条件评价

与本矿床相关的其他开采技术条件主要为放射性评价。

对前山xx矿区地质勘查项目设计了剖面、坑道、钻孔三项放射性检测工作，目的是了解该xx矿区相关地质体放射性背景值及放射性水平对环境的影响。我单位组织物探、地质、测量技术人员于2023年4月15日至4月17日对矿区基岩出露良好的地段分别实施了剖面测量，对具代表性的坑道、钻孔岩心实施了放射性检测，依据相应规程对矿区放射性水平作出评价。本次完成剖面测线一条，剖面长度500m；坑道一条，长66m；钻孔一个，钻孔长120m，共获得256个物理点。

1）矿区放射性检测线、点的布置

依据规范要求，结合矿区的实际情况，本次矿区放射性检测工作主要选择对矿区基岩出露良好的地段分别实施了剖面测量，对具代表性的坑道、钻孔岩心实施了放射性检测，依据相应规程对矿区放射性水平作出评价。

（1）选择代表性剖面（Ⅰ）进行了γ辐射剂量率剖面测量，测量剖面方位143度，与9号勘探线重合，路线总长500m，穿越了矿区主要出露地质体（岩性）、断裂构造（破碎带）及矿脉，检测点沿剖面线均匀布置，点距10m，计102个物理点。对完成剖面测线一条，剖面长度500m；

（2）对坑道（CM206-1）右壁腰线进行了γ辐射剂量率测量，坑道长66m，测量点距2m，计34个物理点。

（3）对钻孔（ZK0302）一个岩心实施了放射性检测，测量点距1m，钻孔深120m，共获得120个物理点。

2）矿区环境放射性检测方法

将γ辐射剂量率仪的探头放置于半无限测量几何条件的岩石（风化壳）或土壤上方约0.1m处（或坑道岩壁正前方、钻孔岩心箱中对应点位岩心正上方），开启仪器，进行检测。每测点检测两次，读取数据取平均值并记录，然后仪器移至下一点进行检测。

3）主要成果

通过伽马总量测量剖面获得了矿区内主要地质体的放射性背景值：

由图可见，伽马强度变化幅度小，剖面上无明显异常。

通过对矿区开展的放射性检测工作，得出下表矿区地表γ辐射水平对照表（表7-11），可以看出矿区地表γ辐射水平没有超过国家规定的限值（mSv/h）毫西伏，因此在矿区岩石、土壤等不会对环境造成放射性污染及人员伤害。

| 表7-11 矿区γ辐射水平对照表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 伽玛辐射年有效剂量当量平均值（mSv/h） |  |  | 国标限值（mSv/h） |  | 低于限值 |
|  | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 放射性工作人员 | 一般公众人员 |  |
| Ⅰ剖面 | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 10 | 0.52 | √ |
| CM206-1 | 0.06 | 0.29 | 0.16 | 10 | 0.52 | √ |
| ZK0302 | 0.07 | 0.13 | 0.1 | 10 | 0.52 | √ |

2、开采技术条件小结

1）通过目前已开拓坑道对前山矿+176～-4m之间计算正常涌水量为900.99m3/d，最大涌水量为1081.19m3/d，地下水均需机械排水。

2）矿山供水方向；矿山生产用水一是可以储存矿区宿舍西侧溪水（SYJ2），二是收集矿坑涌水，在开拓中段内设置水泵房和水仓、储水水池，使矿区中段排水变为生产用水，实现生产用水闭路循环，上水下用。

3）前山矿区矿体位于侵蚀基准面以上，坡体较陡，有利于自然排水；矿床为裂隙充水矿床，主要充水含水层为断裂构造裂隙水，富水性；弱-中等；地下水补给条件差，大气降水补给为主根据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-2021），认定前山矿区水文地质详查类型属中等型，即以裂隙含水层充水为主、水文地质条件中等型矿床。

4）矿体分布于构造破碎带中，围岩主要为半坚硬岩组，各级结构面较发育，岩石完整性差-中等，坑道中冒顶、片帮、塌落等工程地质问题较普遍。根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—2021）划分，勘查区地层是以层状岩类为主（第四类），工程地质条件类型为中等型。

5）矿区附近无原生地质环境问题，地表水水质良好，地下水水质为Ⅲ类标准，矿石和废石不易分解出有害组分。综上所述，根据《矿区水文地质工程地质勘查规范》（GB12719—2021）划分，矿区地质环境类型为二类矿区地质环境质量中等。

6）通过对矿区开展的放射性检测工作，得出下表矿区地表γ辐射水平对照表（表7-11），可以看出矿区地表γ辐射水平没有超过国家规定的限值（mSv/h）毫西伏，因此在矿区岩石、土壤等不会对环境造成放射性污染及人员伤害。

7）本次野外对矿区周边进行了详细的调查，矿区及周边部未发现民窿及采坑。

8）本次水工环地质工作共记录水工环点数34个，所有钻孔、坑道均进行了水文、工程地质编录，抽水试验1孔，水文动态长期观测点4个，水质简分析7件，水质全分析6件，岩石力学分析8组，气象水文资料1份，本次按《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-2021）达到了勘探程度要求。

8.地质勘查工作及质量评述

8.1勘查类型及工程间距

8.1.1矿床勘查类型

依据矿体的延展规模，矿体形态复杂程度、构造及岩脉对矿体的影响程度、矿体厚度变化程度和主要有用组分的均匀程度五个主要地质因素来确定勘查类型。

1、矿区内圈定工业矿体2个（V1、V2）。均赋存于F1北东向含xx矿带内；主矿体V1矿石量占比83.49%，主矿体V1控制矿体最大长度约1045m，控制最大延深245m。长度大于300m，延深大于100m，矿体规模属中型。

2、主矿体呈脉状，似透镜状，矿体连续性较好，产状变化较小。矿体内部有少量夹层和无矿天窗，有膨大缩小现象，有少量的分支复合现象。矿体形态复杂程度中等偏复杂。

3、主矿体产状稳定，基本无断层破坏或岩脉穿插，构造对矿体形状影响很小，构造、岩脉发育程度简单。

4、主矿体最大水平厚度30.53m，最小水平厚度0.76m，平均水平厚度4.36m，厚度变化系数123.15%，属于不稳定类型。

5、矿体最高品位：77.72%，最低品位：13.48%，平均品位：33.48%，品位变化系数28.42%，矿体有用组份均匀。

依据以上五个主要地质因素，综合考虑矿区主矿体为隐伏矿体，且呈脉状、透镜状产出，依照自然资源部2020年4月30日发布的中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ／T 0211-2020）《矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、xx、硼》，确定xx矿床勘查类型属第Ⅱ类型。

8.1.2勘查工程间距

依据xx矿第Ⅱ勘查类型，基本控制的勘查工程间距沿走向100－200m，沿倾向80－100m。由于矿区xx主矿体（V1）长度约1045m，延深约245m，矿体规模为中型，因此本次详查基本控制的工程间距沿走向100m，沿倾向80m。

8.2勘查方法及工程布置

8.2.1勘查工作方法及手段的选择

根据矿区地形地质特征，地表以槽探，深部采用硐探、钻探工程揭露和控制，勘探方法选择平行勘探线法，勘查工程系统布置在勘探线上。

本次勘查采用的主要工作手段有：

1、地形测绘

包括GPS控制点测量、1/2千地形测量、剖面线测量、井巷测量、工程点位测量等。

2、地质测量

包括矿区地质调查、1/5千水文、工程、环境地质测量等。

3、钻探工程

选用勘查手段主要为钻探，各钻孔按工程间距系统布置在勘探线上，以全面有效地控制矿体。

4、样品分析测试

主要有基本样、岩矿鉴定样、化学全分析样、稀土分析样、物性测试样、加工技术性能测试样等。

通过上述野外工作，结合室内分析测试、综合研究，达到了预期工作目的，取得了较好的找矿效果，所采用的勘查技术方法及手段合理有效。

8.2.2勘查工程布置原则

1、从勘查工作的实际出发，合理选用布置勘查工程。按相应勘查类型基本控制的工程间距，对发现的矿（化）体地表进行槽探工程加密控制，浅深部进行硐、钻探工程控制，基本控制矿（化）体的分布范围。

2、勘查工程的布置尽可能为后续勘查及未来矿山开发所利用的原则。

3、遵循由表及里，由浅入深，循序渐进的原则。

4、遵循勘查工程基本垂直矿带总体走向的原则。

8.2.3勘查工程布置

按照矿床勘查类型及勘查工程间距，结合探矿权范围，勘探线垂直矿体长轴方向布置，方位为143°，勘探线间距100 m，等间距平行布设勘探线15条（0线、1线、2线、3线、4线、5线、6线、7线、8线、9线、10线、11线、12线、14线、17线），勘探线方向143°。具体工程布置原则以探矿权范围为界，地表沿设置的勘探线方向。

8.2.4实际工程控制间距

实际钻孔勘查工程间距沿走向100m，沿倾向小于80m；部分工程因征地问题大于80m（ZK0001和ZK1001），坑道勘查工程间距沿走向100m，沿倾向40m。勘查工程基本布置在勘探线上，勘查工程布置基本合理。

8.2.5勘查工作控制程度质量评述

矿体总体沿53°方向展布，本次工作按 143°方向布设勘探线， 按100×80施工地质钻孔49个，因地表矿化不明显，施工探槽及剥土6条（仅BT02见矿化），施工坑道中段2个进行验证；形成的勘查间距沿走向100m，沿倾向基本小于80m，实际工程间距沿倾向大于80m的主要为ZK0001和ZK1001，ZK0001倾向间距为89m，ZK1001倾向间距为90m，均是因钻孔施工机坪征地问题造成，整体工程布置间距基本查明了矿体形态、产状、规模和矿石质量，控制了矿体走向、倾向的变化情况。工程布置合理，主要矿体达到详查封边工程控制要求。控制程度已达到详查程度。

8.3地质勘查工作质量评述

本次详查在收集以往地质工作资料的基础上，主要开展了1:2000地形测量、勘查区测量及调查、1:5000水工环地质调查、硐探工程、钻探工程、样品采集及分析等工作。

8.3.1测量及质量评述

负责矿区测量的单位为广东金鹏地质矿业有限公司，该单位具有工程测量、控制测量、地形测量等甲级资质，测量工作于2023年7月10日开始，由1名测绘工程师担任测区技术负责人。2023年12月28日结束外业控制测量及数据采集工作，进入室内资料整理，同时作业组间对自已的成果成图进行了自检互检，2024年01月08日测绘院质检组对作业组提交的成果成图进行全面检查并按一定比例进行了现场检测，检查符合要求后，并于01月15日提交全部测绘成果资料。

1、作业技术依据

本次测绘工作依据及标准包括：

1）GB/T 18314-2009《全球定位系统（GPS）测量规范》；

2）GB 50026–2007《工程测量规范》；

3）GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》；

4）GB/T 20257.1-2007《国家基本比例尺地图图式第一部分：l:500 l:1000 l:2000地形图图式》以下简称《图式》；

5）CH/T1001-2005《测绘技术总结编写规定》；

6）CH/T2009—2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；

7）《低空数字航空摄影测量内业规范》（CH/Z 3003-2010）；

8）《低空数字航空摄影测量外业规范》（CH/Z 3004-2010）；

9）《1:5000 1:10000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB/T 13977-2012） ；

10）《1:5000 1:10000 地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 13900-2012）。

11）GB/T 18341-2021《地质矿产勘查测量规范》。

2、已有资料及利用情况

1）网络CORS连续运行参考站基站，用于GNSS控制点测量、钻探孔放点及钻探孔复测等地质勘探工程测量工作。

2）利用了矿区附近的国家等级控制点V433（C级点）和V432（C级点），作为本项目高程（85高程基准）参数转换之用。

3）收集到矿区1：5000和1：10000基础地形图，作为本次测量的工作底图之用。

3、测量成果的主要技术规格

1）坐标系统

采用国家2000大地坐标系，高斯-克吕格投影，采用标准3°分带平面直角坐标系统，中央子午线为117°00′。

2）高程系统

高程基准，为1985国家高程基准。

3）成图比例尺

地形图成图比例尺1:2000，勘探线剖面图成图比例尺1:1000。

4）等高距

地形图等高距为2m。

5）地图图幅

地形图采用任意分幅，图名采用“广东省陆河县前山矿区xx矿地形地质图”表示，勘探线剖面图将多个剖面放入一个图框内图名为“陆河县前山矿区xx矿勘探线剖面图 +流水图号”表示。

6）成果精度要求

控制点平面精度要求见表8-1，控制点高程精度要求见表8-2，图上地物点点位中误差要求见表8-3。

| 表8-1 控制点平面精度表 单位：m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平面控制点精度指标 |  |  | 质量元素 |  | 等级 |  |  | M |  | 备注 |  |
|  |  |  | 埋石控制点 |  | 图根等级 |  |  | ±0.05 |  | 误差为控制点相对于起算点 |  |
| 表8-2 控制点高程精度表 单位：m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高程控制点精度指标 | 质量元素 |  | 等级 |  |  | Mh |  | 备注 |  |
|  | 埋石控制点 |  | 图根等级 |  |  | ±0.05 |  | 误差为控制点相对于起算点 |  |
| 表8-3 图上地物点点位中误差表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区域类型 |  |  |  |  |  |  | 点位中误差（mm） |  |  |  |  |  |  |
| 一般地区 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |
| 矿区 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 水域 |  |  |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  |

8.3.1.1控制测量

1、控制点布设和选埋情况

在本矿区及周边布设图根控制点4个，均严格按技术规范布设和选埋，将点位选在利于长期保存、便于使用的地方，所有的控制点均在其附近写有点号，方便作业员查找。

矿区周边C级控制网点2个（V433，V432），可做为矿区首级控制引入起算点。

2、控制点的观测

本矿区控制点的观测采用网络CORS方法，使用中海达TS7接收机进行观测。采用固定高度的三角架对中杆架设流动站进行观测，仪器标称精度为：平面精度5+1PPM，垂直精度为10+1PPM。观测历元数≥30，网络RTK测量是获得固定解的基础上直接测出国家2000坐标和WGS84坐标。

平面：本项目控制点采用单时段双测回的的观测模式，时段测回间点位坐标平面互差计算公式如下：

高程：高程互差 计算公式如下：

本次观测平面测回较差最小的为0.4cm，最大的为6.1cm，高程测回较差最小的为0.0cm，最大的为4.9cm，说明本次观测的测回精度符合规范要求。

3、控制点数据的检查

对本矿区网络RTK测量成果应进行100%的内业检查，检查内容包括：

1）原始观测记录的齐全性；

2）输出成果内容的完整性；

3）仪器高、卫星数和PDOP值情况；

4）各点的测回数、收敛精度、各测回间点位坐标平面互差和高程互差、测回时间间隔的点位坐标平面互差和高程互差。

4、完成工作量及其质量

本次测量完成的工作量：布设控制点4个。控制点密度在地形图上间隔约为300~350mm。

本矿区控制点点位布设合理，便于长期保存并满足矿区后续测量需要，成果资料齐全，观测数据可靠，电子手簿格式符合要求，计算公式正确，数据处理均符合《地质矿产勘查测量规范（GB/T 18341-2021）》精度要求，为合格品。

8.3.1.2地形测量

矿区内属丘陵地貌，矿区范围内最大高差172.9m（矿区内最大高程+388.2m，最小高程为+215.3m），总体地势是南东高北西低，山坡较缓，地形较为简单山上植被茂盛，施测难度中等。

1、过程及方法

地形图数据主要采用大疆无人机精灵4无人机搭载LiDAR210模块进行航测，LiDAR所特有的可以穿透植被到达地面，获取最接近地表地形的原始数据。此次项目需要获取比例尺1:1000的彩色点云，根据飞行需要勘查区划分为4个大小不等的区域，采用飞马基站连接千寻账号的方式进行基站点的采集，飞行设置为单机站+PPK模式，融合差分作业模式以满足高精度点云需求。此次外业采集的点云平均密度30至50个每m2，可以满足项目要求。

为保证飞行安全，预先进行无人机正射预扫，根据航测参数据进行LiDAR预扫正射航线的自动生成。预扫航线完成后完成正射影像快拼生成DSM，用于精准地形跟随航线设计。换装LiDAR后再次起飞，基于高精度预扫DSM进行精准仿地飞行，确保了点云密度的一致性。

将飞机的机载POS、基站数据和LiDAR数据进行处理，经轨迹解算、点云解算、航带平差导出标准点云。通过对点云数据进行滤波处理，提离地面离散点，再将地面点云抽稀处理，在南方Cass中展出高程点，生成等高线成果。

2、完成工作量及质量

本次测量共完成矿区5.2Km2地形图测量，达到了工期短、测量成果准确可靠的预期目标。地形图以CAD数据格式保存，图形分层情况根据软件设定的各实体属性代码进行处理。

本次矿区地形测量采用大疆精灵4无人机搭载LiDAR210模块进行航测。使用无人机航测与传统测量方法比较具有很大优越性，不仅测量速度快，而且测量精度高，精度都能保持在允许误差范围之内。采用GNSS RTK技术进行地质勘探工程点点位定位等数据采集工作，即使在部分峡谷或树木特别茂密不易接收手机信号地区，其基站模式也能达到固定解精度，完全能够满足地质详查工程测量精度需要。

矿区1：2000地形测图：地形地物取舍恰当，图面整饰清晰、美观，数学精度良好，各项误差均符合GB 50026–2007《工程测量规范》规范要求，为合格品。

8.3.1.3勘查剖面线测量

1、过程及方法

剖面线采用RTK坐标放样，首先在测量软件cass9.1把已经设计好的剖面线00线至17线等线画出，然后在剖面线上间隔20m一个点，从而得出需要放样的剖面线的坐标数据。得出11条剖面线的之后把坐标文件导入华星RTKA12然后再仪器中使用点放样从而得出需要测量的剖面点坐标高程。收集完剖面线点位高程数据然后再生成剖面线图，内业处理采用测量cass10.0成图软件和地质成图软件MapGis6.7成图。

2、完成工作量及质量

本次测量完成的工作量：完成剖面线测量15条。

本矿区剖面布设合理，成果资料齐全，计算公式正确，数据处理均符合《地质矿产勘查测量规范（GB/T 18341-2021）》精度要求，为合格品。

8.3.1.3工程测量

1、钻孔工程测量

矿区50个钻孔均进行了孔位放点、开孔前复测、封孔后收测程序，使用中海达TS7双频RTK在矿区内设置基准站并进行控制点检测后，以多个移动站采集钻孔点点位放点、复测、收测，孔位坐标以收测数据为准。

槽探只对槽头进行测量，使用中海达TS7双频RTK在矿区内设置基准站并进行控制点检测后，以多个移动站采集槽头数据。

将RTK外业采集到的数据，通过专用软件传输到微机里，对采集到的数据信息导入到南方Cass 9.1成图软件，根据外业编绘的工作草图进行编辑成图，绘制和整饰严格按《1:500、1:1000、1:2000地形图图式（GB/T20257.1-2007）》、《地质矿产勘查测量规范（GB/T 18341-2021）》规定和本项目设计要求执行。主要技术规定见（表8-4）。

| 表8-4 工程测量主要技术规定 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 图上点位中误差 | 高程中误差 | 与基准站的 距离（km） |  |  |
|  | （mm） | （cm） |  | 观测次数 | 起算点等级 |
| 工程点 | ≤±0.1 | ≤1/10基本等高距 | ≤7 | ≥2 | 平面三级以上、 |
|  |  |  |  |  | 高程等外以上 |
| 注1:点位中误差指控制点相对于最近基准站的误差。 |  |  |  |  |  |
| 注2:用网络RTK测量可不受流动站到基准站间距离的限制，但宜在网络覆盖的有效服务范围内。 |  |  |  |  |  |

2、坑道测量

投入KTS-442R4LC（防爆）全站仪1台，徕卡水准仪进行坑道测量，绘图采用南方 CASS9.1成图软件和南方 GPS数据处理软件形成1:1000平面图。

为了井上、井下采用统一的平面坐标系统和高程系统，进行井上井下联系测量，建立地下平面与高程控制系统。联系测量至少单独进行两次，在互差不超过限差时，采用算术平均值作为测量成果。

1）巷道导线测量

地表导线起点通常设在洞口或者斜井口，导线起始坐标和方位有地面控制测量测定和传递。竖井下导线测量起点通过竖井联系测量确定。导线点选择在坑道较差或拐弯处设置，测回法进行导线角度观测。

2）巷道碎部测量

巷道碎部测量一般与导线测量同时进行，采用支距法测量。采用极坐标法测量开采硐室。

3、完成工作量及质量

地质勘探工程测量：钻孔点点位放样50个，钻孔点点位复测50个；槽探测量点8个，坑道测量点2个，坑道测量完成1.677km。

本矿区工程测量位置准确，导线布置合理，便于长期保存并满足矿区后续测量需要，成果资料齐全，观测数据可靠，电子手簿格式符合要求，计算公式正确，数据处理均符合《地质矿产勘查测量规范（GB/T 18341-2021）》精度要求。

8.3.2地质填图及质量评述

1、工作方法

1）工作准备

收集了1/25万赣州市区域地质图；对前人工作的成果资料进行了认真研究、分析。根据本次的工作内容，收集了1/25万赣州市区域地质图；对前人工作的成果资料进行了认真研究、分析。在深入研究已有资料的基础上，了解填图区范围及构造特征，重点对区内F1破碎带出露形态、规模及产状，为填图区的地形地质条件形成了一个整体的认识。

本次工作按《固体矿产勘查地质填图规范》（DZT 0382-2021）进行布置，采用的1∶2000地形图是由广东金鹏地质矿业有限公司于2023年7月航测，采用的地形底图基本上能满足本阶段的工作要求。

根据本次的工作内容，详细收集相关资料，在深入研究已有资料的基础上，了解填图区范围及构造特征，重点对区内F1破碎带出露形态、规模及产状，为填图区的地形地质条件形成了一个整体的认识。

填图前首先对勘查区出露地层、岩浆岩、断裂构造进行了踏勘工作，针对不同岩性，分别采集了手标本样品，统一了野外定名。

2）观察路线、点的布置

本次地质填图遵循从已知到未知的原则。首先将踏勘确定的地质填图单元、侵入体界线和主要构造的位置绘到手图上，然后采用穿越法、追索法进行。

野外手图采用1∶2000地形图。填图面积为1.67km2。第四系区域为1.04km2，基岩区域为0.63km2。通过踏勘及以往地质工作资料，确认该矿区地质条件为中等偏简单类型，按线距100，点距20～50m，地质点密度为160～240个/km2。在断裂构造地段，适当进行了加密或放稀。填图方法以穿越法为主，追索法（构造、岩体界线等）为辅，对岩体界线、构造等地质体进行了控制。观察路线基本垂直地质体走向布置，地质点基本布置在重要地质界线上，避免了均匀布点。地质图上的界线在野外应用“V”字形法则实地勾绘。

3）地质点定位

所有地质点都用手持GPS，结合地形图目测定位，将点位标注在手图上，用直径2mm的实心园点表示实测地质点，并标注点号。在实地对主要地质点用红色记号笔在基岩上标注了地质点号。

4）地质点记录

在地质点测量到的坐标数据及观察到的地质现象都记录在野外地质记录本中。

点号：指地质点编号。两组作业小组用单双号编号（单号：D1、D3、D5、……，双号：D2、D4、D6……），避免了重复编号。

位置：采用手持GPS的定位坐标，并参照地物地貌进行了修正。

地质点性质指界线点，构造点，岩性点等。

路线地质：相邻两个地质点之间的观察路线，点间表示上一个地质点D1号地质点到该点D3号地质点之间的路线。记录内容主要是描述两点间先后观察到的地质现象。每条路线的观察记录都具有连续性。

描述内容：每个地质点所具有的地质意义不完全相同，在描述地质现象时，主要内容为：岩石组合特征，岩石名称，岩石特征（颜色、风化特征、矿物成分、结构、构造等）等；蚀变及矿化现象；岩矿石名称、特征、产状、厚度、穿插关系；地质体及地质构造（断裂、破碎带等）的产状、性质、接触关系；垂直及水平方向上的变化，地貌及水文地质等。

岩矿石标本、样品编号：地质点及沿途采集的样品标本，应在露头和手图的相应位置标注和编号。

5）地质界限勾绘

指将控制同一地质界线上的两个地质点相连接地质界限勾绘应在野外实地进行，勾绘时，根据两点间距离的远近，产状及变化，有无断层切割及地形变化，按“V”字形法则实地勾绘。实测的地质界线用实线表示，推测界线用虚线表示。

6）野外资料整理

野外填图形成的文字，图，实物等资料，均在当天完成整理。在整理资料时，反复核对了点号、标本及样品编号、位置及各种数据等，对于发现的问题，均在野外进行了核实、补充和修正。

野外地质点记录的整理：自检和互相检查了野外地质点记录本中填写内容是否齐全，文字是否通顺，有无错漏字，用语是否准确；素描图是否需要完善等问题；对检查后的问题进行了及时修正。

手图整理：检查了手图中的地质点观察路线、产状、填图单位代号、标本、样品等位置，数据及界线勾绘有无错漏，在检查无误后统一描绘了手图。

7）编制实际材料图

采用与手图同版的、未折叠、无皱纹、无缺损的地形图作为底图，将手图中描绘的全部内容（地质点、路线特征、标本、样品、产状、已施工工程、各种地质界线、各类构造等的位置、编号、代号）转绘到底图上，加上图框、图名、图例（按矿区统一图例）比例尺，责任表等，形成实际材料图。实际材料图是在野外过程中逐步完成，填图中出现的错误，遗漏，争议等问题在野外得到了弥补、修正和统一。

8）基本分析化学样

在填图过程中，采集可用于采集硅化破碎带，以达到找矿为目的，采样方法为拣块法，样品编号为D01H1、D02H1、D03H1、……。

9）样品分析测试

样品测试由获得广东省质量技术监督局资质和计量认证的广东省地质局有色地质大队化验室承担。

10）外业检查验收

作业员在作业当中进行了自检、互检。

作业组长对资料经常性地进行了详细检查，发现有疑问和错漏时，并督促作业员修正。

外业工作进行一定阶段后，技术负责对完成和正在完成的资料进行了室内检查，在野外对主要构造线进行了检查，对有代表性和室内发现的问题重点检查，作业员补充纠正后，重新进行了检查；

外业工作结束和内业成图结束后，技术管理部门对外、内业工作进行了检查并及时提出修改的有关问题，并及时进行了修正。

11）填图工作量

本次共布置了地质观察路线8条，线路总长度8.47km，地质观察点135个，点密度达214个/km2（基岩面积0.63km2），其中岩性控制点共61个，岩体界线点为63个，构造点37个，浮土点6个。收集野外影像图28幅，采取样品22个，均未发现矿化。填图工作重点放在追索F1硅化破碎带沿走向地表分布情况以及第四系（Q4）白垩系上统周田组沉积岩（K2z）晚侏罗世细粒二长花岗岩（ηγJa 3）和早志留世中粗粒英云闪长岩（γδοSb 1）之间的界线。

共完成实物工作量（见表8-5）。

| 表8-5 填图工作量统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作区 | 路线条数 | 路线长度 | 地质点 |  |  |  | 样品个数 |
|  |  |  | 界线点 | 构造点 | 浮土点 | 岩性点 |  |
| 前山 | 8 | 8.47km | 63 | 37 | 6 | 61 | 22 |

2、填图质量评述

本次地质填图按照《固体矿产勘查地质填图规范》（DZT 0382-2021）进行布置，工作方法正确，填图工作量达到规范要求。地层划分明确，填图单位划分符合要求。地质点定位、地质界线连线精度符合要求；构造线覆盖地段推测合理。

完成面积1.67km2，填采集样品22件，地质路线8.47km，地质观察点164个（探槽折算29个点），点密度达260个/km2（基岩面积0.63km2），点密度、线密度完全满足1:2000地质正测的规范要求。

实际材料图是充分利用地质填图资料编制而成的。实际材料图利用微机成图，内容齐全，图面整洁美观。内业成图符合有关要求。

8.3.3探矿工程及质量评述

8.3.3.1山地工程

1、槽探工程及质量评述

照片8-1  槽探编录工作现场

槽探工程目的是揭露和控制硅化破碎带、xx矿体出露边界，为下一步钻孔布设提供可靠的地质依据。依据项目设计，项目组于 2023年4月1日-4月3日施工了3条探槽、5个剥土，总长度299.55m，揭露基岩总长度为299.55m，基岩揭露率为100%，总工程量461.95m3。

探槽施工基本按项目设计的位置和方位进行，局部为了避开树林等，位置稍有挪动，槽探施工基本满足了探槽地质编录和采样工作的要求，探槽素描编录工作基本上是每条探槽施工完就及时开展（见照片8-1），文字记录与素描图同时进行。分层依据主要是颜色、岩性、蚀变情况等。素描探槽的一底与一壁，成图比例尺为1∶50，成图方法为一壁一底坡度展开法。采样工作采用刻槽样，样槽断面规格一般为10×5 cm，探槽中采样样长一般为1～2m。

槽探工程施工、编录及采样等均按项目设计和《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T0078-2015）进行，工程质量良好，资料均可利用。

2、坑道工程及质量评述

1）坑道工程施工

（1）坑探工程布置原则及工程量

为了对xx矿体进行工程加密和验证，在206～238中段西起07线东至02线范围内新开巷道工程布置施工穿脉坑探工程，验证xx矿体矿体规模、地质特征、矿化富集规律及资源量。

（2）施工方法

施工规格：斜井（XJ-1）工程断面规格为2.6m高×3.6m宽，坡度11°，呈拱形，（穿脉）平巷工程断面规格为2.6m高×3.0m宽，呈拱形，底侧水沟断面300mm×290mm。有不稳定层位时须安全支护。

凿岩：采用YT-7655型和YT-45型两种凿岩机，使用Ф22mm的钢钎和Ф40-42mm的“一”字型合金钎头，使用乳化炸药浅孔爆破。掏槽方法为直线和梅花型两种。凿岩机每孔钻进孔深平均为：平巷为1.5m，斜井为1.2m，其爆破率为85%左右，单班台效分别为1.25m和1.0m。平巷使用火雷管加导火索分组连接，按先槽眼依次向外顺序爆破，斜井采用非电毫秒雷管加塑料导爆索，先点掏槽眼，然后向外一次点火爆破。

出碴：采用Z-30型装岩机装碴，运至斜井口地表；斜井采用型装入矿车，然后经斜井提升系统，提升至地表。

通风及排水：矿山新布置的通风系统及排水系统，必要时安装部分局扇。

（3）施工安全管理

矿山配备由专业掘进队伍，每个队员都是优中选优，经过严格考核，具备较强的施工作业能力以及丰富的施工作业经验。

测量人员每个工作日均对井巷中线、腰线进行控制并对施工加以指导，对不符合要求的工程予以纠正并责令其重新施工。确保设计断面规格，按设计要求掘好排水沟，管路吊挂眼，斜井铺设人行踏步，设置人行道与提升格的隔离墙等。

2、坑道地质编录

坑道地质编录，穿脉坑道编录一顶，沿脉坑道编录一壁一顶，对坑道所揭露的地层岩石、构造、矿产等进行真实、准确、完善的素描和记录。素描图采用“压顶法”自然形态展开，由于坑道规格大，岩性单一，素描图比例尺可为1:100。巷道编录及素描方法：

1）在两导线点间固定皮尺，测量其方位；同时记录工程编号、导线点号、方位、长度等，并成素描图；定导线基点时则一律用测量点作导线基点，并用仪器测量的导线距对皮尺丈量的导线距进行校正。

2）从起点沿导线，在坑道轮廓或地质界线有变异的拐点处丈量坑道断面并上图。丈量时，钢卷尺必须垂直皮尺，每次依导线方向自左至右、自上而下分别量出各种地质界线距离并上图，同时观察地质体的形态变化，之后按照统一图例或编号连接各点，描绘成图。

3）分别对矿体、岩脉、围岩、构造，在素描图旁进行简明的文字描述，文字描述应尽量简化，只有在素描图上无法表现时才用文字补充。

4）沿脉布样一律用垂直刻槽法；穿脉一律沿腰线水平布样、连续刻槽取样；穿脉原则上固定一壁布样；工程布样后，将各类样品采集位置、编号上图。

5）每次野外编录都应在现场当即进行全面检查，待接对无误后，填上编录者、编录日期。

3、坑道工作量

本次共布置了斜井（XJ－1）工程约245m、沿脉平巷约765m、穿脉平巷约570m，合计约1580m，详情见表8-6。

| 表8-6 坑道工作量统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 单位 | 完成工作量 | 备注 |
| XJ-1 | m | 246.2 |  |
| SM241-1 | m | 14.5 |  |
| YM241-1 | m | 41 |  |
| PD238 | m | 156 |  |
| CM238-1 | m | 31 |  |
| YM238-1 | m | 24 |  |
| CM238-2 | m | 31 |  |
| CM238-3 | m | 22.8 |  |
| CM238-4 | m | 23.3 |  |
| CM238-5 | m | 17.2 |  |
| YM238-2 | m | 67.7 |  |
| CM238-6 | m | 12.2 |  |
| CM206-1 | m | 66 |  |
| YM206-1 | m | 26 |  |
| SM206-1 | m | 39 |  |
| CM206-2 | m | 14.4 |  |
| CM206-3 | m | 52.6 |  |
| PD206-1 | m | 48 |  |
| CM206-4 | m | 20.5 |  |
| CM206-5 | m | 52.4 |  |
| PD206-2 | m | 103.5 |  |
| CM206-6 | m | 12 |  |
| PD206-3 | m | 305.7 |  |
| SM206-2 | m | 25.5 |  |
| CM206-7 | m | 34.5 |  |
| CM206-8 | m | 23.5 |  |
| CM206-9 | m | 21.4 |  |
| CM206-10 | m | 26 |  |
| CM206-11 | m | 22.5 |  |
| PD264 | m | 88 | 老坑道 |
| YM264-1 | m | 9.4 | 老坑道 |

共计施工1580.4m，编录1677.80m。共采样170个，刻槽215.30m。

4、质量评述

本次硐探坑道工程施工及地质编录工作，基本达到详查地质目的。坑探施工按《地质勘查坑探工程规程》（DZ/T0141-1994）执行，编录工作按《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-2015）《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ∕T 0079-2015）执行。坑道编录时导线两端打入钢钉作为标记，并用油漆编写导线号，在详细观察基础上，对各种地质现象进行详细记录，重点突出；样品的布采在工程编录结束后进行，并及时进行登记、检查、验收及送检；地质编录结束后，由矿山专业测量人员对各导线点进行测量，精度符合规范要求；相关素描、原始资料等整理较为及时，阶段性的互检和专检达到技术要求，总体坑探工程质量基本达到了设计和规范的要求。

8.3.3.2钻探工程

照片8-2  液压钻机工作现场

本次施工钻孔50个（含水文孔1个），工作量8151.12m，分别布设于17、11、09、07、05、03、01、00、02、04、06、08、10、12、14号勘探线上，主要用于揭露和控制深部矿体。

钻探因矿业权人的要求，具体施工由九江市如辰建筑工程有限公司，整个钻探施工全程由有色地质大队地质勘查院派技术员进行监管，钻孔开孔前首先编写钻孔地质设计书，由地质人员根据设计要求监督钻探机械安装及开孔前的准备工作。钻孔为斜孔，开孔孔径89mm，终孔孔径75mm，终孔岩心直径50mm。钻探过程中严格按岩心钻探操作规程执行，丈量钻具、校正孔深、测量孔斜、稳定水位等（见照片8-2），并按封孔设计要求进行水泥封孔，孔口钢钉标志。所施工钻孔全部满足地质要求，具体见表8-7。

| 表8-7 矿区本次施工钻孔质量一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔号 | 孔深( m) |  |  | 方位角(°) |  | 倾角(°) |  | 采取率(%) |  | 终孔静止水位( m) | 封孔质量 | 质量评价 |
|  | 终止 | 校正 | 误差 | 开孔 | 终孔 | 开孔 | 终孔 | 岩心 | 矿心 |  |  |  |
| ZK0001 | 150 | 150.01 | -0.01 | 143 | 144.87 | 75 | 74.55 | 92.97 | 91.48 | +0.15 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0002 | 241.8 | 241.81 | -0.01 | 143 | 141.69 | 74 | 73.31 | 96.83 |  | +0.2 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0101 | 109.01 | 109.03 | -0.02 | 143 | 143.78 | 75 | 76.08 | 89.07 | 88.5 | 79.45 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0102 | 185.69 | 185.67 | 0.02 | 143 | 140.69 | 81 | 79.26 | 84.22 | 93.49 | 2.1 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0103 | 146.76 | 146.77 | -0.01 | 143 | 146.39 | 80 | 81.53 | 85.17 | 82.61 | 5 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0201 | 184.35 | 184.37 | -0.02 | 143 | 141.08 | 80 | 78.25 | 92.35 | 99.62 | 22.5 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0202 | 201.6 | 201.58 | 0.02 | 143 | 142.11 | 67 | 68.25 | 98.79 | 98.19 | 22.5 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0203 | 239 | 238.98 | 0.02 | 143 | 146.38 | 75 | 75.51 | 96.22 | 87.18 | 20 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0204 | 254.7 | 254.68 | 0.02 | 143 | 140.76 | 75 | 76.48 | 98.85 | 98.71 | 23.3 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0302 | 120.4 | 120.41 | -0.01 | 143 | 144.29 | 75 | 75.82 | 94.81 | 95.41 | 10.1 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0303 | 199.9 | 199.88 | 0.02 | 143 | 146.71 | 75 | 76.13 | 94.75 | 98.7 | 7.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0304 | 254.4 | 254.39 | 0.01 | 143 | 144.73 | 75 | 76.43 | 91.48 | 94.78 | 5.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0401 | 258.6 | 258.58 | 0.02 | 143 | 144.25 | 75 | 76.17 | 98.89 | 98.88 | 40.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0402 | 106.8 | 106.76 | 0.04 | 143 | 141.29 | 75 | 75.87 | 94.93 | 97.86 | 35.1 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0403 | 174.3 | 174.31 | -0.01 | 143 | 144.58 | 75 | 73.81 | 96.85 | 98.12 | 23.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0404 | 210 | 210.01 | -0.01 | 143 | 146.35 | 78 | 77.34 | 97.09 | 97.38 | 22.9 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0405 | 318.1 | 318.08 | 0.02 | 143 | 145.78 | 75 | 76.63 | 98.28 | 98.65 | 21.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0501 | 119.2 | 119.18 | 0.02 | 143 | 143.81 | 65 | 66.27 | 97.76 | 97.08 | 31.7 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0502 | 148.25 | 148.27 | -0.02 | 143 | 145.29 | 75 | 73.11 | 90.23 |  | 5.01 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0503 | 229.1 | 229.08 | 0.02 | 143 | 144.57 | 75 | 74.82 | 93.97 | 95.75 | 3.2 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0504 | 181.36 | 181.37 | -0.01 | 143 | 140.76 | 76 | 77.63 | 90.43 | 96.35 | +0.25 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0505 | 84.4 | 84.4 | 0 | 143 | 143.42 | 58 | 58.43 | 94.09 |  | 15.6 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0601 | 115.8 | 115.76 | 0.04 | 143 | 142.13 | 76 | 76.56 | 96.99 |  | 26.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0602 | 211.8 | 211.82 | -0.02 | 143 | 144.76 | 74 | 75.62 | 96.47 |  | 24.9 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0603 | 154.8 | 154.81 | -0.01 | 143 | 144.69 | 83 | 82.61 | 96.49 |  | 24.1 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0604 | 84.5 | 84.5 | 0 | 143 | 143.43 | 50 | 50.73 | 98.64 | 98.79 | 19.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0701 | 199.9 | 199.88 | 0.02 | 143 | 144.59 | 58 | 58.12 | 93.38 | 93.62 | 2.3 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0702 | 236 | 235.98 | 0.02 | 143 | 144.53 | 65 | 63.86 | 93.42 | 93.58 | 2.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0703 | 162.9 | 162.88 | 0.02 | 143 | 144.82 | 60 | 59.74 | 93.02 | 92.22 | 4.7 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0704 | 122.2 | 122.18 | 0.02 | 143 | 143.77 | 56 | 54.46 | 96.19 | 89.28 | 41.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0705 | 82.2 | 82.2 | 0 | 143 | 143.49 | 55 | 54.28 | 98.48 |  | 27.1 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0801 | 162.3 | 162.31 | -0.01 | 143 | 142.84 | 75 | 75.74 | 98.4 | 96.85 | 25.2 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0802 | 169.8 | 169.81 | -0.01 | 143 | 143.78 | 77 | 78.76 | 97.26 | 98.09 | 44.9 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0803 | 111.1 | 111.12 | -0.02 | 160 | 161.39 | 72 | 72.51 | 96.68 | 94.08 | 27.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0901 | 165.5 | 165.48 | 0.02 | 143 | 143.67 | 66 | 67.49 | 98.54 |  | 24.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0902 | 215.2 | 215.18 | 0.02 | 143 | 142.21 | 78 | 76.08 | 98.78 | 98.79 | 24.5 | 合格 | 一类孔 |
| ZK0903 | 116.2 | 116.24 | -0.04 | 143 | 142.13 | 60 | 61.22 | 98.74 | 98.61 | 33.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1001 | 229.8 | 229.81 | -0.01 | 143 | 145.73 | 75 | 73.32 | 98.55 | 95.26 | 24.8 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1002 | 63.3 | 140.72 | -0.02 | 143 | 144.17 | 80 | 80.3 | 94.63 | 86.67 | 21.6 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1003 | 140.7 | 140.72 | -0.02 | 143 | 142.91 | 84 | 84.72 | 95.85 |  | 27.3 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1004 | 96.2 | 96.18 | 0.02 | 143 | 142.22 | 50 | 51.21 | 98.78 | 98.49 | 22.6 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1102 | 189.1 | 189.08 | 0.02 | 143 | 144.91 | 80 | 79.27 | 94.82 |  | 31.7 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1201 | 113.6 | 113.61 | -0.01 | 143 | 146.34 | 74 | 74.31 | 96.84 | 98.41 | 23 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1202 | 79.8 | 79.8 | 0 | 143 | 143.49 | 76 | 76.27 | 94.12 | 94.19 | 25.7 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1203 | 146.3 | 144.28 | 0.02 | 143 | 144.93 | 76 | 76.57 | 96.72 | 98.81 | 24.6 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1401 | 67.1 | 67.12 | -0.02 | / | / | 90 | 89.84 | 95.35 | 95.57 | 22.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1402 | 80.3 | 80.32 | -0.02 | / | / | 90 | 89.86 | 93.16 |  | 23.6 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1701 | 194.2 | 194.27 | -0.1 | 143 | 143.83 | 72 | 71.13 | 98.46 |  | 25.4 | 合格 | 一类孔 |
| ZK1702 | 123.2 | 123.18 | 0.02 | 143 | 143.43 | 84 | 84.57 | 98.48 |  | 28.4 | 合格 | 一类孔 |
| SWZK01 | 201.6 | 201.6 | 0 | / | / | 90 | 89.87 | 95.45 |  | 9.8 | 合格 | 一类孔 |

1、布设钻孔

钻孔布施严格按照勘查设计，并分初测、定测、复测，部分钻孔因周边地形条件对施工孔进行了调整，全部钻孔布设符合要求。

2、钻孔弯曲度

勘查区钻孔均在地表施工，设计开孔倾角75°。

在施工过程中每进尺50m测斜一次，使用高精密测斜仪，据测斜资料，钻孔弯曲偏差均在允许范围，合格率100%。

3、孔深校正

基本按要求每进尺50m及终孔时用校验过的钢尺对钻具进行丈量，误差率均小于1‰，合格率100%。

4、岩（矿）心采取率

岩矿心采取率∶所有施工的钻孔围岩岩心采取率均大于70%，岩心采取率均大于80%，达到规范和设计要求。

5、封孔及简易水文观测

由于地下水发育，已施工的钻孔均进行水泥封孔，封孔过程由专人现场监督，采用325号水泥，水灰比小于1∶2。破碎带及孔口至10m至用水泥封闭，并在水泥墩作井口标志。所施工的钻孔全部在终孔后进行了静水位观测，每次提钻进行水位观测，记录内容齐全，质量可靠。

6、原始报表

钻孔原始班报表对施工中回次进尺、回次岩矿心长度、钻孔结构、钻具加减长度、弯曲度测量、孔深校正、简易水文及孔内情况等作及时记录，报表内容详细、齐全、数据准确可靠。

7、岩矿心管理

所施工钻孔的岩矿心、由现场施工单位负责，岩矿心均统一编号装箱，岩心箱均统一编号，终孔后集中存放。

8、钻孔原始地质编录

编录人员在施工现场观察描述岩矿心，其中以矿体及含矿层位、蚀变现象、接触关系等为观察描述重点。终孔后编录人员及时提交原始编录资料，并由专检人员检查分层位置、岩矿心长度、岩矿石定名等。重点检查岩矿心特征、蚀变现象、接触关系。室内资料检查的内容有∶回次进尺、回次累计孔深、分层孔深、层厚、分层岩矿心长度、采取率及孔深误差、天顶角、方位误差、坐标计算结果等。绘制1∶200钻孔柱综合状图。钻孔原始地质编录及时、内容齐全，数据准确可靠， 符合规范要求。

8.3.4水工环地质工作及质量评述

1、工作原则

矿区水文、工程、环境地质详查总体原则应在普查阶段工作的基础上，详细查明矿区水文地质、工程地质条件及矿区主要环境地质问题，为矿床的技术经济评价提供依据。矿山防治水水文地质详查应能满足矿山防治水工程的需要。

1）工作方法满足详查目的，工作方法以查明矿区开采技术条件，包括 区域和测区范围内的水文地质、工程地质、环境地质条件。对矿床开采技术条件做出评价，大致查明地下水埋藏深度、水质、水量以及近矿围岩强度等。选择具体的工作方法及合理布置工作量。

2）坚持野外工作与室内综合研究相结合，资料收集与野外作业相结合。野外工作中加强对已取得资料的综合研究，随着勘查工作方法的陆续展开及对地下水赋存条件认识的不断深入，适时调整勘查工作方法、工作手段及勘查工作量。

3）在充分收集、分析、利用已有资料的基础上布置工作，使得工作能够满足《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-2021）《水文地质手册》（第二版）《工程地质手册》（第四版）《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）《水文地质、工程地质、环境地质野外填图工作细则》等要求。

2、采用的工作方法

勘查方法：本次勘查采用专项水文地质测量、水文地质钻探、取样测试、综合研究综合研究相结合的方法。

主要手段：1：5000专项水文地质测量（简测）水文地质钻探、抽水试验、水质测试、动态水文观测。

1） 水文地质、工程地质测绘及环境地质调查

本次水工环地质调查区面积为5.90km2，地理坐标为东经116°04′20″～116°06′25″，北纬26°06′25″～26°38′20″。

本次工作以查明地层层序、厚度、岩性组合特征、矿区所属完整的水文地质单元，详细调查了老窿积水、坍塌等情况、地表水地下水观测、地表泉水出露及其流量、矿床疏干可能影响的范围及补给边界区域地下水的补给、迳流、排泄条件，划分工程地质岩组并对其工程地质特征进行了解和测试，对崩塌、滑坡等不良物理地质现象和地质灾害进行调查，收集矿区辐射环境数据资料。综合矿区各种水文地质、工程地质、环境地质资料，编制了1:5000水文地质图和工程地质图。以上工作严格按《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-2021）执行。

2）地表水及矿坑水动态长期观测

地表选择矿部下方溪流、泉水以及位于东侧神仙坡水库下溪流进行动态长期观测，用浮标法或三角矩形堰进行长期观测。地表水一般6～10天观测一次，地下水10天左右观测一次，雨季加密观测，观测周期为一个水文年，观测内容包括：水量、水温、水的物理性质，结合个中段抽排水记录，并绘制矿区地表水及地下水动态变化曲线图。

3）钻孔简易动水文观测

对矿区本次施工的49个地质钻孔均进行了钻孔动水位和静水位观测，动水位每台班观测1～2次，每次分别观测起钻后、下钻前的动水位，柱状图上所反应的动水位是提钻后水位，水位观测合格率100%。

4）钻孔水文地质、工程地质编录

对本次勘查工作施工的50个钻孔（含水文孔1个）共8151.12m岩心进行了水文地质、工程地质编录，详细对其岩性、结构构造、裂隙发育程度、裂隙（破碎带）充填胶结物、胶结程度进行了描述，并统计了岩心裂隙率、RQD值。通过上述工作，划分了工程地质岩组，了解了岩组的富水性。

5）坑道水文、工程地质调查

对探矿坑道 264m、238m、206m两个个中段进行了水文、工程地质调查，调查长度1677.8m。调查了各岩组富水性，裂隙发育及充填情况，破碎带特征及富水性、导水性，老窿积水、边帮、崩落情况，了解围岩的稳定性。

6）水质分析

选择地表S07泉水、PD206-3坑道水、S04地表水、SWZK01钻孔水等等代表性水体采取水样13件，其中简分析7件，全分析6件。分析项目有主要阴阳离子、PH、溶解性总固体、毒性指标等，所有水样采取时均利用所采水源对取样桶进行三遍以上的清洗。简分析；主要阴阳离子分析样和毒性指标分析样每件采取2.5L，全分析样每件采取5.0L，分析测试工作由赣州金源测试科技有限公司完成。检测依据为《地下水质检验方法》（DZ/T0064-93）和《生活饮用水卫生标准》（GB/T5750-2006）。

7）抽水试验

为了解矿区风化层以下变质岩及岩浆岩体的含水性、渗透性能，通过对矿区水文地质、工程地质测绘及环境地质调查分析及岩心的水文、工程地质编录，设计了SWZK01进行了定流量、定水头抽水试验。第一降深流量为0.86L/S，稳定降深47.50m，稳定时间24小时30分钟；第二降深流量为0.57L/S，稳定降深26.50m，稳定时间13小时；第三降深流量为0.32L/S，稳定降深13.45m，稳定时间9小时10分钟，试验过程符合规范要求。

8）岩石物理力学性质测定

根据矿区实际情况，分别对围岩采取8组岩（矿）样品进行物理力学性质测试。测试项目有天然容重、天然含水率、吸水率、干燥和饱水抗拉强度、抗压强度、抗剪强度、弹性摸量等。

样品规格断面大于15cm，采样时用箭头标明顶面方向并对样品进行密封包装，测试工作由广东省地质局第七地质大队赣南中心实验室完成，执行标准为《工程岩体试验方法标准》（GB/T50266-99）。

9）放射性评价

对前山xx矿区地质勘查项目设计了剖面、坑道、钻孔三项放射性检测工作，目的是了解该xx矿区相关地质体放射性背景值及放射性水平对环境的影响。我单位组织物探、地质、测量技术人员于2023年4月15日至4月17日对矿区基岩出露良好的地段分别实施了剖面测量，对具代表性的坑道、钻孔岩心实施了放射性检测，依据相应规程对矿区放射性水平作出评价。本次完成剖面测线一条，剖面长度500m；坑道一条，长66m；钻孔一个，钻孔长120m，共获得205个物理点。

将γ辐射剂量率仪的探头放置于半无限测量几何条件的岩石（风化壳）或土壤上方约0.1m处（或坑道岩壁正前方、钻孔岩心箱中对应点位岩心正上方），开启仪器，进行检测。每测点检测两次，读取数据取平均值并记录，然后仪器移至下一点进行检测。执行标准为《环境地表伽玛辐射剂量率测定规范》（GB/T14583—1993）、《辐射环境测量技术规范》（HJ/T61—2001）《铀矿地质辐射环境影响评价要求》（EJ/T977-95）。

本次完成工作量见表8-8。

| 表8-8 完成实物工作量一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作项目 | 计量单位 | 工作量 |
| 1 | 水文地质调查（1/5千） | km2 | 5.9 |
| 2 | 工程地质调查（1/5千） | km2 | 5.9 |
| 3 | 环境地质调查（1/5千） | km2 | 5.9 |
| 4 | 钻孔简易水文观测 | 孔 | 49 |
| 5 | 水文地质钻探（抽水试验） | 孔 | 1 |
| 6 | 钻孔水文、工程地质编录 | m | 8151.12 |
| 7 | 坑道水文地质编录 | m | 1677.8 |
| 8 | 水文地质点 | 点 | 34 |
| 9 | 水质简分析 | 件 | 7 |
| 12 | 水质全分析 | 件 | 6 |
| 13 | 岩石力学样 | 组 | 8 |
| 14 | 放射性检测L1剖面 | 点 | 51 |
| 15 | 放射性检测CM206-1 | 点 | 34 |
| 16 | 放射性检测ZK0302 | 点 | 120 |

3、执行标准

本次勘查执行的技术标准是：

1）《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB 12719-2021）；

2）《饮用天然矿泉水》GB 8573-2008;

3）《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006;

4）《地下水质量标准》GB/T 14848-2017;

5）《抽水试验规程》YS 5215-2000;

6）《矿坑涌水量预测计算规程》（DZ/T 0342-2020）;

7）《水文地质钻探规程》（DZ/T0148－94）;

8）《水文地质手册（第二版）》（中国地质调查局）;

9）《环境地表伽玛辐射剂量率测定规范》（GB/T14583—1993） ;

10）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871—2002）;

11）《矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、xx、硼》（DZ／T 0211-2020）;

12）《辐射环境测量技术规范》（HJ/T61—2001）;

4、工作质量评述

本勘查项目在实施工程中按照三级质量体系（队级检、院级检、项目组检及自互检）进行质量检查。项目自检、互检是本项目技术人员对项目资料的经常性检查，贯穿项目实施的各个阶段。项目院检和队检分别由地勘院专家、我队总工办专家对项目资料的检查。在项目实施过程中，质量管理中心领导对每个孔的施工情况都进行了指导和检查。

项目质量检查内容包括：项目人员投入、工作进度、野外原始资料编录和施工质量、质量管理体系运行及以往检查发现问题的整改情况等。着重检查项目人员投入是否满足设计要求；项目工作进度是否正常，实际完成的工作量是否与设计相符；检查项目原始地质记录、图、表，工程编录的内容是否齐全、完整和清晰，是否符合相关标准规定，是否与野外地质实情况吻合；检查是否及时进行日常整理和阶段性综合整理，项目工作部署依据是否充分，工作量的使用和各种方法的配合是否合理有效，工程施工质量是否满足规范要求；检查项目是否建立了质量目标，项目使用的技术文件和管理文件是否齐全、完整，项目在野外工作前是否进行了仪器校准，项目原始资料是否进行了自检、互检，检查记录是否齐全、完整，各级检查提出的问题是否进行了修改、验证，半年报、阶段性总结报告的编写是否及时、到位等。

8.3.5采样测试

8.3.5.1岩矿鉴定

为确定岩石和矿石名称，含量与结构构造，在坑探工程及钻探工程中采集薄片样，为手工敲块取样，共采集岩矿鉴定样5件。样品每件采集共两块，大小同手标本，一块做标本，一块送化验。鉴定单位为CMA认证的检验检测机构赣州金源测试科技有限公司，样品测试的分析方法可靠，按行业标准执行，检验质量符合DZ/T 0275.1-2015《岩矿鉴定技术规范》要求。

8.3.5.2化学分析

本次工作完成基本分析样1277件，选矿试验样2件，化学全分析样2个，稀土评价样10个，组合分析样5个。其采样、化验工作等分述如下：

1、基本分析样

照片8-3  刻槽法取样              照片8-4 岩芯劈（全）心法采样

基本分析样主要在钻孔及坑道中采取，为石英xx脉型为主。

刻槽法：对坑探工程进行系统取样，采样间距为25m一个样。

当xx石英脉厚度大于10cm时，采用刻槽法，本次坑探基本只对大于10cm以上进行补样，故均为刻槽法。布样原则是垂直矿脉走向，样槽断面规格：10×3cm（宽×深）；要求样槽规整，并按规定保证样品重量（见照片8-3）。

岩芯劈（全）心法：钻探工程采用金刚石钻进，采样因钻进口径较小，矿脉真厚度小于或等于10 cm者采用全心法；矿脉真厚度大于10 cm者采用劈心法，以岩芯中轴线对半劈成两半，一半存留，一半送化验（见照片8-4）。

样品代号为H，编号按工程号加样号进行（如YM238-1H1），

以工程为单位按顺序编号。

基本分析样分析项目：分析x'x一个元素。

2、选矿试验样

为了查明矿区xx石英型矿石的矿物组分（包括伴生的有益有害组分）品位、结构构造、嵌布粒度等特征及矿石的可选性，在坑道中不同部位不同矿石类型不同品级采集样品组成2件选矿试验样，样重145.25kg。

3、化学全分析样

为了解勘查区矿石化学成分，查证矿区是否存在共伴生矿产，分别在 CM206-1、 CM206-9工程中，采集了矿石化学全分析样2个，主要在 V1主矿体中单独采取，分析项目为SiO2、Al2O3、Fe2O3、FeO、MgO、CaO、K2O、Na2O、Ag、Cu、Pb、Zn、Li等。

4、稀土分析评价样

为了了解矿区的花岗岩风化壳稀土的含量，在矿区花岗岩风化壳内施工了2个取样钻，共采集10个样品，基本了解了勘查区

内花岗岩风化壳稀土情况。

5、组合分析样

图片8-1 样品加工流程图

为了系统了解矿石中可综合回收利用伴生有用或有害组分的含量，为矿石质量的评价提供资料，分矿体按勘探线从基本分析样副样中提取，由不大于22个基本分析样依样长代表的真厚度比例进行组合。共采集了5件。分析项目：Al2O3、Fe2O3、SiO2、S、CaO、TiO2、P2O5、F共8项。

6、样品的加工

样品加工按切乔特公式进行缩分制样（见图8-1），样品损耗率小于5%，缩分误差小于3%，混匀操作，每样加工后对加工设备进行清扫，加工后的加工卡片装订成册，加工粒度等符合质量要求。样品缩分系数K值是样品中有用成分在矿石中分布均匀程度，矿物颗粒大小的综合指标，是样品加工过程中混匀、缩分计算的一个重要数据。依据（DZ／T 0211-2020）《矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、xx、硼》，样品的加工缩分按Q＝Kd2公式进行，缩分K值严格按照规范要求进行。通过实验室反复实验，样品采用0.1K值，具有足够大的保险系数。

7、样品的测试

承担本次工作样品分析的单位由通过CMA认证的检验检测机构赣州金源测试科技有限公司完成；主要承担基本分析样、化学全分析样、稀土离子相分析、组合分析等。分析测试严格执行DZ／T 0130-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范》的相关规定。基本分析、组合分析及化学全分析样用分光光度计法测定（仪器型号722N-CAA M-2001）。

选矿试验样由由通过CMA认证的检验检测机构广东理工大学分析测试中心完成。

各项样品测试均的分析方法可靠，对各类样品的简测均按行业标准执行，检验质量符合规范要求。

8、分析样的内、外检

基本分析样内检由原分析测试单位赣州金源测试科技有限公司承担，外检由CMA认证的检验检测机构广东省地质局第七地质大队赣南中心实验室承担。内外检样品按分批次、分期提取，具体情况见表8-9和表8-10。

| 表8-9 内部检查样质量统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次 | 送检数量（件） | 合格数量（件） | 合格率（%） |
| 1 | 31 | 30 | 96.77 |
| 2 | 42 | 40 | 95.24 |
| 3 | 55 | 54 | 98.18 |
| 合计 | 128 | 124 | 96.88 |
| 占基本分析样总数 |  |  | 10.02 |

| 表8-10 外部检查样质量统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批次 | 送检数量（件） | 合格数量（件） | 合格率（%） |
| 1 | 18 | 17 | 94.44 |
| 2 | 23 | 23 | 100.00 |
| 3 | 23 | 21 | 91.30 |
| 合计 | 64 | 61 | 95.31 |
| 占基本分析样总数 |  |  | 5.01 |

依据《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130-2006），内外检分析相对偏差允许限计算公式为：

Yc=C×（14.37～0.1263－7.659）

式中：Yc—重复分析试样中矿物的相对偏差允许限 （%）

C—相对偏差允许限系数，取值2

—重复分析试样中矿物的平均质量分数（%）

1）样品内、外检结果

（1）样品内检结果

为了解偶然误差，基本分析样内检样在按基本分析样品（总数1277件）副样中提取，本次工作分3批次采取了128个内检分析样，占参与资源量估算的基本分析样品数的57.65%，占全部基本分析样品总数的10.02%。编密码送原实验室进行分析，内检样品相对偏差RD值为0～7.11%。相对偏差允许限为1.29～5.09%，样品内检合格率为96.88%，达到规范要求的内检合格率不低于95%，说明测试分析不存在偶然误差。

（2）样品外检结果

为了解系统误差，基本分析样外检样在内检合格正样中抽取，本次工作分3批次选取了64个内检分析样，占参与资源量估算的基本分析样品数的28.83%，占全部基本分析样品总数的5.01%。编密码送具有CMA认证的检验检测机构广东省地质局第七地质大队赣南中心实验室做外部检测分析，外检样品相对偏差RD值为0.03～51.41%，相对偏差允许限为1.39～5.09%，样品外检合格率为95.31%，达到规范要求的内检合格率不低于90%，且不存在整体正偏差或整体负偏差，说明原测试单位的分析质量不存在系统误差。

综上所述，内外检测试符合《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ/T 0130-2006）规定的内检合格率不低于95%，外检合格率不低于90%的要求，分析数据可作为资源量估算的依据。

8.3.5.3水样、岩矿物理力学性质的采样测试

本次详查工作采集岩石物理力学样8组，水质分析样13组。其采样、化验工作等分述如下：

1、岩石物理力学样

本次工作采集了8组岩石力学实验样品，岩石力学样为勘查区矿石及围岩，其岩性为粉砂岩、含砾长石石英砂岩、英云闪长岩、二长花岗岩和含xx矿硅化构造角砾岩。岩石力学测试单位为CMA认证的检验检测机构广东省地质局第七地质大队赣南中心实验室。岩石力学测试主要分析项目包括：干燥密度、吸水率、饱和抗剪强度、饱和抗拉强度、干燥抗压强度、饱和抗压强度、软化系数、摩擦系数等。岩石测试指标及测试成果符合规范要求，基本满足各岩组力学性质评价数据引用。

2、水质分析样

根据水文地质测量，选择具有代表性的水文地质点采取水样进行水质分析，采取水质简分析样7组，水质全分析样共计6组（采地表水6组，地下水7组）。分析内容包括：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Fe3+、Fe2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+、As、Cl-、SO42-、HCO3-、F-、NO3-、NO2-、OH-、PO43-、耗氧量、烧灼残渣、可溶性SiO2、总碱度、总硬度、矿化度、pH。水样分析单位为CMA认证的检验检测机构赣州金源测试科技有限公司，分析结果符合评价要求。水样采样位置合理，基本查明了矿山的水质情况，基本查明了矿山水质情况。化验结果基本满足各水体水化学类型的确定及水质现状评价的数据引用。

3、样品的加工、测试

1）赣州金源测试科技有限公司（CMA认证的检验检测机构），主要承担水质分析。

2）广东省地质局第七地质大队赣南中心实验室（CMA认证的检验检测机构），主要承担饱和抗剪、抗拉强度、抗压强度（干燥、水饱和）比重、吸水率、软化系数等物性样品测试。

各项样品测试均的分析方法可靠，对各类样品的检测均按行业标准执行，检验质量符合规范要求。

8.3.5.4体重测试

1、小体重采样

本次对矿区xx矿体进行了小体重测试，采样规格为直径5－10cm，采样中考虑到样品的均匀性，分别在钻孔和坑道的矿体中采取。按不同矿石类型、不同品位，在不同矿体中选择有代表性的矿石分别采取，共采集xx矿体小体重样32件。各个矿体均有占比代表性较好。体重测试由通过CMA认证的检验检测机构赣州金源测试科技有限公司完成，矿石小体重样品采用蜡封法测定。

8.3.6地质资料综合整理质量评述

本次勘查地质资料，均在野外实地收集，按照相关规范执行， 做到认真、细致、真实、格式统一，并在野外及时进行了资料整理。

地质资料的室内整理和数据处理工作，全部按规范要求由电脑完成，原始资料进行了数字化处理。同时在积累本区地质资料的基础上，本次做了大量的综合研究工作，总结出了本区的xx成矿规律、控矿因素及找矿标志，可用于指导本区及外围的xx找矿工作。

项目组对地质资料进行了自检、互检及抽检工作。有色地质大队质量领导小组、广东省地质局有色地质大队组织专家组对项目进行了野外资料检查验收工作，项目组对各级检查发现的问题和建议均进行了修正和完善。总体来说，项目工作部署及工程布置合理，采用的技术方法，手段配套合理有效；工作质量可靠，收集资料内容齐全，并进行了地质资料综合整理、综合研究， 工作程度和工作质量达到了详查要求。

8.3.7资源储量估算图件编制及质量评述

本次资源储量估算涉及的图件主要有矿区地形地质及矿区范围图、勘探线剖面图、中段坑道平面图和矿体垂直纵投影图、资源储量估算叠合图等。图件编制采用Mapgis6.7软件成图，采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准，图式按照《固体矿产勘查地质图件规范图式》（国土资源部矿产资源储量评审中心，2009）等相关规范标准执行。

地形地质及矿区范围图根据地形和工程测量、地质填图成果编制而成，勘探线剖面上工程、地质界线和矿体、构造出露点根据测量结果投影而来，误差控制在±1 mm以内。

勘探线剖面图根据剖面线和工程点测量成果编制而成，钻孔轴迹线根据钻孔测斜数据投影而来；中段坑道平面图根据坑道测量及坑道编录素描图编制而成；矿体圈定采用一般工业指标，根据地质特征、控矿因素和矿体自然形态特征圈连而成。误差控制在±1 mm以内。

矿体垂直纵投影图根据地形地质图和勘探线剖面图、中段坑道平面图编制而成。见矿工程位置在勘探线剖面图和中段坑道平面图中读取，采用矿段中心点位置，误差控制在±1 mm。根据矿体圈连外推情况用直线圈定矿体，根据块段划分原则划分块段。矿体在投影图上的边界线与连接各剖面矿体倾斜方向上的边界线基本扣合。

资源储量估算涉及的各类图件编制严格按照相关规范要求进行，做到认真、细致、真实、格式统一。经自检、互检及抽检，图件编制质量符合规范要求。

8.3.8绿色勘查

为贯彻落实习近平生态文明思想，加快推动地质勘查工作方式转变，减轻地质勘查活动对生态环境的影响，本次详查工作根据《绿色地质勘查工作规范》（DZ/T 0374-2021）相关要求，加强了绿色勘查工作，具体包括：

1、地质填图中标记点位时，使用细小红布条和较为环保的喷漆以避免污染水、土壤和大气环境，当地质路线穿越农作物种植区时，同行人尽可能保持相同行进轨迹，不随意踩踏和采摘。

2、槽探的布置视实地情况尽量选择场地开阔、视线通透区域，施工时采用挖机掘进的方式避开高大乔木或林木茂密区域进行。控制槽面宽度，产生的浮土堆放于探槽两侧，野外验收完毕后对存在地质灾害和安全隐患的探槽及时进行回填、播撒草籽。

3、钻探工程施工严格按《固体矿产绿色勘查技术标准》、《绿色勘查指南》开展工作，运用新技术、新方法、新工艺、新设备和新材料进行勘查，定期或不定期地对绿色勘查工作进行检查评价以及安全生产事故隐患排查治理工作，确保勘查过程中做到安全、节能、环保、和谐等要求。完备生产设施，提高勘查工艺，机台标准化建设，生活区的生活辅助设施符合安全、卫生要求。安排新型便携、模块式全液压岩芯钻机进场施工。新型钻机拆分后设备单件重量大幅降低，便于搬运，减少道路修建；钻机占用场地面积较小（约 50m2）；钻机施工噪音更小，减少噪声干扰；钻机材料分区摆放管理，钻机底部架空铺设隔板护层，保持机台干净整洁；作业区铺设防滑钢网、油污防渗土工布，设置泥浆存储池，集中固化处理废浆废料。采用新设备，本项目机台占地面积约为150m2，同比减少100%，各种污染将大幅降低。采用新设备后，搬迁灵活，之前的便道修葺占地面积将大大减少，修葺便道长约80m，占地约200m2，同比减少 200%。机台简易便道修葺后可留做当地百姓使用，对已有的便道，我队配套部分资金，对便道进行改造、维护，既满足绿色勘查要求，又有助于当地百姓出行劳作，促进社区和谐，项目顺利实施（见照片8-5、见照片8-6）。

照片8-5  钻孔施工后现场处理流程

4、野外工作过程中，做好安全文明、绿色环保宣传，与当地政府及社区居民加强沟通联系，处理好勘查工作与当地自然环境、经济发展、社会稳定的和谐关系，及时有效处理各类矛盾和纠纷。

5、“三同时”执行率达 100%，禁止对生态环境、主要地貌景观造成破坏，及时预防及消除地质灾害隐患。

6、开展节能降耗工作，能耗指标达同类先进。“三废”达标排放，噪声污染、震动危害达到同行标准。

照片8-6  部分钻孔机坪复绿情况

7、实行绿色勘查目标责任制。各项管理制度，规章制度完备各类报表齐合、台帐、档案资源完整。制定和落实安全生产责任制，安全生产专业人员持证上岗， “三级”安全教育培训和考核健全，建立、健全了应急救援和安全生产长效机制。

通过实施绿色勘查工作，对当地生态环境的影响大幅降低，让绿色勘查理念和成果逐渐深入人心，赢得当地政府和社区居民对勘查工作的理解和支持，促进勘查工作顺利实施。

9.资源储量估算

9.1估算对象、范围

本次资源储量估算的范围为广东省自然资源厅2020年10月16日发证的探矿权1.67km2矿区范围内，估算对象为2个xx工业矿体（V1、V2）和1个低品位矿体（V2d），其它为单工程控制矿体未估算。本次资源量估算截止日为2024年10月31日。矿区资源量估算范围为各矿体水平投影所围成的最大范围，面积为0.5432km2，估算标高为256m～6m，主矿体最小埋深5m，最大埋深265m，估算范围由4个拐点界定，其坐标见表9-1，具体范围详见图9-1。

| 表9-1 资源储量估算范围拐点坐标表一览表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |
|  | X | Y |
| 估1 | 2946431.507 | 39409013.005 |
| 估2 | 2946744.113 | 39408790.398 |
| 估3 | 2947529.973 | 39409957.165 |
| 估4 | 2947216.443 | 39410181.718 |
| 估算面积 0.5432km2 估算标高256m～6m |  |  |

图9-1  勘查区与资源量估算范围叠合示意图

9.2工业指标

本次工作委托了广东省地矿资源勘查开发有限公司编制了《广东省陆河县前山矿区xx矿矿床工业指标论证报告（地质方案法）》。工业指标论证报告分别选取三套方案进行对比论证（见表9-2）。

| 表9-2 工业指标论证方案对比表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 方案I | 方案II | 方案III |
| 矿物边界品位（%） | 13 | 15 | 20 |
| 矿物最低工业品位（%） | 23 | 25 | 30 |
| 最小可采厚度（m） | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 夹石剔除厚度（m） | 2 | 2 | 2 |

‌

1、工业指标论证各方案对比结论

1）矿床储量规模及品位‌

方案I：资源量最多，矿石量增加8.2万吨，矿物量增加0.4万吨，但平均品位降低1.35%。增加的矿石量占总矿石资源量的5.28%，矿物量增加0.81%。‌

方案II：资源量适中，作为对比基准。

方案III：资源量最少，矿石量减少66万吨，矿物量减少17.7万吨，平均品位增加3.63%。减少的矿石量占总矿石资源量的42.5%，矿物量减少35.9%。估算资源量、矿物量明显减少，圈定矿体变薄、完整性也变差。

‌2）矿体完整性、连续性‌

方案I与方案II：圈定矿体形态、产状基本一致，矿体完整性、连续性较好。‌

方案III：矿体面积、厚度、矿石量逐渐减小，矿体完整性、连续性较差。‌

‌3）技术经济分析‌

经济效益‌：三个方案达产年净利润均大于0，方案I净利润最高。‌

‌财务内部收益率‌：三个方案均高于设定的基准收益率（Ic=12%）。‌

‌4）综合分析推荐的工业指标‌

推荐方案‌：综合考虑资源储量规模、可采储量、资源利用效益和企业经济效益，推荐第I方案作为资源量估算矿床工业指标。

‌理由‌：方案I在资源量、矿体完整性、连续性以及技术经济分析方面均表现出优势，是资源利用效益和企业经济效益的最佳匹配。

估本次资源估算引用工业指标论证报告推荐方案I指标：

边界品位[w（矿物）]:13%。

最低工业品位[w（矿物）]:23%。

最小可采厚度：0.7m。

夹石剔除厚度 ：2.0m。

9.3估算方法

矿区内主矿体呈脉状、透镜状，规模属中型，厚度基本稳定，形态复杂程度中等偏复杂，未见后期断层错切和脉岩穿插；产状较稳定，倾角较陡，倾角一般为63°～85°；矿石组分单一，变化较均匀，有害组分含量极低，矿石工业类型简单；探矿工程基本较均匀的控制了矿体形态特征。故矿体资源储量估算采用垂直纵投影地质块段法，矿体资源储量估算垂直纵投影图比例尺为1∶1000。同时对V1矿体部分块段采用平行断面法进行资源储量估算验证。

9.4估算参数的确定

9.4.1品位

1、工程质量点平均品位的确定

1）当质量点由单个样品组成时，样品分析品位即为质量点平均品位。

2）对有多个样品的穿脉或钻探工程，以取样线水平厚度加权得出质量点平均品位，即用各取样线的水平厚度与品位的乘积之和，除以各取样线的水平厚度之和；平行断面法以取样线真厚度加权得出质量点平均品位。

3）对有多取样线的沿脉工程，将多条取样线合并为一个质量点，该点为合并质量点。以取样线水平厚度加权得出质量点平均品位，即用基本勘探线左右各50m范围内的取样线水平厚度与品位的乘积除以各取样线的水平厚度之和；平行断面法以取样线真厚度加权得出质量点平均品位。取二位小数。

2、块段平均品位的确定

1）垂直纵投影地质块段法以单工程质量点水平厚度加权，即用块段内各工程质量点水平厚度与平均品位的乘积之和，除以各工程质量点水平厚度的和，取二位小数。

3、矿体平均品位的确定

由各矿体矿物量除以矿石量求得。

9.4.2厚度

1、取样线厚度的确定

1）坑道及探槽中取样线厚度的确定

取样线的水平厚度:（其中取样方位与矿体倾向相反时取“+”，相同时取“-”。）

剖面上的水平厚度:

样段代表的矿体真厚度:

以上公式中：L——取样线长度，单位：米；

α——取样线坡度，单位：度；

P——取样线方位角，单位：度；

K——勘探剖面方位角，单位：度；

Z——矿体走向，单位：度；

β——矿体真倾角，单位：度；

2）钻孔中取样线厚度的确定

水平厚度Lp＝l×（sinαcosγ±cosαctgβ）

取样线的水平厚度:（其中取样方位与矿体倾向相反时取“+”，相同时取“-”。）

剖面上的水平厚度:

样段代表的矿体真厚度:

以上公式中：L——取样线长度，单位：米；

α——钻孔天顶角，单位：度；

γ——钻孔与矿体倾向夹角，单位：度；

K——勘探剖面方位角，单位：度；

Q——矿体倾向，单位：度；

β——矿体真倾角，单位：度；

2、工程质量点矿体厚度的确定

本矿区勘探线的间距为100m，按100m×80m基本控制的工程间距开展勘查工作。所有探矿工程基本落在工程间距允许偏离的范围之内，矿体厚度较稳定，多数质量点由多个样品组成，需要将若干样品合并成一个质量点。质量点的合并及其厚度的确定遵循下列原则：

1）当质量点由单个样品组成时，取样线厚度（真厚度、水平厚度）即为质量点矿体厚度（真厚度、水平厚度）。

2）对有多个样品的穿脉或钻探工程，取样线厚度（真厚度、水平厚度）相加得出质量点矿体厚度（真厚度、水平厚度）。

3）对有多个取样线的沿脉工程，将多条取样线矿体厚度合并为一个质量点，该点为合并质量点。将基本勘探线左右各100 m范围内的取样线矿体厚度（真厚度、水平厚度）用算术平均法求得质量点矿体厚度（真厚度、水平厚度）。

3、块段矿休平均厚度的确定

块段矿体平均厚度（真厚度、水平厚度）由块段内各工程质量点矿体厚度（真厚度、水平厚度）算术平均法求得，取二位小数。

4、矿体平均厚度的确定

矿体平均厚度（真厚度、水平厚度）由矿体内各块段矿体平均厚度（真厚度、水平厚度）算术平均法求得，取二位小数。

5、本矿区存在特大厚度，分别为钻孔ZK0703和ZK0704单工程矿体厚度大于V1矿体（4.36m）平均厚度3倍；钻孔ZK0803单工程矿体厚度大于V2矿体（2.82m）平均厚度3倍，为特大厚度。处理方法是用特大厚度工程所影响到的并包含特大厚度工程在内的块段平均厚度代替特大厚度工程参加块段平均厚度计算，若代替后的工程仍高于确定的特大厚度的下限值时，应继续处理。

9.4.3面积

1、矿体垂直纵投影图上的块段面积测定在计算机上进行，在数字化垂直纵投影图上用MapGis造区，直接读取精确结果，取整数。换算系数：1∶1000垂直纵投影图上1 mm2=1 m2。

9.4.4体积

1、垂直纵投影地质块段法的块段体积计算

V=S×H

式中：V——块段体积（m3），取整数；

S——块段面积（m2）；

h——块段平均水平厚度（m）。

9.4.5体重

矿区内共采集小体重样32个，分别在钻孔和坑道的矿体中采取。分别在两个中段坑道及20个钻孔的矿体中采取，具较好代表性。矿体矿石类型单一，矿石品级主要为工业矿石和低品位矿石，各品级矿石小体重值详见表9-3。

| 表9-3 各品级矿石小体重样值一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品级 项目 | 小体重样个数 | 平均品位（%） | 平均体重值（t/m3） | 样品占比（%） | 矿床平均品位（%） |
| 低品位矿（矿物≥13，＜23%） | 12 | 18.38 | 2.57 | 37.5 | 31.28 |
| 贫矿（矿物≥23，＜65%） | 20 | 42.66 | 2.76 | 62.5 |  |
| 合计 | 32 | 33.55 | 2.69 | 100 |  |

小体重样采用蜡封法测试，小体重样进行了矿物品位测试和矿石湿度测试，湿度测试结果均小于 3%，不需进行湿度校正小体重值。其中主矿体V1小体重样26个，占32个小体重样的81.25%，主矿体小体重样占比数与矿体矿石量占比数相当。经测定32个小体重样体重值 2.38～2.88 t/m3 间， 湿度在 0～0.34%，矿物品位13.50%～52.81%，平均品位为33.55%，与矿床矿物平均品位29.97%基本相近。矿石中xx品位高低与小体重值之间无线性关系（图9-2），说明赋矿岩石体重是决定矿石体重的主要因素。由于矿体均由北东向硅化构造角砾岩带控制，其体重值基本相近，因此本次储量估算矿石体重值采用32个样品体重值的算术平均值D 为 2.69t/m3，见表9-4。

图9-2  小体重值与xx品位关系散点图

| 表9-4 矿石体重湿度测定结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 样品编号 | 工程编号 | 取样位置(m) | 矿石类型 | 矿物品位(%) | 体重(g/cm3) | 湿度(%) | 矿体编号 |
| 1 | T1 | ZK0704 | 105.00 | 角砾状矿石 | 45.90 | 2.86 | 0.05 | V1 |
| 2 | T2 | ZK0704 | 112.00 | 侵染状矿石 | 52.53 | 2.84 | 0.00 | V1 |
| 3 | T3 | ZK0701 | 184.00 | 脉状矿石 | 45.35 | 2.87 | 0.01 | V1 |
| 4 | T4 | ZK0703 | 139.00 | 脉状矿石 | 47.80 | 2.88 | 0.01 | V1 |
| 5 | T5 | ZK0101 | 56.00 | 角砾状矿石 | 19.98 | 2.51 | 0.02 | V1 |
| 6 | T6 | ZK0103 | 122.00 | 角砾状矿石 | 22.06 | 2.74 | 0.05 | V1 |
| 7 | T7 | ZK0103 | 130.00 | 角砾状矿石 | 45.90 | 2.85 | 0.02 | V1 |
| 8 | T8 | ZK0504 | 160.00 | 脉状矿石 | 21.68 | 2.54 | 0.01 | V1 |
| 9 | T9 | ZK0001 | 123.50 | 角砾状矿石 | 17.71 | 2.63 | 0.02 | V1 |
| 10 | T10 | ZK0303 | 174.00 | 脉状矿石 | 40.42 | 2.83 | 0.00 | V2 |
| 11 | T11 | ZK0302 | 87.00 | 浸染状矿石 | 17.71 | 2.61 | 0.01 | V2 |
| 12 | T12 | ZK0201 | 158.00 | 脉状矿石 | 50.54 | 2.87 | 0.01 | V1 |
| 13 | T13 | ZK0203 | 212.00 | 浸染状矿石 | 42.50 | 2.78 | 0.07 | V1 |
| 14 | T14 | ZK0204 | 245.00 | 角砾状矿石 | 15.63 | 2.50 | 0.01 | V1 |
| 15 | T15 | ZK0402 | 80.00 | 脉状矿石 | 13.50 | 2.62 | 0.02 | V1 |
| 16 | T16 | ZK0403 | 134.00 | 角砾状矿石 | 16.29 | 2.55 | 0.02 | V2 |
| 17 | T17 | ZK0404 | 193.00 | 侵染状矿石 | 52.15 | 2.84 | 0.03 | V1 |
| 18 | T18 | ZK0801 | 68.00 | 脉状矿石 | 18.66 | 2.60 | 0.02 | V2 |
| 19 | T19 | ZK0803 | 60.00 | 角砾状矿石 | 34.17 | 2.72 | 0.00 | V1 |
| 20 | T20 | ZK1001 | 60.00 | 浸染状矿石 | 28.21 | 2.67 | 0.02 | V2 |
| 21 | T21 | ZK1001 | 97.00 | 浸染状矿石 | 38.77 | 2.72 | 0.01 | V1 |
| 22 | T22 | ZK1202 | 61.00 | 角砾状矿石 | 32.66 | 2.64 | 0.01 | V1 |
| 23 | T23 | ZK1401 | 650 | 角砾状矿石 | 20.17 | 2.63 | 0.01 | V1 |
| 24 | T24 | XJ-1 | 顶壁17 | 脉状矿石 | 48.86 | 2.83 | 0.02 | V1 |
| 25 | T25 | CM238-1 | 左壁49.5 | 角砾状矿石 | 24.98 | 2.51 | 0.06 | V1 |
| 26 | T26 | CM238-2 | 左壁26.5 | 脉状矿石 | 15.27 | 2.38 | 0.23 | V1 |
| 27 | T27 | CM206-2 | 右壁6 | 浸染状矿石 | 21.85 | 2.48 | 0.34 | V1 |
| 28 | T28 | CM206-8 | 右壁15 | 侵染状矿石 | 51.18 | 2.84 | 0.04 | V1 |
| 29 | T29 | CM206-9 | 左壁9 | 脉状矿石 | 45.02 | 2.78 | 0.06 | V1 |
| 30 | T30 | CM206-7 | 左壁20 | 脉状矿石 | 28.22 | 2.50 | 0.07 | V1 |
| 31 | T31 | SM206-2 | 左壁18 | 侵染状矿石 | 52.81 | 2.73 | 0.11 | V1 |
| 32 | T32 | CM206-10 | 左壁24.8 | 脉状矿石 | 45.27 | 2.72 | 0.12 | V2 |
| 最大值 |  |  |  |  | 52.81 | 2.88 | 0.34 |  |
| 最小值 |  |  |  |  | 13.50 | 2.38 | 0.00 |  |
| 平均值 |  |  |  |  | 33.55 | 2.69 | 0.05 |  |

9.4.6块段矿石量及矿物量的计算

块段矿石量计算公式为：Q＝V×D

块段矿物矿物量计算公式为：q＝Q×C

式中：Q——块段矿石量（万吨）

q——块段矿物矿物量（万吨）

V——块段体积（m3）

D——矿石平均体重（t/m3）

C——块段平均品位（%）

矿体资源量按不同资源储量类别的块段资源量累计求得。

9.5矿体圈定的原则

矿区内xx矿体明显受北东向断裂构造控制，矿体产于硅化构造角砾岩内，矿化范围较广，因此矿体在硅化构造角砾岩内严格按工业指标论证报告推荐指标圈定矿体。

9.5.1单工程矿体厚度的圈定

1、按边界品位初步确定矿体及夹石。按夹石剔除厚度指标剔除夹石，当夹石厚度小于该指标时，可圈入矿体。按工业论证指标，本矿区边界品位指标为（矿物≥13%），工业指标为（矿物≥23%），低品位矿体指标为（13%≤矿物＜23%）,最低可采厚度0.7m，夹石剔除厚度2m。

2、按最低工业品位、最小可采厚度圈连工业矿体。若工业矿体两侧连续存在多个大于边界品位而低于最低工业品位的样品时，允许带入不大于夹石剔除厚度的样品，且带入后单工程品位需达到工业要求。其余的可单独圈出作为低品位矿处理。

3、当达到最低工业品位的样品厚度小于最小可采厚度，将其与周边低品位样品合并圈定为低品位矿体。

9.5.2矿体边界点(线)的圈定

1、剖面图上矿体边界线的圈定

1）应先连接断裂构造线，再根据主要控矿构造特征和矿体赋存部位接连矿体。将相邻见矿工程内达到工业指标要求、地质部位相互对应、各项地质特征相同的采样段，在剖面上连接为同一矿体。

2）相邻见矿工程之间的矿体的边界线可用直线连接，若按直线连接时所圈定的矿体形态与自然形态出入较大时，则按自然形态接连矿体。矿体任意位置圈连的厚度，不得大于相邻地段工程实际控制的矿体厚度。

3）相邻两工程均为最低工业品位以上的矿体时，将其顶、底板直接连接成最低工业品位以上的矿体。

2、投影图上矿体边界线的圈定

矿体垂直纵投影图根据地形地质图和勘探线剖面图、中段坑道平面图编制而成。在垂直纵投影图上，连接各剖面矿体倾斜方向上的边界点在相应投影图上的投影点，即为矿体在投影图上的边界线。见矿工程位置在勘探线剖面图和中段坑道平面图中读取，采用矿段中心点位置，误差控制在±1 mm。根据矿体圈连外推情况用直线圈定矿体，根据块段划分原则划分块段。矿体在投影图上的边界线与连接各剖面矿体倾斜方向上的边界线基本扣合。

3、矿体外推原则

1）有限外推原则

（1）两相邻工程一个见矿，另一个不见矿时，采取如下方法进行有限外推。

①若两个工程间距小于或等于相应勘查类型的基本勘查工程间距，在平面图和剖面图上按两工程间距的1/2尖推；在垂直纵投影图上，按两工程间距的1/4平推。

②若两个工程间距大于相应勘查类型的基本勘查工程间距，在平面图和剖面图上按工程间距（100×80m）的1/2尖推；在垂直纵投影图上，按按工程间距（100×80m）的1/4平推。

（2）两相邻工程中一个工程见工业矿，另一个工程见低品位矿，在平面图和剖面图上将工业矿和低品位矿互为楔形尖灭；在垂直纵投影图上，按两工程间距的1/2平推。

2）无限外推原则：

1）见矿工程外无工程控制，或未见矿工程到见矿工程之间距离远大于勘查时所要求的相应控制间距时，在平面及剖面图上按工程间距（100×80m）的1/2尖推；在垂直纵投影图上，按工程间距（100×80m）的1/4平推。

3）夹石圈连原则同圈矿原则。

9.5.3矿体的连接原则

矿体的连接根据矿体的控制因素，同层矿体用直线连接。

9.6类型确定

9.6.1资源储量分类

如前所述，矿床属第Ⅱ勘查类型。本矿床未做预可行性及可行性研究，只是根据目前掌握的资料及类比同类矿床对矿床的经济意义进行了概略评价，其估算的资源量仅具意义。确定资源量类别（控制、推断）。按照（DZ／T 0211-2020）《矿产地质勘查规范 重晶石、毒重石、xx、硼》矿区资源储量类别确定原则如下：

1、控制的资源量：工程控制程度达到基本控制间距（100 m×80m）的块段。

2、推断的资源量：基本工程间距至放稀一倍（即200 m×160m）及控制类资源量块段外推的块段。

9.6.2块段划分及编号

1、块段划分原则：

以勘探线和见矿工程位置为基础，按矿体进行划分，不同的矿体独立进行块段划分，同一块段内矿体形态应较为规则，产状较稳定，不受断层错动，矿石类型相同、品位分布较均匀；相邻块段勘查手段基本相同，如槽探、钻探、坑探或两种、三种手段的组合。块段划分不宜过大，也不应过小。块段分界线以勘查工程间的连线为分界线（剖面法则以剖面为分界线）。

采用地质块段法以4个相邻工程划分块段时，在保证块段平均品位高于最低工业品位指标的前提下，允许一个块段内带入1个低品位矿的工程参与资源量估算。

2、块段编号

在块段划分后，按矿体和资源储量类别，从上到下、从左到右对块段进行连续编号。编号规则为：块段编号以“矿体号+块段号（资源量类别）”，V1号矿体的控制类第一块段编号为V1-1-1（控制），推断类第一块段编号为V1-1-1（推断）。

区内估算工业矿体2个，低品位矿体1个，工业矿体分别为V1、和V2，低品位矿体为V2d。工业矿体共划分出32个块段，其中控制类块段20个，推断类块段12个；低品位矿体推断类块段2个。（见表9-5）。

| 表9-5 矿体块段划分统计表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 矿体号 | 矿块类型 |  | 小计 |
|  | 控制类 | 推断类 |  |
| V1 | 17 | 9 | 26 |
| V2 | 3 | 3 | 6 |
| V2d |  | 2 | 2 |
| 总计 | 20 | 14 | 34 |

9.7估算结果

通过本次详查，矿区探获工业矿体矿石量154.5万吨， 矿物量46.3万吨；控制的资源量矿石量89.5万吨， 矿物量30.6万吨；推断的资源量矿石量65万吨， 矿物量16.7万吨； 控制类和推断类矿石量占总量比值分别为57.93%和42.07%；矿床 平均品位为29.97%，见表9-4。

另外，圈定并估算低品位矿1个，获得低品位资源量矿石量6.9万吨， 矿物量1.3万吨；低品位矿体 平均品位为20.00%。见表9-6。

| 表9-6 矿区工业矿体资源量估算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体编号 | 资源类型 | 矿石量 | 矿物量 | 平均品位 | 占总矿石量比例(%) |
|  |  | Q(wt) | q(wt) | (10-2) |  |
| 矿区 | 控制 | 89.5 | 30.6 |  | 57.93 |
|  | 推断 | 65 | 16.7 |  | 40.89 |
|  | 合计 | 154.5 | 46.3 | 29.97 |  |

| 表9-7 矿区低品位矿体资源量估算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体编号 | 资源类型 | 矿石量 | 矿物量 | 平均品位 | 占总矿石量比例(%) |
|  |  | Q(wt) | q(wt) | (10-2) |  |
| V2d | 推断 | 6.9 | 1.3 |  | 100.00 |
|  | 小计 | 6.9 | 1.3 | 18.84 |  |
| 矿区 | 推断 | 6.9 | 1.3 |  | 100.00 |
|  | 合计 | 6.9 | 1.3 | 18.84 |  |

9.8估算的可靠性

为了确定资源储量估算的可靠性，结合矿床实际，本次采用平行断面法进行验证。选择 V1主矿体勘探线控制的工程控制较均匀和厚大块段的V1-2-2（控制）和V1-2-5（控制）2个块段。通过垂直纵投影法估算，2个块段的矿石量占矿床总量的12.79%。

使用平行断面法估算资源储量，首先在勘探线剖面读取块段断面面积，乘以断面控制的矿体走向长度，求得其体积，乘以矿石平均体重求得块段矿石量。然后根据断面上质量点的厚度加权计算断面平均品位，根据断面面积加权求得断块平均品位。最后估算块段资源量。

通过用平行断面法对V1主矿体部分块段进行资源储量验证， 获得 控制类矿石量17.9万吨、  资源量6.1万吨，与垂直纵投影法估算结果对比偏小，相对误差率分别为4.07%和 3.28%，具体见表 9-6。

通过验证可知，两种方法估算误差在允许的5%以内。分析误差原因主要是由于勘查工程没有严格布置在勘探线上，局部偏移对平行断面法估算结果影响较大，所以使用垂直纵投影法估算更为可靠。

| 表9-8 详查断面法估算矿体资源量结果对比表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体编号 | 垂直纵投影法 |  |  | 平行断面法 |  |  | 备注 |
|  | 块段编号 | 矿石量 Q(wt) | 矿物量q(wt) | 块段编号 | 矿石量 Q(wt) | 矿物量q(wt) |  |
| V1 | V1-2-2（控制) | 7.9 | 2.8 | D1-1 | 8.2 | 2.9 |  |
|  | V1-2-5（控制) | 9.3 | 3.1 | D1-2 | 9.7 | 3.2 |  |
| 合计 |  | 17.2 | 5.9 |  | 17.9 | 6.1 |  |
| 与垂直纵投影法误差率(%) |  |  |  |  | 4.07 | 3.28 |  |

图9-2  V1矿体验证块段示意图

9.9需要说明的问题

1、本次资源量估算依据野外工作资料成果，基准日为 2024年10月31日。

2、本次资源量估算块段面积及体积均保留整数位，运算过程中的厚度数据及品位数据均保留二位小数，资源量估算结果保留一位小数。

3、钻孔ZK0703和ZK0704单工程矿体厚度大于V1矿体平均厚度3倍；钻孔ZK0803单工程矿体厚度大于V2矿体平均厚度3倍；为特大厚度。已进行了特大厚度处理。

4、矿体为隐伏矿体，矿石主要为致密块状矿石，估未采集大体重样。

5、本次同时圈定了低品位矿体并估算了资源储量，低品位矿石体重参考工业品位矿石体重。

6、V1-2-5（控制）、V1-2-8（控制）、V1-3-1（控制）和V1-3-2（控制）块段块段间距大于80m，主要原因为ZK0001倾向间距为89m，ZK1001倾向间距为90m，均是因钻孔施工机坪征地问题造成。

10.可行性评价

10.1市场分析

10.1.1矿产品市场需求

1、xx现状及加工利用趋向

xx又称氟石，其的用途十分广泛，目前我国xx主要用于冶金、化工和建材三大行业，其次用于轻工、光学、雕刻和国防工业。因此，根据用途要求，目前我国xx矿产品主要有四大系列品种，即xx块矿、xx精矿、xx粉矿和光学、雕刻xx。

1）冶金工业：xx具有能降低难熔物质的熔点，促进炉渣流动，使渣和金属很好分离，在冶炼过程中脱硫、脱磷，增强金属的可煅性和抗张强度等特点。因此，它作为助熔剂被广泛应用于钢铁冶炼及铁合金生产和有色金属冶炼。

2）化学工业：xx另一重要用途是生产氢氟酸。氢氟酸是通过酸级xx（氟石精矿）同硫酸在加热炉或罐中反应而产生出来的，分无水氢氟酸和有水氢氟酸。它是生产各种有机和无机氟化物和氟元素的关键原料。在制铝工业中，氢氟酸用来生产氟化铝、人造冰晶石、氟化钠和氟化镁。在航空、航天工业中，氢氟酸主要用来生产喷气机液体推进剂，导弹喷气燃料推进剂。在原子能工业中，氢氟酸主要用来制造UF4，再经氟化生成UF6，通过气体扩散法或气体离心法分离U235。氢氟酸也是有机氟化工的基础原料，它通过与氯仿和四氯化碳相互作用，生产毒性小、化学稳定性高的氟化的含氯烃和碳氟化合物，作冷冻剂，空气溶胶促进剂，溶剂聚合物的中间体和碳氟化合物树脂和弹性体。

3）建材工业

在水泥工业中生产水泥熟料的矿化剂，可降低烧结温度，易煅烧，烧成时间短，节省能源。

在玻璃工业中为生产乳化玻璃、不透明玻璃和着色玻璃的原料，可降低玻璃熔炼时的温度，改进熔融体，加速熔融，从而可缩减燃料的消耗比率。

在陶瓷工业中制造陶瓷、搪瓷过程的熔剂和乳浊剂，又是配制涂釉不可缺少的成分之一。

随着科学技术的进步，xx的应用前景越来越广阔。

2、市场需求

在xx行业产业链中，上游为xx矿的开采；中游为xx块矿、xx矿粉和xx精粉的生产；下游包含钢铁、水泥、陶瓷和玻璃等应用领域。

图10-1 全球xx资源储量

在储量方面，根据调研数据，近几年全球xx资源储量相对平稳，2016—2020年，全球xx储量由2.5亿吨增长至3.2亿吨左右，年平均增长率约为7%，2021年xx储量进一步上升至3.5亿吨，较2020年增加了0.3亿吨，同比增速为9.4%，到2022年xx储量延续增长态势，全球xx资源储量接近4亿吨，同比提高14.3%（见图10-1）。

图10-2 全球xx行业市场产量

从产量上来看，全球xx行业市场产量整体呈现稳步上升的趋势，最新发布的统计资料显示，2016—2021年，全球xx市场产量从600万吨增长至850万吨左右，年平均增长率达8.3%，由于xx是现代氟化工产业的基本原料，是所有氟元素的主要来源之一，近年来全球范围内的xx产量不断上升，到2022年底，全球xx行业市场产量达到920万吨，同比2021年同期增加了70万吨，市场增速为8.2%（见图10-2）。

图10-3 全球xx行业市场规模

随着全球经济水平的不断提高，推动了现代工业的快速发展，当前xx已经成为重要的非金属矿物原料之一，在各领域中发挥着重要的作用，据发布的行业研究报告，2021年末，全球xx行业市场规模约为17.2亿美元，同比增长19.6%，2022年全球xx市场规模达到20亿美元左右，同比增长16.3%，预计到2028年全球xx行业市场总规模将进一步增长至50亿美元，2022—2028年期间平均增长率约为25%（见图10-3）。

10.1.2项目矿产品价格取值

据有关资料，2014、2015、2016年度xx精粉（  97％）价格在1300～1600元/t上下徘徊，2017年xx精粉（  97％）平均价格1900元/t，2018年xx精粉（  97％）平均价格约为2700元/t，2019年xx精粉（  97％）平均价格约为3100元/t，2020年xx精粉（  97％）平均价格又降至约为2600元/t，2021年价格也较为稳定，平均价格约为2700元/t，2022年xx价格上升明显，一度突破3300元/t，2023年6月价格约为3100元/t。近五年价格走势见下图10-4xx精矿（  97%）价格走势图：近五年xx精矿近5年xx精矿（  97%）约2900元/吨。

图10-4 近5年xx精矿（  97%）价格走势图

根据现场调查及矿山提供的相关资料，本矿山xx精矿（  97%）价格取值约2900元/吨。

10.2矿山建设条件

10.2.1外部建设条件

10.2.1.1矿床地质及资源储量条件

本矿床属低温热液充填交代型脉状xx矿床，位于会同岩体与白垩系上统周田组沉积岩地层接触带中，矿带严格受北东向断裂（F1）构造控制，整体出露地表，局部第四系覆盖。xx矿体均产于矿带内的硅化构造角砾岩中，其底板围岩主要为中粗粒英云闪长岩或细粒二长花岗岩，顶板围岩为含砾长石石英砂岩，矿体围岩破碎强烈，硅化较弱。矿体中xx的品位均匀，且矿体厚度中等，矿石质量良好。矿区范围内xx矿工业矿体资源量：（控制的+推断的）矿石量154.5万吨， 矿物量46.3万吨， 平均品位29.97%；其中控制的资源量矿石量89.5万吨， 矿物量30.6万吨；推断的资源量矿石量65万吨， 矿物量16.7万吨。

另外，估算的xx低品位矿矿石量6.9万吨， 矿物量1.3万吨， 平均品位18.84%。低品位矿体赋存在工业品位矿体旁边，可与工业品位矿体用同一套开拓系统开采。

10.2.1.2矿床开采技术条件

矿区大部分矿体位于侵蚀基础面以下，矿床主要含水层的富水性为中等；xx矿体的赋矿层位大多为良好岩体，围岩岩性单一，岩石强度较高，稳定性好；矿区附近无原生地质环境问题，地表水水质良好，地下水水质为Ⅲ类标准，矿石和废石不易分解出有害组分，矿区属地质灾害不易发区，未来矿山开采矿石和废石不易分解出重金属，矿石x、γ辐射水平没有超过国家规定的限值。勘查区是以裂隙含水层充水为主（第二类），矿床水文地质条件类型为中等型；勘查区地层是以层状岩类为主（第四类），工程地质条件类型为中等型；勘查区地质环境类型为第二类矿区地质环境质量中等。

10.2.2内部建设条件

1、交通运输条件

矿山公路与省道S448公路相连仅1km，矿区向北12km与广吉高速（G1517）相接，矿区向南20km至陆河县城；矿区向南4.5km通往石上镇，矿区向北可通往广昌县，交通便利。

2、供电条件

区内生活用电从石上镇接入并设有专变，满足生产需求。

3、供水条件

矿山用水主要是生产用水与少量的生活用水。生产用水主要用于采场岩矿穿孔、采装矿石、道路降尘及选矿用水。

生产用水水源引自附近小溪或井下涌水。

生活用水和临时生产补充用水的水源就近打井取水。

4、原材料供应与协作条件

当地经济以农业以种植业为主，种植有水稻、甘薯等，经济作物有莲子、油茶、花生等，林业以木业为主，工业以食品加工业和纺织业为主，矿区周边小型非金属矿业开采较发达。宁都地区拥有的机械加工、电气设备制造、汽车修理企业，装备水平和技术力量能够承担矿山大部分设备的铸钢件、铸铁件、锻件备件的生产，也能够承担大部分机械设备的修理与配件的制造以及电气设备、电机、变压器的修理的任务，其他小修任务可由矿山自己完成。矿山开发所需生产及生活原材料可就近采购，区内剩余劳动力较为充沛。

总体项目内部建设条件较好。

10.3开采技术方案

10.3.1开采方式

矿区内圈定工业矿体2个，编号为V1和V2；圈定低品位矿体1个，编号V2d。所有矿体分布于会同岩体与白垩系上统周田组沉积岩地层的接触带附近的构造破碎带中，均赋存于同一条北东向硅化构造角砾岩带内（F1），受北东向断裂构造（F1）控制。其空间分布主要位于09至14勘探线之间，赋存标高256～6m，总体多呈脉状、透镜状产出。

矿区内矿体均为急倾斜薄矿体，为隐伏矿体且埋藏较深，采用露天开采剥采比大，适宜采用地下开采。

10.3.2开拓方案

根据矿岩性质及所采用的采矿方法，并同类似矿山进行比较，取上盘岩石移动角60°，下盘岩石移动角65°，侧翼岩石移动角70°。据此圈定出矿床开采时岩石移动范围。

矿区内矿体均为急倾斜薄矿体，位于勘探线09～14线之间，走向长度约1200m，最大埋深约270m。初步拟定拟建规模为原矿10万t/年，根据矿体赋存状态，初步拟定开拓方案为竖井开拓，在矿体下盘0线附近岩石移动范围外布置竖井，竖井标高+264m，最低提升标高+-20m，井底标高-40m。井下布置238m中段（利旧）、206m中段（利旧）、160m中段、110m中段、60m中段、10m中段、-20m中段（边角矿回采）共7个中段。井筒净直径ф4.5m，采用双罐笼提升。

井下中段采用有轨运输，中段巷道断面尺寸为三心拱形，断面：2.3×2.2m，人行道宽700mm。

206m中段（利旧）、160m中段、110m中段、60m中段、10m中段、-20m中段矿废石采用有轨运输至竖井井底车场，经竖井提升地面竖井井口。

在矿体两翼14线、9线附近分别布置通风天井，断面φ2m。风井井口安装风机，为矿井第二安全出口，需设置梯子。

井下硐室主要有井下水仓、采区变电硐室、机修硐室等。机电硐室一般采用浇灌混凝土支护，干燥无水时可采用喷射混凝土等支护形式。

10.3.3采矿方法

1、采矿方法选择

矿区主要为2条矿体，均赋存于F1断裂内，位于勘探线09～14线之间，具体主要矿体如下：

V1矿体：水平厚度0.76～30.53m，平均4.36m；北东走向，倾向北西，倾角63～83°；厚度变化系数为123.15%，属于厚度不稳定类。

V2矿体：水平厚度1.05～8.95m，平均2.82m；北东走向，倾向北西，倾角65～85°；厚度变化系数为80.32%，属于厚度较稳定类。

矿岩稳固性较好，局部矿岩破碎。矿石不结块，无自燃性。

根据以上矿床特征，矿床属属急倾斜、薄矿脉矿床。矿岩稳固性较好。矿石不结块，无自燃性，其他相邻矿山采用浅孔留矿法进行开采。该采矿方法的工艺及技术相对简单，成本较低，采矿回采率高、贫化率较小，对该矿的矿产资源的合理开发利用的适应性强。为合理处置井下废石、选矿尾砂及处理采空区，建议采用废石或尾砂嗣后充填采空区，局部围岩、矿体稳固性较差块段采用上向进路充填采矿法。即本次方案设计采用浅孔留矿嗣后充填采矿法、上向进路充填采矿法进行开采。

2、浅孔留矿嗣后充填法

（1）矿块构成要素

矿块沿走向布置，设计主要高度为50m，长度50m，顶柱厚度为3m，底柱高度3m，不留间柱，漏斗间距6m。具体施工时，自阶段运输平巷掘天井联络道、天井、采场联络道，再掘进拉底巷道和阶段运输巷道。其中，一般在矿块一侧先掘先进天井，另一侧再设顺路天井。

（2）采准、切割工程

采切工程包括通风天井、天井联络道、充填井、拉底巷道、漏斗颈与充填井，其中天井联络道、天井为采准工作；拉底巷道、漏斗颈与充填井为切割工作。矿块采切工程量计算见表10-1。其中，采准天井布置在间柱水平断面的中央，天井规格采用2.0m×2.0m；在天井中每隔4m开凿断面为2.0m×2.0m的人行联络道通往采场，采场两端的人行联络道错开布置；切割工作主要是扩漏和拉底，每隔6m布置一个漏斗颈。

| 表10-1 浅孔留矿法嗣后充填采矿方法采切工程量计算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 巷道数目 | 断面（m2） | 长度（m） | 总长度（m） | 工程量（m3） |
| 一 | 采准工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 沿脉平巷 | 1 | 7.1 | 50 | 50 | 355 |
|  | （中段运输巷道） |  |  |  |  |  |
| 2 | 通风天井 | 1 | 4 | 43 | 43 | 172 |
| 3 | 天井联络道 | 12 | 4 | 3 | 36 | 144 |
| 4 | 充填井 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 |
| 二 | 切割工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拉底巷道 | 1 | 6 | 60 | 60 | 360 |
| 2 | 漏斗颈 | 8 | 4 | 3 | 24 | 96 |
| 合计 |  |  |  |  | 245 | 784 |

3、回采工艺

回采工作自下而上分层进行，分层高度为2米。

1）落矿

凿岩爆破采用YSP45型风动凿岩机打孔，采用水平孔，孔交错排列，梯段工作面长度为2～4m，高度为1.5～2.0m，水平孔间距0.8～1.0m。

2）出矿

采场采用电耙出矿，矿石沿漏斗流入电耙道，用电耙耙入放矿溜井经漏口闸门溜放到阶段运输巷道中的矿车内，同时人工辅助清理。

3）通风

矿房的通风系统从上风流方向的天井进入新鲜空气，通过矿房工作面后，从下风流方向的天井排到上部回风巷道；电耙巷道的通风辅以局扇通风，防止污风穿串入矿房或者运输巷道中。

4）采场通风

回采过程中采用贯穿风流通风，即新鲜风流由阶段运输平巷经行人通风天井进入采场作业工作面，清洗工作面后的污风由采场另一侧的行人通风天井回到上中段回风巷。对于通风条件较困难的采场辅以局扇通风。

5）采场充填

采用地表充填站制备充填料浆进行充填采空区，自上中段向矿房内掘进充填小井，规格1.5×1.5m，在充填小井上部架设充填牢固的平台，充填料浆通过充填小井进入采空区进行充填。

采用全尾砂胶结充填，充填料浆浓度控制在58%～62%，空区下部采用0.5MPa以上充填体强度，空区上部0.5m高采用2.0MPa以上充填体强度接顶。

通往采空区的天井联巷均采用砖混凝土等材料进行封闭，悬挂安全警示标志，禁止人员进入和防止漏风。

6）采空区处理与顶板管理措施

采场回采结束后封闭采空区，并设置安全标志，对不稳固、围岩破碎的采空区进行废石或者尾砂充填。采场预留的顶柱和间柱用来支撑采空区，不回收。

3、上向进路充填采矿法

1）矿块构成要素：矿块沿走向布置，长35m，宽度为矿体厚度，中段高度50m，不留顶柱、底柱和间柱。进路断面宽3～4m，高3m。

2）采准切割

采场两端各布置一个人行通风天井，断面1.8m×1.8m；在矿房端部下盘岩石中布置一个溜矿井，断面1.8m×1.8m；并用分层巷道联系，分层巷道垂直矿体布置，断面2.4m×2.4m。在矿房中央下盘矿体中布置一条充填天井，断面1.8m×1.8m。人行天井随着分层进路自下而上的回采，逐渐被构筑物在充填料中的顺路天井所取代，充填井逐渐被充填。采场直接沿矿体走向布置1条进路。

3）矿房回采

回采工作包括凿岩、装药爆破、通风、处理松石、出矿、进路支护及充填。使用YT—28凿岩机进行浅孔凿岩，眼深控制在3m以内，孔径40㎜，使用2号岩石炸药爆破，非电导爆管及起爆器起爆。

待完成一批进路的回采工作后，开始进路清理，拆除设备及管线，运料封口，然后进行充填。矿体厚度小于3m采场只有一条沿矿体走向布置的进路，采完一进路后即可进行充填。矿体厚度大于3m采场有多条垂直走向布置的进路，采用间隔进路回采，进路回采完后即进行充填。进路间的回采是一条间隔一条回采，能同时作业多条进路，生产能力大，且减小了顶板暴露面积。整个分层的回采、充填工作全部结束后，便可开始转层，回采上一分层。

4）采场通风

新鲜风流从阶段运输巷道进入人行通风天井，经分层巷道进入回采进路。在回采工作面采用局扇压入通风。

5）采场充填

采用地表充填站制备充填料浆进行充填采空区，自上中段向矿房内掘进充填小井，规格1.5×1.5m，在充填小井上部架设充填牢固的平台，充填料浆通过充填小井进入采空区进行充填。

采用全尾砂胶结充填，充填料浆浓度控制在58%～62%，空区下部采用0.5MPa以上充填体强度，空区上部0.5m高采用2.0MPa以上充填体强度接顶。

通往采空区的天井联巷均采用砖混凝土等材料进行封闭，悬挂安全警示标志，禁止人员进入和防止漏风。

6）采空区处理与顶板管理措施

采场回采结束后封闭采空区，并设置安全标志，对不稳固、围岩破碎的采空区进行废石或者尾砂充填。采场预留的顶柱和间柱用来支撑采空区，不回收。

4、采矿综合技术经济指标

采矿法主要技术经济指标见表10-2。

| 表10-2 采矿方法技术经济指标表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浅孔留矿嗣后充填采矿法 | 上向进路充填采矿法 | 综合 |
| 出矿量占比 | 50% | 50% | 100% |
| 回采率 | 83% | 85% | 84% |
| 贫化率 | 15% | 15% | 15% |
| 矿块生产能力 | 100t/d | 100t/d | 100t/d |

10.3.4建设规模、服务年限

1、设计利用资源量

根据矿床赋存特征和勘探工程控制程度，控制资源量可信度系数取1.0，推断资源量可信度系数取 0.7。本方案设计利用资源量估算结果详见表10-3。矿山综合回采率84%，矿石贫化率15%。

| 表10-3 设计利用资源量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 资源 | 资源类型 | 保有资源量 |  |  | 设计利用资源量 |  |  | 可采出矿量 |  |
|  |  |  | 矿石量 | 矿物量 | 品位 | 矿石量 | 矿物量 | 品位 | 矿石量 | 品位 |
|  |  |  | Q(wt) | q(wt) | (10-2) | Q(wt) | q(wt) | (10-2) | Q(wt) | (10-2) |
| 本矿山方案 | 工业矿 | 控制 | 89.5 | 30.6 |  | 89.5 | 30.6 |  | 103.18 | 27.40 |
|  |  | 推断 | 55 | 16.7 |  | 38.5 | 13.09 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 154.5 | 46.3 | 29.97 | 118 | 38.69 | 32.79 |  |  |
|  | 低品位矿 | 推断 | 6.9 | 1.3 |  | 4.83 | 0.91 |  |  |  |
|  |  | 小计 | 6.9 | 1.3 | 18.84 | 4.83 | 0.91 | 18.84 |  |  |
|  | 工业矿+ | 合计 | 141.4 | 45.6 | 32.25 | 122.83 | 39.6 | 32.24 |  |  |
|  | 低品位矿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、建设规模

根据工业指标对应的设计可采矿量及指标变化对矿体厚度的影响等因素，采用《采矿手册》中所推荐的泰勒经验公式计算合理拟建规模，拟建规模为10万t/a。

3、服务年限

公式：

式中：T—矿山服务年限；

Q—开采范围内设计利用资源量；

A—矿山年产量；

α—矿石回采率，84%；

β—废石混入率，15%；

经计算拟定本方案建设规模、服务年限如下。

建设规模为10万t/a，xx矿 出矿品位为27.40%，服务年限为11年（不含基建期）；

10.3.5生产进度计划

结合可设计利用矿量，根据前山xx矿指标方案分别编排了生产计划。工作制度均为300天/年，每天工作2班，每班工作8小时。见下表10-4。

| 表10-4 基建及生产进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 年 | 基建年 | 1～10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 合计 |
| 本方案 | 出矿量/万吨 | 0 | 10 | 3.18 |  |  | 103.18 |
|  | /% | 0 | 27.40 | 27.40 |  |  | 27.40 |

10.3.6采矿主要技术指标

采矿主要技术标准详见表10-5。

| 表10-5 主要采矿指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 单 位 | 本方案 | 备注 |
| 1 | 地质 |  |  |  |
| 1.1 | 资源量 |  |  |  |
|  | 矿石量 | kt | 122.83 |  |
| 1.2 | 矿石质量 |  |  |  |
|  | 含量 | % | 39.6 |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 采出矿量 | 万t | 103.18 |  |
|  | 平均出矿品位 | /% | 27.40 |  |
| 2.2 | 拟建规模 | 万t/a | 10 |  |
| 2.3 | 建设期 | a | 1 |  |
| 2.4 | 矿山服务年限 | a | 11 |  |
| 2.5 | 开采方式 |  | 地下开采 |  |
| 2.6 | 开拓方式 |  | 竖井开拓 |  |
| 2.7 | 采矿方法 | 浅孔留矿嗣后充填采矿法、上向进路充填采矿法 |  |  |
| 2.8 | 工作制度 | d/班/h | 300/2/8 |  |

1、采矿生产成本估算说明：

1）按矿山年产矿石量10.0万吨/a计。

2）生产消耗的材料、备件、燃料按拟定的指标，其价格按现行价。

3）供水按自建供水系统计算供水成本，没有考虑水资源费。

4）供电由当地电网供电，电价为0.7元/kWh（含税价）。

5）固定资产按直线法分类折旧，建筑物折旧年限为10年，机器设备折旧为10年，设备残值率取5%。

6）无形及递延资产摊销年限按服务年限计。

7）维修费用按维修费率的扩大指标进行估算。

8）其它费用：其它费用为以上费用未包括的成本费用，参照同类企业实际费用确定。

9）采矿工人定员75人，工资及福利费（含保险）平均按100000元／人计。

地下开采成本见下表10-6。

2、采矿生产成本估算结果

估算采矿直接制造成本为116.00元/吨矿石，制造成本为195.62 元/吨矿石。

| 表10-6 地下开采生产成本估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 单位消耗 | 单位成本 | 年总成本 |
| 1 | 辅助材料 |  |  |  | 26.28 | 262.75 |
| 1.1 | 炸药 | kg | 10.5 | 0.75 | 7.88 | 78.75 |
| 1.2 | 雷管 | 只 | 8 | 0.6 | 4.8 | 48 |
| 1.3 | 导爆管 | m | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 7.5 |
| 1.4 | 合金片 | g | 0.45 | 4 | 1.8 | 18 |
| 1.5 | 钎子钢 | kg | 12 | 0.25 | 3 | 30 |
| 1.6 | 坑木 | m3 | 1150 | 0.002 | 2.3 | 23 |
| 1.7 | 机油 | kg | 15 | 0.25 | 3.75 | 37.5 |
| 1.8 | 其他 |  |  |  | 2 | 20 |
| 2 | 燃料动力 |  |  |  | 14.73 | 147.25 |
| 2.1 | 电 | kWh | 0.7 | 10 | 7 | 70 |
| 2.2 | 柴油 | kg | 7.3 | 0.75 | 5.48 | 54.75 |
| 2.3 | 水 | m3 | 0.5 | 4.5 | 2.25 | 22.5 |
| 3 | 采矿工人薪酬 | 元/人年 | 10 |  | 75 | 750 |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  | 79.62 | 796.16 |
| 4.1 | 折旧费 | 元 |  |  | 46.91 | 469.06 |
| 4.2 | 修理费 | 元 |  |  | 17.71 | 177.1 |
| 4.3 | 其它制造费用 | 元 |  |  | 15 | 150 |
| 1+2+3 | 直接制造成本 | 元 |  |  | 116 | 1160 |
| 1+2+3+4 | 制造成本 | 元 |  |  | 195.62 | 1956.16 |

10.4矿石加工选冶技术方案

10.4.1选矿工艺流程

根据广东省陆河县前山矿区xx矿矿石加工选冶技术性能，矿石加工流程如图10-5。

图10-5 xx矿选矿工艺流程图

10.4.2选矿技术指标

建设规模为10万t/a，xx矿 品位为29.48%；根据矿石贫化率15%，xx矿 入选品位为27.40%；根据“6.矿石加工选冶技术性能”，原矿入选品位，xx精矿品位，选矿回收率本次方案拟定的主要技术指标见下表10-7：

| 表10-7 拟定主要技术指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案 | 产品名称 | 产率（%） | 品位（%） | 回收率（%） |
| 本方案 | 尾矿 | 26.38 | 97.42 | 88.56 |
|  | xx精矿 | 73.62 | 4.51 | 11.44 |
|  | 原矿 | 100 | 29.02 | 100 |

根据《矿产资源“三率”指标要求 第6部分：石墨等26种非金属矿产》（DZ/T 0462.6-2023）xx矿选矿回收率最低不低于83%，本次xx矿选矿回收率满足该三率指标要求。

10.4.3产品方案

根据“6.矿石加工选冶技术性能”，拟定本次方案各方案产品方案为xx精粉（  97%）。

10.4.4选矿生产成本

参考类似矿山xx矿选矿成本，估算选矿直接制造成本为115.52元/吨矿石，制造成本为147.34元/吨矿石。见下表10-8。

| 表10-8 选矿生产成本估算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 单位消耗 | 单位成本 | 年总成本 |
| 1 | 辅助材料 | 元 |  |  | 31.02 | 310.22 |
| 1.1 | 钢球 | kg | 5.8 | 1.5 | 8.7 | 87 |
| 1.2 | 破碎机衬板 | kg | 8.5 | 0.12 | 1.02 | 10.2 |
| 1.3 | 筛网 | kg | 10 | 0.08 | 0.8 | 8 |
| 1.4 | 磨机衬板 | kg | 11.4 | 0.18 | 2.05 | 20.52 |
| 1.5 | 胶带 | m2 | 420 | 0.005 | 2.1 | 21 |
| 1.6 | 碳酸钠 | kg | 1.8 | 2 | 3.6 | 36 |
| 1.7 | 水玻璃 | kg | 2.3 | 2 | 4.6 | 46 |
| 1.8 | 油酸 | kg | 7.8 | 0.3 | 2.34 | 23.4 |
| 1.9 | 滤布 | m2 | 37 | 0.03 | 1.11 | 11.1 |
| 1.1 | 机油 | kg | 15 | 0.2 | 3 | 30 |
| 1.11 | 黄油 | kg | 12 | 0.1 | 1.2 | 12 |
| 1.12 | 其他 |  |  |  | 0.5 | 5 |
| 2 | 动力 | kg |  |  | 26 | 260 |
| 2.1 | 电 | kWh | 0.7 | 30 | 21 | 210 |
| 2.2 | 水 | m3 | 0.5 | 10 | 5 | 50 |
| 3 | 选矿及辅助工人薪酬 | 元/人年 | 9 |  | 58.5 | 585 |
| 4 | 制造费用 | 元 |  |  | 32.69 | 326.93 |
| 4.1 | 折旧费 | 元 |  |  | 20.1 | 201.03 |
| 4.2 | 修理费 | 元 |  |  | 7.59 | 75.9 |
| 4.3 | 其它制造费用 | 元 |  |  | 5 | 50 |
| 1+2+3 | 制造成本 | 元 |  |  | 115.52 | 1155.22 |
| 1+2+3+4 | 制造成本 | 元 |  |  | 148.21 | 1482.15 |

10.5技术经济分析与评价

10.5.1财务评价指标

10.5.1.1建设投资

投资估算编制主要根据业主提供的相关资料以及参考周边类似项目造价指标。建设规模为10万t/a，xx矿 出矿品位为27.40%，服务年限为12年（不含基建期）。建设投资情况如表10-9。

| 表10-9 建设投资总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程和费用名称 | 投资（万元） |
| Ⅰ | 工程费用 | 7985 |
| 1 | 采矿工程 | 4430 |
| 2 | 公用工程 | 985 |
| 3 | 行政及福利设施 | 450 |
| Ⅱ | 工程建设其他费用 | 1155.61 |
| Ⅲ | 工程预备费 | 1096.87 |
| Ⅳ | 项目建设投资 | 10593.47 |

矿山采矿工程相关开拓工程、建筑物及相关设备，公用工程及行政及福利设施按新建考虑。

10.5.4.2技术经济指标

项目方案经济指标估算以国内现行财税政策为基础，项目成本按扩大指标法进行估算，非金属地下开采采矿制造成本：本方案按195.62元/t.矿估算；xx矿选矿制造成本：按148.21元/t.矿估算，其他成本参照类似项目估算。产品价格参考市场价格及当地价格进行预测，产品按含税价估算，本方案xx精矿（  97%）价格取值约2900元/吨。此外，矿山新建选厂。项目估算未考虑通货膨胀等因素对价格的影响。

本方案成本与费用、利润及利润分配及盈利能力指标如下：

1、成本与费用

（拟建规模10万t/a）：项目达产年总成本费用4335.13万元/a，单位总成本费用433.51元/t.矿；经营成本3641.00万元/a，单位经营成本364.10元/t.矿。

2、利润及利润分配

（拟建规模10万t/a）：项目达产年平均利润总额为1718.64 万元/a，所得税为429.66万元/a，净利润为1093.80万元/a。

3、盈利能力指标

本方案经估算，项目盈利能力指标如下：

（拟建规模10万 t/a）：全部投资财务内部收益率：所得税后16.40%；财务净现值（Ic =12%）所得税后2251.13万元；投资回收期：所得税后6.42年。

高于投资非金属行业所得税后财务基准收益率12%，项目投资财务净现值（所得税后）大于0，以上数据表明项目在财务上是可行的，项目整体有一定盈利能力

本方案详细技术经济指标见表10-10。

| 表10-10 方案技术经济指标表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 本方案 | 备 注 |
| 1 | 地质 |  |  |  |
| 1.1 | 地质储量 |  |  |  |
|  | (KZ+TD) | 千吨 | 137.6 | 工业矿 |
|  | (KZ+TD) | 千吨 | 9.9 | 低品位矿 |
| 1.2 | 地质品位 |  |  |  |
|  |  | % | 29.90 |  |
| 2 | 采矿 |  |  |  |
| 2.1 | 设计利用储量 |  |  |  |
|  | (KZ+TD) | 千吨 | 130.16 | 矿石量 |
| 2.2 | 出矿品位 |  |  |  |
|  |  | % | 25.53% |  |
| 2.3 | 矿山设计规模 | 万吨/年 | 10 |  |
| 2.4 | 工作制度 | d/班/h | 300/2/8 |  |
| 2.5 | 开拓运输方案 |  |  |  |
| 2.6 | 采矿方法 |  |  |  |
| 2.7 | 采矿回采率 | % | 84 |  |
| 2.8 | 矿石贫化率 | % | 15 |  |
| 2.9 | 建设期 | 年 | 1 |  |
| 2.1 | 矿山服务年限 | 年 | 10 | 不含1年基建期 |
| 2.11 | 企业定员 | 人 | 150 |  |
| 2.12 | 全员劳动生产率 | 吨/人·年 | 666.67 |  |
| 3 | 投资及资金筹措 |  |  |  |
| 3.1 | 项目总投资 | 万元 | 11295.49 |  |
|  | 其中：新增建设投资 | 万元 | 10593.47 |  |
|  | 建设期利息 | 万元 | 0 |  |
|  | 原有固定资产净值 | 万元 | 0 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 702.02 |  |
| 3.2 | 单位矿石总投资 | 元/吨.矿石 | 3765.16 | 按新增总投资计 |
| 3.3 | 自有资金 | 万元 | 11295.49 |  |
| 4 | 成本与费用 |  |  |  |
| 4.1 | 总成本费用 | 万元/a | 4335.13 | 达产年 |
| 4.2 | 单位总成本费用 | 元/t | 433.51 | 单位矿石/达产年 |
| 4.3 | 年经营成本 | 万元/a | 3641 | 达产年 |
| 4.4 | 单位经营成本 | 元/t | 364.1 | 单位矿石/达产年 |
| 4.5 | 矿业权出让收益 | 元/年 | 168.48 | 达产年 |
| 4.6 | 矿山生态修复基金 | 元/年 | 43.49 | 达产年 |
| 5 | 销售收入、税金及利润 |  |  |  |
| 5.1 | 销售收入（含税） | 万元/a | 7020.18 | 达产年 |
| 5.2 | 应纳增值税额 | 万元/a | 694.86 | 达产年 |
| 5.3 | 销售税金及附加 | 万元/a | 271.56 | 达产年 |
| 5.3.1 | 资源税 | 万元/a | 229.86 |  |
| 5.3.2 | 城市维护建设税 | 万元/a | 6.95 |  |
| 5.3.3 | 教育费附加 | 万元/a | 34.74 |  |
| 5.4 | 利润总额 | 万元/a | 1718.64 | 达产年 |
| 5.5 | 所得税 | 万元/a | 429.66 | 税率25％ |
| 5.6 | 净利润 | 万元/a | 1288.98 | 达产年 |
| 5.7 | 未分配利润 | 万元/a | 1160.08 | 达产年 |
| 6 | 盈利能力 |  |  |  |
| 6.1 | 项目投资财务内部收益率 |  |  |  |
|  | 税前 | % | 21.36% |  |
|  | 税后 | % | 16.40% |  |
| 6.2 | 项目投资财务净现值 |  |  |  |
|  | 税前 | 万元 | 4862.15 |  |
|  | 税后 | 万元 | 2251.13 |  |
| 6.3 | 项目投资回收期 |  |  |  |
|  | 税前 | 年 | 5.38 | 含建设期 |
|  | 税后 | 年 | 6.42 | 含建设期 |

10.5.2技术经济分析

从表10-10可以看出，本方案的单位总成本费用433.51元/t.矿，每年净利润1288.98万，项目投资所得税后财务内部收益率均高于设定的基准收益率（Ic=12%）；项目投资所得税后财务净现值为2251.13万元。

上述结果为在目前假设条件下测算得出的，若未来xx矿市场波动引起产品价格、材料价格等发生变化，与目前假设条件产生差异，应重新进行测算和论证。

10.6评价结论

综合上述，矿床开发经济效益较好，当前经济技术条件下经济意义可行。本矿床开发的宏观及微观经济效益和社会效益良好，矿产品广泛用于冶金工业、化工工业、建材工业中。而且该矿床地质资源、矿床开采技术、矿石开采加工等矿山开发的内部条件十分优越，矿山供水、供电、交通运输等外部建设条件良好，矿床开发利用前景可观。

11.结论

11.1勘查程度、勘查工程质量及资料报告质量评述

11.1.1勘查程度

矿区通过1/2千地质测量，基本查明了矿区地层、岩浆岩、构造、围岩蚀变等地质特征及其与矿化的关系，矿区成矿地质条件及成矿富集规律。

xx矿床为第Ⅱ勘查类型，采用了槽探、硐探及钻探工程按基本工程间距100m×80m进行了系统揭露和控制。基本查明了xx矿体矿（化）体数量、分布、形态、产状、规模等地质特征及其厚度、品位变化情况，矿体中夹石分布及顶、底板岩性特征；基本查明了xx矿石的质量、类型和品级，并研究其有益、有害组分的变化和分布规律，对可供综合利用的共、伴生矿产进行相应的综合评价。

通过矿石可选性试验，查明了矿石中 矿物的可选性能。

通过矿区1/5千水文地质、工程地质及环境地质调查，水文、水文钻探以及其它水、工、环专项工作，详细查明了矿区水文、工程及环境地质特征等矿床开采技术条件，达到了勘探程度。

采用论证指标对区内xx矿体圈连，共圈定了2条xx矿体，区内探获xx工业矿资源量（控制+推断）类矿石量154.5万吨， 矿物资源量46.3万吨。其中控制的资源量矿石量89.5万吨， 矿物矿物量30.6万吨； 推断的资源量矿石量65万吨， 矿物矿物量16.7万吨；控制类和推断类矿石量占总量比值分别为57.93%和40.89%；另查明区内xx低品位矿资源量（推断类）矿石量6.9万吨、 矿物矿物量1.3万吨。xx矿床规模属中型。

综上所述：矿区xx矿体勘查控制程度与矿床地质研究程度基本达到了详查阶段要求，可为下一步矿区办理采矿权证和矿山建设设计提供地质依据。

11.1.2勘查工程质量

1、资料的完备程度

全面搜集了区内以往工作形成地质工作资料。所收集的各类资料基本准确并具有较好的代表性。

本次详查工作各种矿产地质、水文地质资料收集和整理严格按相应规程规范进行，资料齐全，数据可靠，详查报告编写质量符合要求，可作为今后矿山开发利用的基础地质资料。

2、原始地质资料的质量

各项原始地质资料严格按《固体矿产勘查原始地质编录规程》DZ/T 0078-2015、《固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求》（DZ/T0079-2015）执行。

项目建立了班组、项目、大队三级质量检查制度，原始地质资料的检查采用经常性检查与定期检查相结合、野外检查与室内检查相结合。实行从立项、设计编写、野外施工、野外验收、报告编写等全过程的质量监控，项目质量运行体系建全、有效。经过多级质量检查、监控，充分保证了勘探地质工作质量。

11.1.3资料报告质量

各种地质资料收集和整理严格按相应规程规范进行，各类地质资料齐全，数据可靠，详查报告编写质量符合要求，可作为今后矿山开发利用的基础地质资料。

11.2矿床成矿规律及远景评价

11.2.1矿床成因

从本区矿床地质特征及成矿规律可以发现，本矿床成矿作用以充填为主，加里东晚期会同岩体（γδοS1 b）的侵位是本区氟元素偏高晕与xx成矿重要控制因素，岩体接触带或外接触带构造是重要控矿、导矿、含矿构造（见图4-5）。

1、成矿物质来源

矿床位于花岗岩体与沉积岩地层的接触带及其附近的北东断裂带内（F1），xx矿体赋于接触带其附近的北东向断裂带内（F1），围岩为含砾长石石英砂岩及中粗粒英云闪长岩。早期会同花岗岩体的侵位及北东断裂带（F1）的多期次活动，以及晚侏罗世（燕山晚期）侵入的前山小岩株携带大量含F-热液向上侵位，多次与地下水交汇、循环，为区内xx成矿提供了重要的成矿热液和热源保障。

2、成矿时间与空间

含xx矿带产于早志留世（加里东晚期）侵入的会同岩体中粗粒英云闪长岩与白垩系周田组沉积岩地层的接触带中及其附近，空间上矿带严格受北东向断裂构造（F1）控制，矿体赋存于北东向断裂带内（F1）的硅化构造角砾岩中，主矿体（V1）定位于断裂带内上盘附近。矿体顶、底板围岩内发育xx细脉，且矿石构造特征多表现为角砾状、脉状、条带状或环带状构造，表明xx矿体为多期多阶段矿化形成，成矿时间较为漫长。因此，本区xx成矿时间应属燕山时期；成矿空间为北东向断裂（F1）构造带内，主矿体（V1）定位于断裂带（F1）内上盘附近。

图11-1  充填交代（石英xx脉）型xx矿成矿模式图

1.白垩系上统周田组紫红色粉砂岩，底部青灰色含砾长石石英砂岩。 2.早志留世侵入花岗岩3.晚侏罗世侵入花岗岩3.深部热源 4.石英xx脉型xx矿  5.硅化构造破碎带 6.冷渗流地下水、热源运移方向 7.含矿地热水运移方向 8.地热等温线

3、成矿作用过程

矿区在加里东期基底褶皱隆起，会同岩体侵位，并伴随强烈压剪性构造运动，形成北东向断裂带（F1），为成矿提供了导矿和容矿空间。

在早志留世，断裂构造运动及基性岩浆的侵入（形成早志留世中粗粒英云闪长岩），提供了大量的热液，含F-热液在构造带内多次循环往复，并发生充填交代作用，F-与围岩中的Ca2+结合，使围岩中的有用成份活化、迁移，在一定条件下晶出沉淀，形成大规模低品位xx矿化。

在燕山晚期，断裂构造再次活动，晚侏罗世细粒二长花岗岩浆与携带大量含F-热液向上与北东向断裂带（F1）融汇，温度与压力突然暴降，热液中超量Ca2+与F-结合，晶出沉淀，加之底盘断层泥或二期构造隔断热液外渗，在断裂带上盘附近形成xx矿体。最后，由于断裂构造再次活动，致使早期形成的xx矿（化）体发生再碎裂，在含矿热液的再次充填交代作用下，使早期形成的xx矿（化）体得到叠加和改造，并伴有硅化、碳酸盐化等，最终xx定位成矿，至此，区内成矿作用基本结束。

4、矿床成因类型

矿区内xx矿体严格受北东向断裂构造（F1）控制，矿体产于断裂带中的硅化构造角砾岩内，矿体呈脉状，陡倾，形态较简单，界线清楚，充填交代现象明显；矿石矿物组合简单，以xx、石英为主；围岩为含砾长石石英砂岩，中粗粒英云闪长岩和细粒二长花岗岩；围岩热液蚀变显著，主要有硅化、xx化、赤铁矿化、绿泥石化及碳酸盐化和绢云母化。结合矿体控制因素、矿物组合和围岩蚀变特征分析，本矿床成因类型属低温热液充填交代型脉状xx矿床。

11.2.2控矿因素

综上所述，区内基性、中基性岩浆侵入为xx成矿提供了重要的热液保障和物质基础；会同岩体与白垩系周田组沉积岩地层接触带中及其附近的北东向断裂构造（F1），为xx成矿提供了导矿和容矿空间。会同岩体中粗粒英云闪长岩与白垩系周田组沉积岩地层的接触带及其附近北东向断裂构造（F1）与xx成矿关系密切，会同岩体与沉积岩地层的接触带及其附近北东向断裂构造（F1）为本区xx矿的主要控矿因素。断裂构造为成矿元素的迁移提供了沉淀和富集的空间，在构造运动和岩浆共同作用下，含矿热液在迁移过程中与围岩发生相互作用，使围岩发生不同程度的蚀变、矿化，形成xx-石英脉、石英-xx脉、xx脉。断裂继续活动，致使先期形成的石英-xx矿石或xx-石英矿石破成角砾状，含矿热液再次富集、迁移，早期形成的xx角砾被晚期xx矿液胶结或呈细脉状再次充填，矿石大量堆积，形成厚大和品位较富的xx矿体。

11.2.3成矿富集规律

根据矿体地质特征、野外实地观察及工程揭露结果，可将本区成矿富集的一般规律，归纳如下：

1、花岗岩体与沉积岩接触带及其附近地段，xx富集成矿。

2、北东向断裂构造发育，且断裂带内部后期平行断裂或裂隙发育地段，xx富集成矿。

3、石英xx细脉带发育地段，xx富集成矿。

4、硅化、碳酸盐化、褐铁矿化或黄铁矿化等围岩蚀变强烈发育地段，xx富集成矿。

11.2.4找矿标志

1、花岗岩体与沉积岩接触带及其附近的北东向深大断裂及其次级断裂带是矿区控矿及含矿构造，可作为寻找同类xx矿床的间接指标。

2、岩石中发育有较强的硅化、碳酸盐化、褐铁矿化或黄铁矿化，尤其是地表硅化破碎带中，分布有黄铁矿化、石英细脉及硅质次生物，可作为间接找矿标志。

3、断裂带中地表浅部出露的xx矿化体或小的xx矿体，是xx矿床的直接找矿标志。

11.2.5成矿远景评价

矿区含矿断裂构造具有相当规模且延伸稳定，其北东端中的xx矿体走向及倾向上均未封闭，在该含矿断裂构造带南西端（矿区外围西南部约2.5 km处）有民采痕迹，也发现了xx矿化体。因此，本区具有较好的xx成矿远景，F1含矿断裂构造北东端及矿区外围西南部的该含矿断裂构造带南西端，是今后找矿的主要远景地段。

11.3矿区划分与勘探范围建议

本矿区主要矿体为V1主矿体。根据资源分布情况和原有坑道工程情况，可将03线至04线矿段作为首采区（见表11-1、见图11-2）。并且这矿段也可作为下一步勘探工作范围。

| 表11-1 拟首采区范围及拐点坐标表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点 | 2000国家大地坐标系 |  |
|  | X | Y |
| 首1 | 2946752.449 | 39409237.330 |
| 首2 | 2946872.529 | 39409157.080 |
| 首3 | 2947144.837 | 39409557.350 |
| 首4 | 2947017.133 | 39409647.100 |
| 面积 0.0730km2 拟首采区标高250m～19m |  |  |

图9-1  拟首采区示意图

11.4本次勘查工作存在的主要问题

本次勘查存在的主要问题如下：

1、勘查区面积虽大，单地表基岩出露较差，浮土及植被较厚，第四系面积较大，地质填图精度也略显偏低。

2、由于征地难度问题，部分钻孔偏线较远，致使矿体部分控制块段控制程度偏低。

3、V1 号矿体控制程度虽然较高，但其北东端沿走向没有完全封闭。矿带中发现了单工程控制的矿体及矿化体，有待在矿山开采时加以全面揭露。

11.5建议

1、矿山开发时，应注意近地表风化围岩和后期破碎带切穿矿脉地段可能产生崩塌和掉块，注意防止山洪、泥石流、滑坡等自然和地质灾害，采取应对措施，保证安全生产。同时注意做好坑口的拦砂固土、选厂废渣处置和废水达标排放，保护生态环境。

2、矿山开发时应注意探索单工程控制的矿体和矿化体往深部和两端的延伸情况，争取扩大矿体规模。